| ICS | 91.120.10 |
| --- | --- |
| CCS | P32 |

42

湖北省地方标准

DB42/TXXXX—2021

装配式建筑高性能蒸压加气砼板应用技术规程

Technical standard for application of high performance aerated concrete slab in 
green building

（征求意见稿）

2021-XX-XX发布

2021-XX-XX实施

| 湖北省住房和城乡建设厅 | 发布 |
| --- | --- |
| 湖北省市场监督管理局 |  |

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 符号	3

5 基本规定	4

6 材料要求	4

6.1 一般规定	4

6.2 高性能板	4

6.3 拼装大板	6

6.4 薄板	6

6.5 配套材料	7

7 建筑与节能设计	7

7.1 一般规定	7

7.2 构造设计	8

7.3 节能设计	9

8 结构设计	9

8.1 一般规定	9

8.2 受弯板材承载力计算	10

8.3 受弯板材刚度计算	13

8.4 结构构造	14

8.5 拼装大板墙体设计	16

9 施 工	18

9.1 一般规定	18

9.2 施工准备	18

9.3 高性能板安装	18

9.4 拼装大板安装	19

9.5 安全文明施工	19

10 质量验收	20

10.1 一般规定	20

10.2 高性能板墙体工程	21

10.3 拼装大板墙体工程	22

附录A （规范性） 拼装大板的制作与检验	24

附录B （资料性） 高性能板耐火性能	26

附录C （资料性） 高性能板典型断面和配筋图例	27

附录D（资料性）高性能板墙体工程检验批质量验收记录	28

前言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖北省住房和城乡建设厅负责提出并归口管理。

本文件主编单位：湖北省建设科技与建筑节能办公室、湖北省建筑节能协会、湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司、湖北远固新型建材科技股份有限公司、杭加（湖北）建筑节能材料有限公司

本文件参编单位：武汉市建筑节能办公室、中南建筑设计院股份有限公司、中信建筑设计研究总院有限公司、武汉建工科研设计有限公司、武汉理工大大设计研究院有限公司、武汉建筑材料工业设计研究院有限公司、武汉市华宇建材集团有限公司、湖北汉加新材料有限公司、湖北美好新材料科技有限公司、武汉华源丰建材有限公司、湖北腾宝新材料有限公司、湖北华壁环保材料有限公司、湖北华恒景利建材有限公司、武汉和平硅酸盐新墙材有限公司、中建科工集团有限公司。

本文件主要起草人员：彭德柱、彭林立、王红军、张铭、胡蓉、陈桂营、赵东昕、李秀才…

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-68873352，邮箱：hbsjzjnxh@163.com；在执行过程中如有意见和建议请邮寄湖北省建筑节能协会，地址：湖北省武汉市武昌区中南路12号建设大厦1510室。

装配式建筑高性能蒸压加气砼板应用技术规程

范围

本文件规定了装配式建筑高性能蒸压加气混凝土板应用的术语和定义、符号、基本规定、材料要求、建筑与节能设计、结构设计、施工与质量验收。

本文件适用于非抗震地区和抗震设防烈度为7度及7度以下地区的装配式建筑采用高性能蒸压加气混凝土板的建筑工程。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用时是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB 15762  蒸压加气混凝土板

GB 50010  混凝土结构设计规范

GB 50011  建筑抗震设计规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50017  钢结构设计标准

GB 50068  建筑结构可靠性设计统一标准

GB 50118  民用建筑隔声设计规范

GB 50210  建筑装饰装修工程质量验收标准

GB 50300  建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50411  建筑节能工程施工质量验收标准

GB/T 51231  装配式混凝土建筑技术标准

GB/T 51232  装配式钢结构建筑技术标准

JC/T 907  混凝土界面处理剂

JC/T 890  蒸压加气混凝土墙体专用砂浆

JGJ 1  装配式混凝土结构技术规程

JGJ/T 17  蒸压加气混凝土制品应用技术规程

JGJ 19  冷拔低碳钢丝应用技术规程

JGJ/T 157  建筑轻质条板隔墙技术规程

JGJ/T 235  建筑外墙防水工程技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 高性能蒸压加气混凝土板high performance autoclaved aerated concrete slabs

由高硅磨细砂（江河淤砂或石英砂）为硅质材料、高钙生石灰、水泥为钙质材料，铝粉（膏）为发气剂，并配置经防锈涂层处理的钢筋网笼或钢筋网片，经精确计量、搅拌、浇注、发气静停、精确切割、高压蒸养而成的具有均匀细密多孔结构的板材，其导热系数、干燥收缩值、干密度和抗压强度等性能指标优于国家标准《蒸压加气混凝土板》GB 15762－2020的要求。简称高性能板。

高性能板按应用部位分为外墙板、隔墙板和楼面板。

- 高性能蒸压加气混凝土薄板high performance autoclaved aerated concrete sheet

板材厚度≤75 mm、最大板长1.8 m的薄型高性能板，简称薄板。其中：防火薄板用于钢结构梁柱防火包覆；保温薄板用于墙体热桥部位保温。

- 拼装大板 high performance plate assembly plate

由多块高性能条板采用预应力紧固技术和销连接工艺组装而成的单元式大板。简称拼装大板。

- 粘结剂special binder

以高分子聚合物和水硬性硅酸盐材料为主要原料、配以多种助剂，经精确计量、均匀混合而制成的粉状材料，用于高性能板的相互粘结。

- 薄层抹灰砂浆   thinlayer plaster

以水泥为基料，掺加高分子聚合物、无机填充材料及功能性助剂制成、用于墙体内墙面抹灰的干混粉状材料，砂浆厚度≤5mm。

- 专用界面剂special interface agent

由水泥和细骨料为主要材料，以聚合物和添加剂为改性材料，按一定比例混合配制而成的、可使墙体基层与薄抹灰层结合牢固，并对墙体起到一定的防水作用的界面处理材料，可为单组份或双组份。

- 聚合物水泥抗裂防水砂浆polymer cement mortar

以水泥、细骨料为主要材料，以高分子聚合物为改性材料，配以多种助剂，经精确计量、均匀混合而制成的粉状材料，用于高性能板墙体的外墙面抹灰的干混砂浆。

高性能板墙体系统 high performance autoclaved aerated concrete slabs system
高性能板墙体系统包含高性能板外墙系统和高性能板隔墙系统。

高性能板外墙系统 high performance autoclaved aerated concrete slabs system for exterior wall

由蒸高性能外墙板、外饰面（涂料或保温装饰一体板）、连接节点及相关配套材料组成，置于建筑主体结构外围，集围护、装饰、保温、防火、隔声于一体的非承重围护体系，简称外墙系统。

高性能板隔墙系统 high performance autoclaved aerated concrete slabs system for building partition

由高性能隔墙板、连接节点及相关配套材料组成，用于建筑物内部分隔的非承重隔墙体系，简称隔墙系统

3.10

高性能板自保温外墙 self-insulation high performance autoclaved aerated concrete slabs system for exterior wall

安装在主体结构上，由高性能外墙板或拼装大板、连接节点、防水密封构造、外饰面材料等组成，满足建筑节能要求，起围护装饰作用的单一材料外围护体系。

符号

下列符号适用于本文件。

Axx——加气混凝土的强度等级；

E——砂加气混凝土砌体弹性模量；

E0——砂加气混凝土板弹性模量；

ƒc——抗压强度设计值；

ƒck——抗压强度标准值；

ƒt——抗拉强度设计值；

ƒtk——抗拉强度标准值；

ƒy——钢筋抗拉强度设计值；

ρ0——干密度；

λ——导热系数；

S24——蓄热系数；

M——弯矩设计值；

N——轴向压力设计值；

V——剪力设计值。

A——截面积；

Ab——垫板面积；

As——纵向受拉钢筋截面积。

γ0——结构重要性系数；

γf ——材料分项系数；

R——构件的承载力设计值；

S——构件的荷载效应组合的设计值；

φ——受压构件的纵向弯曲系数；

α——轴向力的偏心影响系数；

θ——荷载长期效应组合对挠度的影响系数。

基本规定

高性能板在装配式建筑的应用应符合国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定。

高性能板墙体系统应与结构系统、管线系统、内装系统一体化设计协调。

高性能板墙体系统应遵循标准化、模数化、通用化及集成化的设计原则，并应满足功能性、环境性、安全性和耐久性的质量要求。

高性能板和拼装大板的工厂化生产应建立生产质量管理体系、设置产品标识、提高生产精度、保证产品质量。

高性能板墙体系统的墙板及其连接节点的设计使用年限应与主体结构相同；防水和密封材料的设计使用年限应根据使用要求确定，并应符合国家现行相关标准的规定。

高性能板外墙系统适用于应用高度≤100 m的装配式建筑，当应用高度超过100 m时，应进行专项设计和论证。

高性能板隔墙系统应用应符合行业标准《蒸压加气混凝土制品应用技术规程》JGJ/T 17、《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157的规定。

高性能板外墙节能设计应优先选用高性能板自保温外墙，必要时可选用双层板夹心保温组合外墙和高性能板+保温装饰一体化板复合外墙。

在下列情况不应采用高性能板：

a）建筑物防潮层以下的外墙；

b）长期处于浸水或化学浸蚀的环境；

c）承重制品表面温度经常处于80℃以上的部位；

d）有较大集中荷载、冲击和振动的部位。

材料要求

一般规定

高性能板墙体系统的组成材料应具有良好的相容性，并应满足安全性、耐久性和环境保护等要求。

高性能板配筋应进行防锈处理。

拼装大板应在专业工厂制作完成。拼装大板的制作和质量检验应符合本文件附录A的要求。

高性能板墙体系统的粘结与抹灰应采用蒸压加气混凝土专用砂浆。

预埋件外表面应进行防锈处理；金属连接件应进行防锈处理或采用不锈钢连接件。

高性能板

高性能板常用尺寸规格可按表１选用。

高性能板常用尺寸规格

| 类别 |  | 尺寸规格 |
| --- | --- | --- |
| 外墙板 | 长度（mm） | 1800～6000 |
|  | 宽度（mm） | 600 |
|  | 厚度（mm） | 150，175，200，250，300 |
| 隔墙板 | 长度（mm） | 1800～6000 |
|  | 宽度（mm） | 600 |
|  | 厚度（mm） | 50，75，100，120，125，150，175，200 |
| 楼面板 | 长度（mm） |  |
|  | 宽度（mm） | 600 |
|  | 厚度（mm） |  |
| 注：其他非常规规格和单项工程的实际制作尺寸由供需双方协商确定。 |  |  |

高性能蒸压加气混凝土性能应符合表2的规定。

高性能蒸压加气混凝土性能

| 干密度级别 |  | B04 | B05 | B06 | B07 | GB/T 11969 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干密度（kg/m3） |  | ≤425 | ≤525 | ≤625 | ≤725 |  |
| 强度级别（MPa） |  | A3.5 | A3.5 | A5.0 | A7.5 |  |
| 抗压强度(MPa) | 平均值 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥5.0 | ≥7.5 |  |
|  | 单组最小值 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥4.2 | ≥5.0 |  |
| 劈拉强度 (MPa) |  | ≥0.50 | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.75 |  |
| 干燥收缩值mm/m |  | ≤0.3 |  |  |  |  |
| 抗冻性 | 冻后质量损失% | ≤5.0 |  |  |  |  |
|  | 冻后强度损失% | ≤20 |  |  |  |  |
| 导热系数（干态，平均温度25℃）[W/(m·K)] |  | ≤0.09 | ≤0.11 | ≤0.13 | ≤0.15 | GB/T 10294 |

高性能外墙板性能应符合国家标准《蒸压加气混凝土板》GB 15762中外墙板的规定，且其强度级别不应低于A3.5。

高性能隔墙板性能应符合国家标准《蒸压加气混凝土板》GB 15762中隔墙板的规定和表3要求，且其强度级别不应低于A3.5。

高性能隔墙板性能要求

| 项目/类型 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗冲击性能/次 | ≥5 | JG/T 169 |
| 吊挂力/N | ≥1000 |  |

高性能楼面板性能应符合国家标准《蒸压加气混凝土板》GB 15762中楼面板的规定。

高性能外墙板中的钢筋网片宜采用HPB300、HRB400钢筋制作，高性能隔墙板中的钢筋网片可采用HPB300、HRB400钢筋制作，也可采用冷拔低碳钢丝制作。HPB300、HRB400钢筋应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定；冷拔低碳钢丝应符合《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19的有关规定。

高性能蒸压加气混凝土的放射性核素限量应符合国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566中建筑主体材料的要求。

拼装大板

用于组成拼装大板的高性能板性能应符合本文件6.2节的规定。

拼装大板的尺寸偏差应符合表4的规定。

拼装大板尺寸偏差

| 项目 | 性能指标(mm) | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 高度 | 0，-4 | 用尺量上下两端及中间部，取其中偏差绝对值较大值 |
| 宽度 | 0，-4 | 用尺量两端及中间部，取其中偏差绝对值较大值 |
| 厚度 | ±1 | 用尺量板四角和四边中部位置共8处，取其中偏差绝对值较大值 |
| 相邻板材缝隙宽度 | ±2 | 用尺量 |
| 对角线差 | 6 | 在组合板表面，用尺量测两对角线的长度，取其绝对值的差值 |
| 表面平整度 | 2 | 用2m靠尺安放在组合板表面上，用楔形塞尺量测靠尺与表面之间的最大缝隙 |
| 侧向弯曲 | L/750且≤6 | 拉线、钢尺测量最大侧向弯曲处 |
| 扭翘 | L/750 | 四对角拉两条线，量测两线交点之间的距离，其值的2倍为扭翘值 |
| 门窗洞口宽度、高度 | ±5 | 用尺量测纵横两个方向尺寸，取其最大值 |
| 门窗洞口中心线位置 | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
| 线管、电盒、木砖、吊环在构件平面中心线偏差 | 10 | 用尺量 |
| 预埋件中心线位置 | 5 | 用尺量 |
| 预埋件、线管、电盒、木砖、吊环与构件表面高差 | 0，-10 | 用尺量 |

拼装大板应采取可靠连接加强措施保证其整体刚度；拼装大板宽度不宜超过 4.2 m。

拼装大板内的相邻条板之间应采用企口接缝，接缝处宜采用专用粘结剂挤塞密实。

拼装大板对穿紧固螺杆的布置方式及紧固力取值应保证拼缝接触面处于受压状态。

拼装大板墙体在自重下的挠度不应大于支点跨度的 1/1000。

拼装大板宜采用数字化编码，并应与装配式建筑设计信息平台相协调。

拼装大板用于外墙时，应按附录A进行拼缝防水性能测试，1h背面无渗水。

薄板

保温薄板长度应≤1800 mm，厚度应≤75 mm，其抗压强度、干密度和导热系数应符合表5的规定。

保温薄板性能指标

| 干密度级别 |  | B03 | B04 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干密度（kg/m3） |  | ≤325 | ≤425 | GB/T 11969 |
| 强度级别（MPa） |  | A1.5 | A2.5 |  |
| 抗压强度(MPa) | 平均值 | ≥1.5 | ≥2.5 |  |
|  | 单组最小值 | ≥1.2 | ≥2.0 |  |
| 导热系数（干态，平均温度25℃）[W/(m·K)] |  | ≤0.08 | ≤0.09 | GB/T 10294 |

防火薄板长度应≤1800 mm，厚度应≤75 mm，其性能应符合本文件表2的规定。

配套材料

界面处理剂应符合行业标准《混凝土界面处理剂》JC/T 907中Ⅱ型的规定。

专用粘结剂应符合行业标准《蒸压加气混凝土墙体专用砂浆》JC/T 890的规定。

耐碱玻璃纤维网布的主要性能应符合表6的规定。

耐碱玻璃纤维网布的性能指标

| 项目 | 单位 | 性能指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位面积质量 | g/m2 | ≥160（单层网）；≥130（双层网） | JC/T 841 |
| 拉伸断裂强力（经、纬向） | N/50mm | ≥1200 |  |
| 断裂伸长率（经、纬向） | % | ≤4.0 |  |
| 耐碱断裂强力保留率（经、纬向） | % | ≥80 |  |
| 氧化锆（ZrO2）含量 | % | ≥16.5 |  |
| 可燃物含量 | % | ≥13 |  |

专用密封胶宜选用低模量弹性密封胶，位移能力不宜低于20级，其他性能应符合表7的规定。

专用密封胶性能指标

| 项目 |  | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下垂度（垂直） |  | mm | ≤3 | GB/T 13477.6 |
| 挤出性（仅适用单组分产品） |  | ml/min | ≥150 | GB/T 13477.3 |
| 弹性恢复率 |  | % | ≥60 | GB/T 13477.17 |
| 定伸粘结性 |  | / | 无破坏 | GB/T 13477.10 |
| 浸水后定伸粘结性 |  | / | 无破坏 | GB/T 13477.11 |
| 冷拉-热压后粘结性 |  | / | 无破坏 | GB/T 13477.13 |
| 质量损失率 |  | % | ≤5 | GB/T 13477.19 |
| 拉伸模量 | 23℃ | MPa | ≤0.4 | GB/T 13477.8 |
|  | -20℃ |  | ≤0.6 |  |
| 阻燃性能 |  | / | FV-0级 | GB/T 2408的垂直法，测试前单组分养护21d，双组分养护14d。 |

应根据不同工况分别选择相应的尼龙锚栓、机械锚栓和胶粘型锚栓类型。机械锚栓和金属质胶粘型锚栓应有可靠的防腐措施，其防腐蚀标准应高于被连接构件的防腐蚀要求。机械锚栓及化学锚栓的螺杆宜为碳素钢、合金钢、不锈钢或高耐腐不锈钢材料。锚栓的其他性能指标应符合《蒸压加气混凝土制品应用技术规程》JGJ/T 17的规定。

建筑与节能设计

一般规定

高性能板墙体系统设计应遵循系统化、标准化、模块化的装配式建筑设计原则。

高性能板墙体应满足建筑节能、隔声、防火等有关标准的要求。

高性能板和拼装大板强度等级不应低于A3.5，保温薄板强度等级不应低于A1.5。

高性能板应用应统筹设计、制作、运输、安装施工及运营维护全过程，并应进行一体化协同设计，宜采用建筑信息模型技术。

采用高性能板的建筑平面与竖向设计应符合下列要求：

a） 建筑平面宜简洁、规则，体形凹凸转折不宜过多，立面不宜突变过大；

b） 建筑变形缝应做盖缝处理；

c） 施工图上应详细标注墙上预留孔洞、管线槽口以及门窗洞口、设备固定点及后锚固等位置；

d） 排水道管道应明管安装, 不得嵌入墙板内；

e） 门厅和楼梯间内，应安排好竖向水、暖、电管线用的管道以及各种表盒位置。

高性能板墙体与门、窗、附墙管道、管线支架、卫生设备等应连接牢固。

高性能板墙体的耐火性能应符合国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，高性能板的耐火极限和燃烧性能应按本文件附录B选用。

高性能板墙体的隔声性能应符合国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，高性能板的隔声性能指标可按行业标准《蒸压加气混凝土制品应用技术规程》JGJ/T 17附录A选用。

构造设计

装配式建筑墙体宜采用拼装大板，内隔墙可选用高性能条板。

高性能板和拼装大板外墙系统宜采用内嵌或嵌挂结合的连接方式，并应满足下列要求：

- 宜采用竖板布置方式；

- 板缝宜选用构造防水+材料防水双重构造措施，仅采用材料防水时应采用多重材料防水；

- 墙板外设石板或金属等饰面时，饰面板应设置独立的金属龙骨系统，直接固定在主体结构上。

安装各类预制墙板的金属拉结件应进行防锈蚀处理。

高性能板外墙系统应符合下列要求：

- 应满足抗震、抗风压、吊装等结构安全要求，与主体结构、外门窗之间应有可靠、耐久的连接构造；

- 板间接缝以及墙板与主体结构接缝处应有可靠的防水、防声、防风压等构造措施；

- 板外侧应设防水层，其构造应满足行业标准《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235的要求；

- 沿高度方向不应采取接板安装；

- 防水层、饰面层宜在工厂制作完成；

- 水平板缝宜采用企口缝，外低内高，竖向板缝宜采用凸缝，板缝不宜采用贯通缝；

- 双层夹心墙的内叶墙板厚度不应小于75 mm，外叶墙板的厚度不应小于150 mm，双层板前后应错缝，错缝间距应大于或等于200 mm。

高性能板隔墙系统应符合下列要求：

- 应根据其使用部位采用单层构造或双层构造，采用双层构造时应错缝布置；

- 宜采用竖板安装，设计中宜采用600 mm的宽都模数。隔墙采用竖板安装且端部尺寸不足一块板宽度、需要补板时，补板宽度不应小于200 mm；

- 不宜沿高度方向拼接安装。确需要安装时，接板不应超过一次；

- 应有防止板缝处开裂的措施，隔墙板拼装墙体的饰面层宜采用双层玻璃纤维网格布，两层网格布的纬向应相互垂直；

- 高性能板用于卫生间、厨房及有防潮、防水要求环境时，应采取防潮、防水处理构造措施，并应进行专项设计；

- 在隔墙上横向开槽敷设电气暗管、开关盒时, 高性能板最小剩余厚度不应小于90 mm 开槽长度不应大于蒸压加气混凝土板宽度的1/2。不得在隔墙两侧同一部位开槽,其间距至少错开200 mm。 管线埋设后, 镂槽部位应做填实、补齐处理。

节能设计

高性能板用于墙体保温工程时，其热工设计应符合国家和湖北省现行标准的规定。

装配式建筑自承重外墙应优先采用高性能板和拼装大板自保温外墙系统。

高性能板墙体热工设计计算值（λc、Sc）应按表8采用。

高性能板的墙体热工设计计算值（λc、Sc）

| 密度级别 | 设 计 计 算 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 导热系数λ c [W/（m·K）] | 蓄热系数Sc[W/(㎡·K)] | 蒸汽渗透系数μ [g/（ m·h·Pa ）] |
| B03 | 0.09 | 1.89 | 1.11×10-4 |
| B04 | 0.10 | 2.37 | 1.11×10-4 |
| B05 | 0.13 | 3.00 | 1.11×10-4 |
| B06 | 0.15 | 3.46 | 1.11×10-4 |
| B07 | 0.17 | 4.01 | 1.11×10-4 |
| 注：1、高性能板采用专用粘结剂粘结，灰缝影响系数取1.0。 2、表中设计计算值已包含了平衡含水率影响因素，修正系数取值为1.15。 |  |  |  |

钢梁、钢柱及钢筋混凝土梁、柱、剪力墙等紧邻外墙部位应有保温隔热措施。外墙构造柱与连系梁、门窗洞口过梁及封闭阳台钢筋混凝土件、嵌入外墙金属件等热桥部位，应根据热工计算需要进行保温处理。

结构设计

一般规定

高性能板墙体系统的设计使用年限应与主体结构相同，且应符合《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068的有关规定，连接件和密封胶应定期维护。

高性能板外墙系统可分为高性能板单层外墙、双层夹心保温组合外墙和高性能板+保温装饰一体化板复合外墙三种类型。双层夹心保温组合外墙应由外叶墙承担风荷载。

配筋板材自重可按其蒸压加气混凝土干密度的1.4倍选用。

高性能外墙板与主体结构的连接方式应与主体结构不同方向的层间位移相适应，在风荷载作用下（50年一遇）的层间位移角不宜超过1/400。当用在电梯间围护结构时，应根据梯速和内风压进行设计。

在正常使用极限状态下，高性能外墙板应进行在风荷载标准组合作用下的挠度及裂缝宽度验算，其挠度值不应大于支点距离的1/250。

高性能板墙体的抗震设计应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011和本文件的规定，外墙板围护系统与主体结构的连接应满足抗震、抗风等安全要求，连接件承载力设计的安全等级应提高一级，连接节点及预埋件的承载力应满足中震弹性、大震不屈服及2倍风荷载设计值的能力要求。

高性能板墙体洞口加强连接件可采用扁钢或角钢，扁钢和角钢型号应根据墙板承受的风荷载设计值选用，当层高超过3.9 m和建筑高度超过100 m时，连接件应进行单独计算复核。

高性能板隔墙系统承受较大水平力作用时，宜进行墙板及其连接节点的承载力计算。

高性能板应进行吊装承载力验算，板自重荷载的分项系数应取1.3，动力系数应取1.5；

高性能板在出釜、吊装、运输、安装等短暂设计状况下应满足承载能力极限状态的要求。

高性能板吊挂重物时应采取专门的构造措施。

受弯板材承载力计算

在持久设计状况下，高性能板及其连接节点应满足承载能力极限状态的要求。

在地震设计状况下，高性能板及其连接节点应满足下列规定：

- a）　多遇地震作用下，高性能板及其连接节点应满足承载能力极限状态的要求；

- b）　罕遇地震作用下，高性能板的连接节点应满足承载能力极限状态的要求。

高性能板与连接节点的承载力设计值应符合下列规定：

a）　持久设计状况：

()

b）　地震设计状况：

()

式中：

——基本组合的效应设计值；

——永久荷载的效应标准值；

——风荷载的效应标准值；

——水平地震作用组合的效应设计值；

——水平地震作用的效应标准值；

——永久荷载分项系数，取1.3；

——风荷载分项系数，取1.5；

——水平地震作用分项系数，取1.3；

——风荷载组合系数，持久设计状况取0.6，地震设计状况取0.2。

高性能墙板水平地震作用标准值应按公式（3）计算：

()

式中：

——基本组合的效应设计值；

——非结构构件功能系数，当建筑抗震设防类别为甲类和乙类时取1.4，丙类取1.0；

——非结构构件类别系数，对墙板取0.9，对墙板连接件取1.0；

——状态系数，对柔性连接自承重墙板取1.3，其他取1.0；

——位置系数，建筑的顶点宜取2.0；底部宜取1.0，且沿高度线性分布；

——地震影响系数最大值，应按国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011多遇地震取值；

——墙板的重力荷载标准值。

高性能墙板自重产生的水平地震作用设计值，应按公式（4）计算：

()

式中：

——墙板水平地震作用设计值；

——水平地震作用分项系数，取1.3。

配筋高性能墙板正截面承载力（图1）应按下式计算：

配筋墙板正截面受弯承载力计算简图

M≤0.75fcbxh0-	()

受压区高度可按下列公式确定：

fcbx=fyAs	()

并应符合条件：

x≤0.5h0	()

即单面受拉钢筋的最大配筋率为：

ρmax=0.5fcfy100%	()

式中：

M —— 弯矩设计值；

fc —— 蒸压加气混凝土抗压强度设计值，应符合《蒸压加气混凝土制品应用技术规程》JGJ/T 17的规定；

b —— 板材截面宽度；

h0 —— 截面有效高度（图中a为受拉钢筋截面中心到板底的距离）；

x —— 蒸压加气混凝土受压区的高度；

fy —— 纵向受拉钢筋的强度设计值，超过270N/mm²时，应取270N/mm²计算；

As —— 纵向受拉钢筋截面面积。

高性能配筋墙板的截面抗剪承载力，应按公式（9）验算：

()

式中：

——剪力设计值；

——蒸压加气混凝土抗拉强度设计值；

——墙板的宽度；

——墙板的有效高度；

高性能外墙板与主体结构连接采用螺栓连接时，其抗剪承载力可按公式（10）和（11）验算。

()

()

式中：

——蒸压加气混凝土受拉承载力修正系数，螺栓有效锚固深度为时取0.17，为时取0.085，在与之间时取线性插值；

——蒸压加气混凝土锥体破坏的圆锥横截面面积；

——蒸压加气混凝土抗压强度设计值；

——螺栓在蒸压加气混凝土中的有效锚固深度。

    - 配筋蒸压加气混凝土墙板的局部承压承载力设计值按公式（12）计算。

Fl=fc Al   ………………………………………….  (12)

式中：

Fl ——局部承压承载力设计值；

fc ——蒸压加气混凝土抗压强度设计值；

Al ——刚性垫板下蒸压加气混凝土面积。

    - 拼装大板与主体结构连接节点承载力验算：

- 带钢垫板或刚性垫板的蒸压加气混凝土板局部承压按8.2.9条公式（12）验算；

- 带钢垫板或刚性垫板的蒸压加气混凝土板冲切验算按8.2.7条公式（9）验算，其中b用冲切破坏面顶底平均周长替换，蒸压加气混凝土冲切锥体与平面夹角按45度考虑；

- 钢垫板或刚性垫板应根据钢结构或相应标准进行承载力验算。

    - 拼装大板拼接板缝在使用、生产、运输、吊装过程不应开裂。在生产、运输、吊装过程中应采取可靠措施保证的拼接板缝承载力并进行验算，其作用可按仅按预制构件自重乘以动力系数作用下的标准组合，动力系数按1.5取值。组合板受拉边缘的强度验算按8.3.1条公式（15）、（16）验算，其中ftk取板缝粘结剂和蒸压加气混凝土强度标准值的较低值。

    - 拼装大板吊点应进行承载力验算。其中：

- 吊装作用荷载设计值应按公式（13）验算。

P=ηγGGk    ………………………………………….（13）

式中：

P ——吊装作用荷载设计值；

Gk ——预制构件自重标准值；

γG ——永久荷载分项系数，取1.3：

η ——吊装动力系数，取1.5。

- 对穿螺杠或刚性垫板局部承压承载力按8.2.9条公式（12）验算。

- 吊点蒸压加气混凝土抗剪承载力按按8.2.7条公式（9）验算，其中b用冲切破坏面顶底平均周长替换，蒸压加气混凝土冲切锥体与平面夹角按45度考虑。

受弯板材刚度计算

配筋墙板在荷载效应标准组合下的短期刚度，应按公式（14）计算。

(14)

式中：

——蒸压加气混凝土墙板的弹性模量；

——换算截面的惯性矩。

在风荷载标准组合作用下，配筋蒸压加气混凝土墙板的受拉边缘应力应按公式（15）、（16）验算。

(15)

(16)

式中：

——风荷载标准组合作用下抗裂验算边缘的混凝土法向应力；

——扣除全部自应力损失后在抗裂验算边缘的混凝土预应力；

——抗拉强度标准值；

——钢筋自应力，HPB300钢筋可取83N/mm2，HRB400钢筋可取79N/mm2，CRB600H钢筋可取75N/mm2；

——受拉区的钢筋截面面积；

——换算截面面积。

结构构造

一般构造应符合以下要求：

- 高性能板应采用钢筋焊接网片，钢筋焊接网片应用间距定位卡件固定，并应做防锈处理；

- 高性能板配筋宜采用双排，纵向钢筋不应少于3根，横向钢筋间距不应大于1000 mm；高性能板典型断面和配筋图例见本文件附录C；

- 连接用钢筋、金属配件、铁件、预埋件应做防腐、防锈处理；

- 配筋墙板女儿墙应做压顶，且应做防水处理；

高性能板隔墙系统构造应符合以下要求：

- 蒸压加气混凝土的强度等级不应低于A3.5；

- 高性能板宜采用竖板安装方式 (过梁板除外)；工业建筑的墙板可采用横板安装方式；

- 采用竖板安装方式时，高性能板顶部与主体结构可采用管卡法、U型卡法、直角钢件法连接（见图2），连接件的水平距离不宜大于600 mm；

- 1——梁或板   2——射钉   3——管卡    4——高性能板    5——U型卡
6——自攻螺栓    7——直角钢件

管卡法、U型卡法、直角钢件法示意图

- 高性能墙板两支点间距离不应大于40倍板材厚度；

- 隔墙的两端和顶部应留10 mm～20 mm宽的胀缩缝，胀缩缝内应填充弹性材料；

- 当内隔墙厚度不大于100 mm时，宜采用平口板；当内隔墙厚度大于100 mmn时，宜采用企口板。

高性能板外墙系统构造应符合以下要求：

- 高性能板的强度等级不应低于A3.5，厚度不应小于150 mm，且不应小于长度的1/35；对于双层板夹心保温组合外墙，外叶墙厚度不应小于150 mm，内叶墙厚度不应小于100 mm。

- 高性能板与主体结构的连接构造应根据建筑使用功能、建筑立面、主体结构类型、墙板尺寸、墙板安装工艺等合理选择，并应具有适应结构在永久荷载、活荷载、风荷载、温度和地震作用下变形的能力；

- 首层根部外墙板应设置200～300 mm高的混凝土导墙，在卫生间、浴室等有防水要求的房间，及开敞阳台的内外墙根部，需设置不小于200 mm高的混凝土导墙，该导墙宜与主体结构一起施工。

- 外墙板采用竖向安装时，每块墙板下应设置支撑件；墙板采用横向安装时，每三块板之间应在板两端设置支撑件；

- 当高性能板通过辅助连接件安装在结构构件上时，连接件和受力焊缝的设计强度应根据《钢结构设计标准》GB 50017进行计算，且不小于节点设计强度的承载能力；

- 采用内嵌构造时，高性能板与主体结构可采用钩头螺栓法、滑动螺栓法、内置锚法连接；

- 钩头螺栓法                      滑动螺栓法                      内置锚法

- 1一钩头螺栓；2一通长角钢；3一预埋件；4一蒸压加气混凝土墙板 ；5一螺栓；
 6一滑动 S板；7一内置锚；

钩头螺栓法、滑动螺栓法、内置锚法示意图

- 高性能板上开洞应遵守板的切割规则；门窗洞口和其他开洞应根据洞口尺寸及风荷载大小采用扁钢或角钢加固；洞口的宽度大于1200 mm时，加固扁钢或角钢应和主体结构连接，确保洞口部分风荷载能传递到主体结构构件上；墙板和加固钢材之间也应有效连接；

- 墙体系统应保证高性能板在平面内的可变形性，在每一片墙两端缝和顶缝以及各板端的接缝应设置10～20 mm宽的胀缩缝，横装板至少每5块板设一胀缩缝，竖装板宜在每一柱间距设一胀缩缝；

- 高性能板应按两端支承简支板安装和计算。若需悬臂伸出，悬臂长度不应大于6倍板厚。

高性能楼面板构造应符合以下要求：

- 楼面板支座混凝土结构的支座处应设置160 mm×60 mm，厚度为6 mm，间距为600 mm的预埋件，预埋件上应焊有直径为10 mm的弯钩拉结筋，并应使之与板材拼缝处的预埋钢筋拉结（见图4）；高性能楼面板钢结构支座连接构造见图5；

楼面板与混凝土结构支座拉结构造示意图

装配式楼面板支座连接构造示意图

- 高性能楼面板上部宜设刚性地坪，宜为30 mm厚石膏自流平（内设φ2@50×50mm钢丝网片），面层材料应根据工程实际要求设计；

- 高性能楼面板底表面不应做普通抹灰，宜采用薄层刮腻子刮平或在其下部做吊顶等底表面构造处理方式；

注：高性能楼面板配筋及连接构造属湖北神州建材有限责任公司专利。

拼装大板墙体设计

拼装大板墙体构造应符合以下要求：

- 拼装大板与主体结构采用点连接时，宜采用带垫板的连接点。

- 拼装大板吊点宜采用穿过板厚的对穿螺杆，对穿螺杆两端设置钢垫板和吊环并用螺母拧紧。吊点应设置在拼装大板高度1/2以上，吊点距离板端不宜小于600 mm，不应小于300 mm，吊点个数应不少于2个，对穿螺杆直径应不小于20 mm。

在正常使用状态下，拼装大板应具有良好的工作性能，在多遇地震作用下应能正常使用；在设防烈度地震作用下经修理后应仍可使用；在预估的罕遇地震作用下不应整体脱落。

拼装大板与主体结构的连接可采用外挂式和内嵌式。

外挂式连接节点应具有足够的承载力和适应主体结构变形的能力，拼装大板和连接节点的结构分析、承载力计算和构造要求应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

抗震设计时，拼装大板与主体结构采用外挂式连接节点在墙板平面内应具有不小于主体结构在设防烈度地震作用下弹性层间位移3倍的变形能力。

主体结构计算时，应按下列规定计入外挂墙板的影响：

- 应计入支承于主体结构的外挂拼装大板的自重；

- 当外挂拼装大板相对于其支承构件有偏心时，应计入外挂拼装大板重力荷载偏心产生的不利影响；

- 采用点支承与主体结构相连的外挂拼装大板，连接节点具有适应主体结构变形的能力时，可不计入其刚度影响；

- 采用线支承与主体结构相连的外挂拼装大板，应根据刚度等代原则计入其刚度影响，但不应考虑外挂拼装大板的有利影响。

计算拼装大板墙体的抗震作用标准值时，可采用等效侧力法，并应按公式（17）计算。

qEk=βEαmaxGk/A    ………………………………………….（17）

式中: qEk ——分布水平地震作用标准值（kN/m2），当验算连接节点承载力时，连接节点地震作用效应标准值应乘以2的增大系数；

βE----动力放大系数，不应小于5.0；

αmax--- 水平多遇地震影响系数最大值，应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的有关规定；

Gk----外挂墙板的重力荷载标准值(kN)；

A ---- 外挂墙板的平面面积(m2)。

拼装大板的形式和尺寸应根据建筑立面造型、主体结构层间位移限值、楼层高度、节点连接形式、温度变化、接缝构造、运输限制条件和现场起吊能力等因素确定；板间接缝宽度应根据计算确定，且不宜小于10 mm；当计算缝宽大于30 mm 时，宜调整外挂墙板的形式或连接方式。

外挂拼装大板与主体结构采用点支承连接时，节点构造应符合下列规定：

- 连接点数量和位置应根据外挂墙板形状、尺寸确定，连接点不应少于4 个，承重连接点不应多于2个；

- 在外力作用下，外挂组合墙板相对主体结构在墙板平面内应能水平滑动或转动；

- 连接件的滑动孔尺寸应根据穿孔螺栓直径、变形能力需求和施工允许偏差等因素确定。

外挂拼装大板与主体结构采用线支承连接时(图6)，节点构造应符合下列规定：

- 外挂拼装大板顶部与梁连接，且固定连接区段应避开梁端1.5倍梁高长度范围；

- 外挂拼装大板与梁的结合面应采用粗糙面并设置键槽；接缝处应设置连接钢筋，连接钢筋数量应经过计算确定，且钢筋直径不宜小于10 mm、间距不宜大于200 mm；连接钢筋在外挂墙板和楼面梁后浇混凝土中锚固应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定；

1——支承梁    2——预制板    3——拼装大板    4——后浇混凝土

5——连接钢筋    6——剪力键槽    7——面外限位连接件

外挂拼装大板线支承连接示意图

- 外挂墙板的底端应设置不少于2个仅对墙板有平面外约束的连接节点；

- 外挂墙板的侧边不应与主体结构连接。

外挂墙板不应跨越主体结构的变形缝。主体结构变形缝两侧的外挂墙板的构造缝应能适应主体结构的变形要求，宜采用柔性连接设计或滑动型连接设计，并采取易于修复的构造措施。

施 工

一般规定

      - 高性能板的施工及饰面处理应采用加气混凝土专用的配套材料进行。

      - 高性能板施工应在上道工序验收合格后进行。

      - 高性能板应先施工样板墙，并经验收合格后再开始大面积施工。

      - 高性能板安装时的质量含水率不宜大于10%。

      - 高性能板吊装应采用宽度不小于50 mm的软吊带或专用夹具、叉车进行装卸和垂直运输，运输时应采取绑扎措施。

      - 高性能板施工应在环境温度不小于5℃时进行。外墙应在无雨天气，且风力不超过5级时进行施工。

      - 高性能板及安装所用配套材料进场时，均应附有产品出厂合格证、有效期内的型式检验报告，并应按规定项目进行复检。

      - 高性能板施工完毕后，应做好成品保护。

      - 高性能板安装完成7d后方可进行饰面施工，饰面宜采用专用材料和薄抹灰工艺。

      - 高性能板开槽时，应采用轻型电动切割机并辅以手工搂槽器。开槽深度不宜超过墙厚的1/3。墙厚小于120 mm的墙体不得双向对开管线槽。管线开槽位置距离门窗洞口边不宜小于200 mm。

      - 高性能板安装应遵守现行建筑工程安全施工的规定。

施工准备

      - 施工前应做好以下准备工作：

a） 按照设计图纸及工程实际情况编制专项施工方案，并对施工人员进行培训和技术交底。

b） 对高性能板及配套材料进行检查验收。

c） 准备好施工需要的机械设备、工具，并进行检查。

d） 测量放线，并清理墙体底座。

e） 对需要使用的脚手架等进行安全检查。

      - 拼装大板构件的运输与存放应符合下列规定：

- 禁止多块构件水平叠放，禁止水平吊运；

- 应采用专用工具装卸构件，运输过程中板应垂直码放并采取绑扎措施，做好安全和成品防护，避免开裂、破损及变形等；

- 构件宜采用专用支架直立存放，支架应有足够的强度和刚度，确保墙板存放稳固；

- 构件的薄弱部位和门窗洞口宜采取防止变形开裂的临时加固措施；

- 带有饰面的构件，饰面应覆膜或棱边角采取相应的防护措施，与外饰面接触的垫块、支架宜采用无污染的柔性垫块或柔性材料包裹避免损伤装饰面；

- 超高、超宽、形状特殊的单元体板的运输和存放应制定专门的质量安全保证措施，运输时应规划合理的运输路径，符合当地的交通法律规定。

高性能板安装

      - 高性能板安装前，应对主体工程中与板材有关的相关尺寸进行复核，超出允许偏差时，应进行调整。

      - 安装前应清除板面的渣屑、污渍。

      - 高性能板安装宜按以下工艺流程进行：

弹线放样→按设计要求焊接安装所需角钢、支撑件（需要时）→按设计要求安装洞口加固角钢或安装洞口两边板后安装扁钢加固框（需要时）→板上钻孔或切割等准备→板就位→安装固定配件→校正位置→防锈修补（需要时）→板缝处理。

      - 高性能板板安装前应做好深化排版图，安装时应安装一块，调整一块，保证墙面的垂直度和平整度。

      - 高性能板板的安装顺序宜从门洞处向两端依次进行，门洞两侧宜采用整块板，无门洞口的隔墙，应从一端向另一端顺序安装。

      - 竖装隔墙门窗洞口上使用过梁板时，过梁板伸入洞口边板的长度不应小于100 mm。

      - 蒸压加气混凝土板安装就位调整应采用专用工具，就位时应慢速轻放；撬动时用宽幅撬棍进行调整；微调应用橡皮锤或加垫木敲击，避免损伤板材。

      - 无槽口板材间的接缝应使用专用粘结剂满铺粘贴，粘结层厚度宜不大于5 mm，并应挤压密实。

      - 安装所用钢材应预先做好防锈处理，经焊接后，应及时清理焊渣，并应满涂防锈漆。

      - 安装完成后，应按设计要求使用专用粘结砂浆或密封胶嵌缝。

拼装大板安装

      - 正式安装施工前，应在地面对拼装大板进行试吊装与安装模拟，并应根据试安装结果及时调整施工工艺、完善施工方案。

      - 拼装大板安装宜按以下工艺流程进行：

弹线放样→检查安装部位埋件→吊装就位→安装固定配件→校正位置→防锈修补（需要时）→四周位置处理。

      - 拼装大板安装前应对大板的外观质量、预埋件数量及位置进行全数检查，不应有影响结构性能和安装使用功能的尺寸偏差。

      - 拼装大板构件在运输过程中应做好安全和成品保护，应严格按不同功能、不同规格分别堆放，并应有可靠的防雨、防水措施。

      - 拼装大板在吊装、安装等施工阶段，需在吊装区域设置临时保护措施。

      - 拼装大板安装施工应遵守有关吊装、高空施工作业的安全规程外，还应符合下列规定：

- 拼装大板安装应采用尼龙吊带绑扎固定吊环后进行吊装；

- 拼装大板起吊点受力要均匀，且各起吊点离板边缘的距离应符合设计要求；

- 拼装大板安装过程中应设置可靠的临时限位措施以保障安全施工，并应根据水准点和轴线校正位置。安装过程中的位置调整应使用宽幅撬棍；

- 与主体结构同步施工的拼装大板，安装时均应设临时支撑，临时支撑不宜少于两道，支撑点不应低于板高的1/2，且不宜低于板高的2/3，支撑在楼地面上的支撑点必须连接可靠；拼装大板侧边与主体结构连接处宜留 10～20 mm 缝隙，采用柔性缝处理。

- 在封模前应对模板和拼装大板搭接部位贴泡棉胶条防止漏浆。应有措施保证后续施工不致使拼装大板移位；

      - 每块拼装大板安装到位后应复核平面定位、标高、水平及垂直度。

安全文明施工

      - 高性能板施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。

      - 电器机具应由专人负责，电动机接地必须安全可靠。

      - 高空作业应系好安全带，并应正确使用个人劳动防护用品。

      - 施工操作前，应检查脚手架是否牢固，经检查合格后方可进入岗位操作。

      - 施工现场材料应堆放整齐，并应做好标识。

      - 切割高性能板所用机械应配备收尘功能，施工过程中宜使用低噪声的施工机具。

      - 废弃不用的余料应在指定地点堆放，并应统一回收处理。施工过程中应及时清理建筑垃圾，严禁随意抛撒，施工垃圾应及时清运，并应适量洒水减少扬尘。

质量验收

一般规定

      - 装配式建筑高性能板墙体工程质量验收应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411和《蒸压加气混凝土制品应用技术规程》JGJ/T 17的规定。

      - 高性能板墙体工程质量验收应在检验批全部验收合格的基础上，进行质量记录和现场实体检查，确认达到验收条件后方可进行。

      - 高性能板及配套材料进场应进行核验，需复检的项目应见证取样复检。材料复检项目应符合表9的规定。

- 材料复检项目

| 材料名称 | 检验项目 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 高性能板、拼装大板 | 干密度、抗压强度 | GB/T 11968 |
|  | 导热系数 | GB/T 10294 |
| 专用界面剂 | 拉伸粘结强度 | JC/T 907 |
| 专用粘结剂 | 拉伸粘结强度 | JC/T 890 |
| 专用密封胶 | 弹性恢复率、定伸粘结性、阻燃性能 | GB/T 13477 |
| 耐碱玻璃纤维网布 | 单位面积质量、耐碱拉伸断裂强力、耐碱断裂强力保留率 | JC/T 841 |

      - 检验批划分应符合以下规定：

- 相同材料、工艺和施工做法的墙体工程，每500㎡墙体面积划分为一个检验批，不足500 ㎡也应划分为一个检验批；

- 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则, 按楼层或施工段划分。

      - 每个检验批的检验数量应符合下列规定：

- 每100 ㎡应至少抽查一处，每处检查至少10 m2，且不得少于5处；

- 少于5处时，应全数检查。

      - 检验批验收记录应按本文件附录D检验批验收记录表的格式填写。

      - 检验批的合格判定应符合下列规定：

- 主控项目应全部合格；

- 一般项目的质量经抽查，样本的80%以上应符合本文件的规定。

      - 隐蔽工程验收应有详细的文字记录和必要的图像资料，隐蔽工程应包括下列内容：

a） 预埋铁件位置、间距、规格；

b） 墙板与结构间的连接件位置、间距、规格；

c） 墙板拼缝、端缝及构造。

      - 高性能板墙体工程质量验收时，应检查下列文件和资料：

- 设计文件、图纸会审记录、设计变更和施工图审查文件；

- 高性能墙体施工方案等施工执行文件；

- 高性能板及组成材料、安装用配套材料的出厂合格证、出厂检验报告、型式检验报告及复检报告等质量证明文件；

- 隐蔽工程验收记录；

- 施工记录；

- 各检验批的主控项目、一般项目验收记录；

- 其他必须提供的资料。

高性能板墙体工程

Ⅰ  主控项目

      - 高性能板及配套材料的品种、规格及性能应符合设计要求。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件（应包含产品型式检验报告、出厂检验报告和出厂合格证）、材料复检报告。

检查数量：材料进场验收时的观察、尺量检查按进场批次，每批抽取3个试件进行检查；质量证明文件按出厂检验批进行检查；型式检验报告按产品标准进行检查；材料复检数量按照相同原材料、相同生产工艺连续生产产品时，由同级别、同配筋的板材，组成一个受检批，不同品种板的批量见表10，在3个月内生产总数不足表的规定时，也应作为一个检验批。

- 性能复检批量

| 品种 | 批量/块 |
| --- | --- |
| 外墙板 | 5000 |
| 隔墙板 | 10000 |
| 楼板 | 3000 |

      - 板材现场施工质量应符合下列规定：

a）　板材与主体结构的连接方法应符合设计要求,与主体结构连接必须牢固。

检验方法：目测、检查施工记录和隐蔽工程验收记录。

b）　板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求。

检验方法：目测、检查施工记录和隐蔽工程验收记录。

c）　外墙板缝不得渗漏。

抽检数量：按检验批数量，每个检验批抽查不少于3处。

检验方法：核查型式检验报告，板缝渗漏试验方法按附录A进行。

Ⅱ  一般项目

      - 高性能板外观质量应符合GB/T 15762中外观质量的要求。

检验方法：观察、尺量检查。

抽检数量：按进场批次，每批随机抽检3个试样。

      - 高性能板尺寸偏差应符合GB/T 15762中尺寸偏差的要求。

检验方法：观察、尺量检查。

抽检数量：按进场批次，每批随机抽检3个试样。

      - 板上的孔洞（槽、盒）应位置正确、套割方正、边缘整齐。

检验方法：观察、尺量检查。

抽检数量：每个检验批不少于5处。

      - 高性能板的安装偏差应符合表11的规定。

抽检数量：每个检验批不少于5处，其中轴线位置应全数检查。

- 安装允许偏差

| 项目 |  |  | 允许偏差( mm) |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外墙板 | 内墙板 |  |
| 轴线位置 |  |  | 5 | 5 | 用经纬仪或拉通线尺量检查 |
| 底面或顶面标高 |  |  | ±5 | ±5 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 垂直度 | 每层 |  | 5 | 3 | 用线锤或2m垂直尺检查 |
|  | 全层 | H≤40m | 20 | / | 用经纬仪检查 |
|  |  | H＞40m | H/2000 | / | 用经纬仪检查 |
| 平整度 |  |  | 3 | 3 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 拼缝高差 |  |  | 3 | 3 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 窗口偏移 |  |  | 10 | / | 以底层窗口为准，用经纬仪或吊线检查 |
| 门、窗框高宽 |  |  | ±5 | ±5 | 用尺量检查 |

      - 高性能板板间接缝材料及接缝方法应符合相关规范或设计要求。

抽检数量：每楼层每施工段至少抽查一次，每次抽查5处。

检验方法：检查产品合格证、施工记录和隐蔽工程验收记录。

拼装大板墙体工程

Ⅰ  主控项目

      - 拼装大板及组成材料、配套材料的品种、规格及性能应符合设计要求。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件（应包含产品型式检验报告、出厂检验报告和出厂合格证）、材料复检报告。

检查数量：材料进场验收时的观察、尺量检查按进场批次，每批抽取3个试件进行检查；质量证明文件按出厂检验批进行检查；型式检验报告按产品标准进行检查；干密度、抗压强度、导热系数复检数量抽样原则按同一厂家、同一品种的材料，当单位工程墙体面积在 5000 ㎡以下时各抽查不少于1次；当单位工程墙体面积在 5000㎡～10000㎡时各抽查不少于2次；当单位工程墙体面积在10000㎡～20000 ㎡时各抽查不少于 3次；当单位工程墙体面积在20000㎡ 以上时各抽查不少于6次。

      - 板材的预埋件数量、位置以及与主体结构的连接方法均应符合设计要求，并与主体结构连接必须牢固。

抽检数量：每个检验批至少抽查一次，每次抽查5处。

检验方法：目测、检查施工记录和隐蔽工程验收记录，全数检查。

      - 板材的抗冲击性能、吊挂力尚应满足本文件表3的要求。

检验方法：核查型式检验报告。

      - 外墙板缝不得渗漏。

抽检数量：按检验批数量，每个检验批抽查不少于3处。

检验方法：核查型式检验报告，板缝渗漏试验方法按附录A进行。

Ⅱ  一般项目

      - 拼装大板外观质量要求应符合国家标准GB/T 15762中外观质量要求。

抽检数量：按进场批次，每批随机抽检3个试样。

检验方法：观察、尺量检查。

      - 拼装大板尺寸偏差应符合本文件表4要求。

抽检数量：按进场批次，每批随机抽检3个试样。

检验方法：观察、尺量检查。

      - 拼装大板的安装偏差应符合本规程表12的规定。

抽检数量：每个检验批不少于5处，其中轴线位置应全数检查。

- 拼装大板安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差( mm) |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外墙板 | 内墙板 |  |  |
| 轴线位置 | 5 |  | 5 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
| 底面或顶面标高 | ±5 |  | ±5 | 水准仪或拉线、钢尺检查 |
| 垂直度 | 5 |  | 3 | 经纬仪或全站仪测量 |
| 相邻板面高低差 | 3 |  | 2 | 2m 靠尺和塞尺检查 |
| 板外表面平整度 | 3 |  | 2 | 2m 靠尺和塞尺检查 |
| 相邻板接缝宽度 | 5 |  | 5 | 钢尺检查 |
| 相邻板接缝中心线位置 | ±5 |  | ±5 | 钢尺检查 |
| 通长缝直线度 | 5 |  | 5 | 塞尺量测 |
| 相邻墙板拼缝空腔构造偏差 | ±3 |  | ±3 | 塞尺量测 |

（规范性）
拼装大板的制作与检验

一般规定

拼装大板制作与运输除应符合本标准的规定外，尚应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231 和《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T51232 的有关规定。

拼装大板制作前应进行下列准备工作：

        - 深化设计单位应依据设计文件并综合考虑拟定的组装工艺、运输方案、吊装方案等因素，编制建筑外墙深化设计图；

        - 生产单位根据建筑外墙深化设计图编制墙板和配件的加工详图；

        - 生产单位应编制生产方案，生产方案宜包括生产计划及生产工艺、质量控制措施、成品存放、运输和保护方案等。

拼装大板的生产宜建立样板构件制作与验收制度。

拼装大板构造

拼装大板应采取可靠连接加强措施，保证组装单元体的整体刚度，拼装宽度不宜超过4.2 m。

拼装大板典型拼装方式见图A.2。

拼装大板典型拼装方式

拼装大板制作

拼装大板构件的预应力紧固螺杆、固定销键和钢部件的进场检验应符合下列规定：

              - 检查质量证明文件，质量证明文件包含出场合格证和型式检验报告；

              - 进场检验应按同一厂家、同一类别、同一规格产品，不超过 10000 件为一批；检验项目包含外观质量、尺寸偏差、材料力学性能。

除设计有特殊要求外，拼装大板构件的加工尺寸允许偏差应符合本文件表 4 的规定。

预应力锚筋的预紧度应满足设计要求。

拼装大板构件的吊挂点可以在板面对穿孔洞设置吊件，或利用对穿紧固螺杆在单元体侧面设置。

拼装大板构件的外饰面宜在工厂内制作完成。

拼装大板检验

带饰面拼装大板构件的检验应符合国家现行标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210 的有关规定。

拼装大板构件的外观质量不应有缺陷。

拼装大板构件的尺寸偏差及检验方法应符合本文件表4的规定。

拼装大板构件的条板、预埋件、节点连接钢筋、预留孔的规格、数量应满足设计要求。

- 检查数量：逐件检验。

- 检验方法：观察和量测。

拼装大板的刚度应满足吊装要求。

拼装大板用作外墙使用时，应进行拼缝防水性能测试，1h背面无渗水。

外墙淋水试验方法

淋水试验装置应包括控制阀、压力表、增压泵、喷嘴和淋水管（见图A.5）。淋水管宜选择镀锌钢管或PPR管等具有较好刚度的管件制作，淋水管的管径宜为15 mm～20 mm，喷水孔成直线均匀分布，孔径4 mm～5 mm，孔间距100 mm～150 mm，喷水方向宜向下与水平方向角度为30°。

试样墙板应该垂直放置于固定架上，对于蒸压加气混凝土板试件，应安装在混凝土框内，板与板之间，板与框之间连接方法与施工现场一致。

淋水带应布置在试验墙体顶部，覆盖整个试验墙体，淋水压力应控制在100kPa～200kPa之间，淋水管距墙表面距离宜为100 mm～150 mm,,并应在上述部位形成水幕。

淋水1小时后，观察记录淋水面的背面渗漏情况。

- 图A.5  淋水试验示意图

（资料性）
高性能板耐火性能

高性能板耐火性能见表B.1。

高性能板耐火性能

| 名称 | 板材厚度（mm） | 耐火极限（h） | 燃烧性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高性能板 | 50 | ≥2.0 | A级/不燃烧 |
|  | 75 | ≥2.5 | A级/不燃烧 |
|  | 100 | ≥3.0 | A级/不燃烧 |
|  | 150 | ≥4.0 | A级/不燃烧 |
|  | 200 | ≥4.0 | A级/不燃烧 |
| 注：耐火极限试验方法采用GB/T 9978。 |  |  |  |

（资料性）
高性能板典型断面和配筋图例

外墙板的典型断面和配筋图例见图D.1

外墙板的典型断面和配筋图例

隔墙板的典型断面和配筋图例见图D.2。

内墙板的典型断面和配筋图例

楼面板的典型断面和配筋图例见图D.3。

楼面板的典型断面和配筋图例

注：楼面板配筋根据单项工程提供荷载另行设计。

楼面板的桁架配筋图例见图D.4。

楼面板的桁架配筋图例

注：楼面板桁架立筋板长≤4m宜为C5钢筋；板长＞4m宜为C8钢筋；分布筋宜为C5钢筋。

# （资料性）

# 高性能板墙体工程检验批质量验收记录

高性能板外墙工程检验批质量验收应按表填写。

高性能板外墙工程检验批质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规定 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求及标准规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
| 主控项目 | 1 | 高性能板、配套材料的品种规格及性能 |  |  |  |  |  | 10.2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 与主体结构连接 |  |  |  |  |  | 10.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 板缝处理、构造节点及嵌缝 |  |  |  |  |  | 10.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 板缝渗漏检查 |  |  |  |  |  | 10.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 高性能板外观质量 |  |  |  |  |  | 10.2.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 高性能板尺寸偏差 |  |  |  |  |  | 10.2.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 孔洞、槽、盒位置等 |  |  |  |  |  | 10.2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 安装偏差 |  | 轴线位置mm |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 底面或顶面标高mm |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 每层垂直度 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 全高垂直度 |  | H≤40m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H＞40m |  | H/2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 平整度mm |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 拼缝高差mm |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 窗口偏移mm |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 门、窗框高宽 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 墙板间接缝材料及接缝方法 |  |  |  |  |  | 10.2.7 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  | 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  | 专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.2  高性能板隔墙工程检验批质量验收应按表填写。

高性能板隔墙工程检验批质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规定 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求及标准规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
| 主控项目 | 1 | 高性能板、配套材料的品种规格及性能 |  |  |  |  |  | 10.2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 与主体结构连接 |  |  |  |  |  | 10.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 板缝处理、构造节点及嵌缝 |  |  |  |  |  | 10.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 高性能板外观质量 |  |  |  |  |  | 10.2.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 高性能板尺寸偏差 |  |  |  |  |  | 10.2.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 孔洞、槽、盒位置等 |  |  |  |  |  | 10.2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 安装偏差 |  | 轴线位置mm |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 底面或顶面标高mm |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 每层垂直度 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 全高垂直度 |  | H≤40m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H＞40m |  | H/2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 平整度mm |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 拼缝高差mm |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 窗口偏移mm |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 门、窗框高宽 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 墙板间接缝材料及接缝方法 |  |  |  |  |  | 10.2.7 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  | 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  | 专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.3  拼装大板墙体工程检验批质量验收应按表填写。

拼装大板墙体工程检验批质量验收记录表

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规定 |  |  |  |  |  |  | 设计要求及标准规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  | 检查结果 |
| 主控项目 | 1 | 拼装大板、高性能板、配套材料的品种规格及性能 |  |  |  |  | 10.3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预埋件数量、位置、与主体结构连接 |  |  |  |  | 10.3.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 板材抗冲击性能、吊挂力 |  |  |  |  | 10.3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 板缝渗漏检查 |  |  |  |  | 10.3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 高性能板外观质量 |  |  |  |  | 10.3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 高性能板尺寸偏差 |  |  |  |  | 10.3.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装偏差 |  | 轴线位置 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 底面或顶面标高mm |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 垂直度 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 相邻板面高低差 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 外表面平整度 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 相邻板接缝宽度 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 相邻板接缝中心线位置 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 通长缝直线度 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 相邻墙板拼缝空腔构造偏差 |  |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  | 专业工长或施工员： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  | 专业监理工程师或建设单位专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

湖北省地方标准

绿色建筑高性能加气混凝土板应用技术标准

DB42/TXXX-2021

条文说明

目  次

1  范围

8  结构设计

8.1  一般规定

8.2  受弯板材承载力计算

8.3  受弯板材刚度计算

8.4  结构构造要求

8.5  拼装大板墙体设计

1  范围

为了深入贯彻《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发[2016]71号）精神，大力发展装配式建筑，推进建筑业转型升级，经省人民政府同意，到2020年武汉市装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到35%以上，襄阳市、宜昌市和荆门市达到20%以上，其他设区城市、恩施州、直管市和神农架林区达到15%以上。到2025年，全省装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%以上。

本文件制订过程中，为使相关内容做到技术先进、性能可靠、使用可行，编制组及有关单位进行了大量的试验研究，取得了丰硕成果。高性能蒸压加气混凝土板的主要性能指标、施工方法达到国内领先水平，具有较强的科学性和创新性。

为了在装配式建筑中推广应用高性能蒸压加气混凝土板，充分发挥这种材料的优点，扬长避短，确保装配式建筑的质量和安全，是本规程的编制目的。

我国是一个多地震的国家，6度和6度以上地震区占全国国土面积2/3以上。因此，任何一种材料要广泛用于房屋建筑中，必须了解它的抗震性能和适用范围。

本规程针对高性能加气混凝土墙板和楼（屋）面板等构件应用于抗震设防地区及非地震区作出相应规定。

高性能加气混凝土制品的原材料主要是硅、钙两种成分，如当前湖北地区主要生产高性能蒸压砂加气混凝土制品，即水泥、石灰、砂加气混凝土。近年来所进行的材性和构性试验中，以干密度为B05级、强度为A3.5级和干密度为B06级、强度为A5.0级的水泥、石灰、砂加气混凝土制品为主。最近又开发作为保温用的B03级和B04级的制品，这类制品仅作为保温材料使用。故本规程适用于水泥、石灰、砂为主要原材料的加气混凝土制品以及有可靠加测数据的其他硅、钙为原材料的加气混凝土制品。对配筋板材，为提高其刚度和钢筋的粘结力，要求强度等级在A3.5级以上。高性能蒸压加气混凝土板创新了板材配筋，提高了板材的抗弯、抗剪、抗挠、抗裂的能力，从试验依据来看，桁架配筋材料仅钢筋骨架能满足承载力要求，加气混凝土只起保护层作用，并对支座连接进行了加强，能符合装配式建筑要求。

1.3　高性能加气混凝土制品的质量除应符合本规程规定外尚应符合《蒸压加气混凝土板》GB 15762和《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968的要求，这两个产品质量标准是最低的质量要求。为了确保建筑质量，对于不符合质量要求的产品，不应在建筑上使用。

本规程是现行设计和施工标准的补充文件，根据高性能蒸压加气混凝土的特性作了一些必要的补充。在设计、施工和装修中还应符合国家现行的有关标准的要求。

8  结构设计

8.1  一般规定

8.1.3　蒸压加气混凝土墙板需要验算风荷载作用下的变形，因此采用荷载标准组合，墙板采用短期刚度。

8.1.5　蒸压加气混凝土墙板作为围护结构构件，需要承受自重及饰面荷载、风荷载、地震作用、温度作用等，是围护结构中的主要承力结构，因此需要对墙板构件的承载能力极限状态进行计算。同时，蒸压加气混凝土墙板作为围护结构构件时依靠连接件支承在主体结构上，连接节点是保证其安全并正常工作的关键，应对连接节点进行计算。

8.1.7  通常情况下，蒸压加气混凝土墙板用于内隔墙时，其承受的水平荷载较小，在墙板厚度及连接节点满足构造情况下能保证其正常工作，如果承受较大的水平荷载作用，则需对墙板及连接节点进行承载力计算。

8.1.10　蒸压加气混凝土墙板可以吊挂在住宅和其他民用建筑中常见得悬挂重物，只是应根据重物的重量和性质采用不同的吊挂措施，比如普通胀管螺栓、专用螺栓、对穿螺栓、角钢加固等，都能满足要求。

8.2  受弯板材承载力计算

8.2.2　蒸压加气混凝土围护墙与结构主体连接件的可靠性是保证围护墙正常工作的前提条件，一旦失效发生整体脱落的危害性要远大于传统围护结构。为防止地震作用下墙板构件的脱落，有必要对墙板与主体结构连接节点提出更高的性能目标。在罕遇地震作用下，连接节点的作用效应应取重力荷载代表值效应与地震作用标准值效应之和，其抗力应采用标准值，按材料强度标准值进行计算。

8.2.4　承载能力极限状态设计的一般算式按照国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50086的原则确定，承载力调整系数 及其数值专门为蒸压加气混凝土构件而设定。

8.2.6　正截面抗弯承载力的基本公式与现行《钢筋混凝土设计规范》GB50010的有关公式一致，系数0.75为承载力调整系数（ =1.33），为安全起见，在设计中一般不考虑受压钢筋的作用，按单筋截面计算，同时对受压区高度进行限制，最小配筋率ρmin按《混凝土结构设计规范》GB50010第8.5.1条规定。

8.2.9  参照JGJ/T17-2020 5.3.9条。

8.2.10	刚性垫板也可能是与蒸压加气混凝土受压面紧密接触的钢棒、钢管、砂浆块或混凝土块。蒸压加气混凝土弹性模量比较低，垫板的受弯变形量不大于压缩变形量的1/10时，可认为是刚性垫板。

8.2.11	组合板拼缝是薄弱部位，如果开裂，会导致使用阶段渗漏水和气密性不满足要求。一般在生产、运输及使用环节若开裂，板缝修补很困难，因此需要做好成品保护和承载力验算。

8.2.12	蒸压加气混凝土组合板吊点一般采用穿过板厚的对穿螺杆，对穿螺杆两端设置钢垫板和吊环并用螺母拧紧，每块板安装2个螺杆用4根吊链（每端螺杠吊环一根吊链）。一般吊环和垫板平面会有偏心，吊链起吊时产生的偏心荷载作用下会将垫板上端压紧组合板，在摩擦力作用下会提供额外的吊点处的蒸压加气混凝土局部受压承载力，同时因垫板压力作用，该处蒸压加气混凝土处于3向应力状态，按8.2.9条计算局部受压承载力也偏安全 。在本条条文规定中并未考虑该2点有利作用。

8.3  受弯板材刚度计算

8.3.1　蒸压加气混凝土板材在使用荷载的短期作用下，一般不出现裂缝，且抗弯刚度接近常值。为简化计算，将换算截面的弹性刚度予以折减，系数值0.85比实测值偏小，计算结果偏安全。

8.4  结构构造要求

8.4.2.

b) 在一般的民用建筑中，由于内隔墙的平面较为复杂，垂直安装的灵活性比较大，宜采用竖装法。

c) 管卡法、U型卡法、直角钢件法等是蒸压加气混凝土隔墙板与结构主体的常用连接构造，可参见国家标准图集《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》，除此之外，其余连接方法不一一列举，蒸压加气混凝土墙板与结构主体连接的关键是要连接可靠，并能适应主体结构与墙板的层间变形，同时施工安装方便，尤其是在地震作用下节点可靠性。

d) 对板材最大跨厚比的规定是为了保证隔墙具有一定的承载力及刚度。

e) 为使蒸压加气混凝土墙体在平面内具有适应一定水平变形的能力，防止上部结构产生桡度或地震时结构变形将板压坏，留设胀缩缝，并填充弹性材料。

8.4.3

f) 钩头螺栓法、滑动螺栓法、内置锚法等是蒸压加气混凝土墙板与构主体构的常用连接构造，可参见国家标准图集《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》，除此之外，还有自复位锚栓法等，不一一列举，蒸压加气混凝土墙板与结构主体结连接的关键是要连接可靠，并能适应主体结构与墙板的层间变形，同时施工安装方便，尤其是在地震作用下节点可靠性。

g) 墙上开洞要解决两个重要问题：一是洞口上下（竖装板）或左右（横装板）蒸压加气混凝土墙板的安装连接面；二是洞口处风荷载如何传递到主体结构上去。要解决好这两个问题，就必须用角钢或扁钢对洞口加固。加固钢材大小应通过计算确定，既要有效地连接在主体结构上，也要与蒸压加气混凝土板连接。

h) 墙面设置膨胀缝是保证板具有可变形性的重要措施，也是防止开裂挤坏的重要措施，施工时还可以做调节尺寸的手段。

i)　外墙板缝防水屏障就是打密封胶，这是十分重要的一环，所以必须认真做好。同时，为了适应变形和美观，板缝不能用填缝材料填平，否则会出现缝表面的开裂和隆起。尤其需注意密封胶的三面粘结，如果不采用防粘性背衬材料或忽视防粘结措施，极易使密封胶在接缝中形成三面粘结，当接缝位移时密封胶不能自由伸缩，引起位移能力低下而过早开裂。

j)  简支安装是蒸压加气混凝土墙板安装的一个基本条件，悬挑长度不大于6H是根据一般墙板负弯筋的配置情况，要保证板材不会开裂而设定的。

8.5  拼装大板墙体设计

8.5.1

蒸压加气混凝土抗压强度比较低，在点连接时局部承压不容易达到设计要求，故建议采用刚性垫板增加受压面积。在板顶预埋吊点比较困难，根据工程实践，采用对穿螺杆和侧置4吊环起吊，构造简单、安全有效,推荐采用。但对超过1吨的构件应进行承载力验算，以确保安全。