ICS 91.140.80

CCS P 41

DB42

湖北省地方标准

DB42/T XXXX—20XX

（代替DB42/T 1652-2021）

市政工程管线检查井及雨水口建设和维护技术规范

Technical specification for construction and maintenance of municipal pipeline manhole and gutter inlet

（征求意见稿）

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

湖北省住房和城乡建设厅

湖北省市场监督管理局

发布

目  次

目  次	III

前  言	V

引  言	VII

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和符号	2

3.1 术语	2

3.2 符号	4

4 总则	8

5 基本规定	9

5.1 一般规定	9

5.2 检查井设置场所分组	9

5.3 检查井设置要点	9

5.4 雨水口设置场所分组	9

5.5 雨水口设置要点	8

6 材料	11

6.1 检查井盖和雨水口水箅	11

6.2 井室和井筒	15

6.3 垫层及基础	16

6.4 其它材料	17

7 设计	18

7.1 一般规定	18

7.2 构造要求	18

7.3 专项技术要求	23

8 新建施工	21

8.1 一般规定	21

8.2 基槽开挖与地基基础	22

8.3 井筒与井室施工	23

8.4 回填与路面结合处理	24

8.5 井圈、井座和井盖安装	27

8.6 雨水口施工	25

8.7 隐形井盖安装	25

8.8 其它	28

9 既有维修加固	26

9.1 一般规定	26

9.2 维修加固要点	27

10 质量检验	33

10.1 一般规定	33

10.2 地基基础	33

10.3 井室井筒	31

10.4 基槽回填	34

10.5 井盖安装	32

11 安全维护管理	32

12 信息化及智能化	34

12.1 信息化管理	34

12.2 智能化提升	35

附录A（资料性）　检查井盖试验及试验方法	36

附录B（资料性）　检查井盖检验规则	40

附录C（规范性）　检查井标志、包装、运输、贮存	42

条文说明	46

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替DB42T1652-2021《市政管线检查井技术规程》，与DB42T1652-2021相比，除结构调整和编辑行改动外，主要技术变化如下：

- 增加雨水口设置场所分组和设置要点；

- 增加雨水口水箅和隐形井盖材料等要求；

- 增加雨水口和隐形井盖设计要求；

- 增加雨水口和隐形井盖施工要求；

- 补充完善检查井维修加固技术要求；

- 补充完善维护管理相关要求；

- 增加信息化管理和智能化相关要求。

本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口管理。

本文件起草单位：武汉市政工程设计研究院有限责任公司、武汉市汉阳市政建设集团有限公司、湖北省规划设计研究总院有限责任公司、湖北益通建设股份有限公司、武汉路宝市政建设配套设施有限公司、湖北路中宝金属制品有限公司、湖北省市政工程协会。

本文件主要起草人：王翔、刘金鹏、夏全、汪定国、樊成霖、董贤东、陈青、刘扬、钟颂、张玲、王杨、田辛武、田腾飞、罗毅飞、魏利平、吴立鹏、胡晓彬、徐伟、简爽等。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-68873063，邮箱：bkc@hbszjt.net.cn。在执行过程中如有意见和建议请邮寄武汉市政工程设计研究院有限责任公司，地址：武汉市汉口常青路40号，邮编：430023，传真：027-85629124。

引  言

本文件根据湖北省市场监督管理局《省市场监督管理局关于下达2023年湖北省地方标准制修订项目计划(第一批)的通知》（ ‍鄂市监标函〔2023〕109号）的要求，本文件由湖北省建设厅组织建设、设计、施工和科研单位共同编制而成。文件共分11章和3个附录，内容包括:范围、规范性引用文件、总则、术语和符号、基本规定、材料、设计、新建检查井及雨水口施工、既有检查井及雨水口维修加固、质量检验、维护管理、信息化及智能化等。

本文件在编制过程中，调查总结了近年来城市市政道路检查井的实践经验，吸收了国内外科技成果。本文件的初稿、征求意见稿通过多种方式在全省范围内广泛征求了意见，并经多次编制组工作会议讨论修改后，形成送审稿，最后经审查定稿。

市政工程管线检查井及雨水口建设和维护技术规范

- 范围

本文件规定了市政管线检查井及雨水口由规划设计、施工、质量检验到维护管理全过程的技术要求。

本文件适用于湖北省城市中新建、改扩建和大中修市政道路（机动车道、非机动车道、人行道、绿化带）上设置的给水、排水（雨水、污水、雨污合流）、电力、燃气、热力、通信、交通信号、路灯等市政管线检查井及雨水口，公共地面停车场、市政广场、公共绿地等场所设置的检查井及雨水口可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175      通用硅酸盐水泥

GB 8076     混凝土外加剂

GB 26537  钢纤维混凝土检查井盖

GB 50003  砌体结构设计规范

GB 50007  建筑地基基础设计规范

GB 50014  室外排水设计标准

GB 50015  建筑给水排水设计标准

GB 50069  给水排水工程构筑物结构设计规范

GB 50108  地下工程防水技术规范

GB 50141  给水排水构筑物工程施工及验收规范

GB 50203  砌体结构工程施工质量验收规范

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50242  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50268  给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50332  给水排水工程管道结构设计规范

GB 50374  通信管道工程施工及验收规范

GB 55003  建筑与市政地基基础通用规范

GB 55007  砌体结构通用规范

GB 55008  混凝土结构通用规范

GB 55030  建筑与市政工程防水通用规范

GB/T 1348   球墨铸铁件

GB/T 6414   铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量

GB/T 8237   纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

GB/T 14684  建设用砂

GB/T 17689  土工合成材料 塑料土工格栅

GB/T 21825  玻璃纤维土工格栅

GB/T 23858  检查井盖

GB/T 50010  混凝土结构设计标准

GB/T 50476  混凝土结构耐久性设计规范

CJJ 1  城镇道路工程施工与质量验收规范

CJJ 28  城镇供热管网工程施工及验收规范

CJJ 33  城镇燃气输配工程施工及验收规范

CJJ 36  城镇道路养护技术规范

CJJ 169 城镇道路路面设计规范

CJ/T 121  再生树脂复合材料检查井盖

CJ/T 211  聚合物基复合材料检查井盖

CJ/T 511  铸铁检查井盖

JGJ 79  建筑地基处理技术规范

HG/T 3080  防震橡胶制品用橡胶材料

T/CFA 02010206-1 球墨铸铁井盖、水箅及附件

DB 42/T 1501 承插盘式球墨铸铁检查井盖技术标准

- 术语和符号

  - 术语

GB/T 23858与CJ/T 511界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

检查井  manhole

在地下管线设施中用于管线连接、检查、维护和安装设备的构筑物。

[来源：GB/T 23858-2009，3.1]

3.1.2

预制装配式检查井  prefabricated manhole

由钢筋混凝土制成、工厂化预制而成的可装配式检查井。

3.1.3

混凝土模块式检查井  concrete modular manhole

通过上下左右四面设有凹凸槽结构的成型模块相互对齐和卡紧，并通过向模块上预留的孔、槽中浇筑混凝土浆料和插入加强筋使模块构筑成整体的检查井。

3.1.4

检查井盖  manhole cover

检查井口的封闭物，由井座和井盖组成。

[来源：GB/T 23858-2009，3.2]

3.1.5

井座  manhole frame

检查井盖中固定于检查井口的部分，用于安放井盖。

[来源：GB/T 23858-2009，3.4]

3.1.6

井盖  cover

检查井盖中未固定部分，其功能是封闭检查井口，需要时能够开启。

[来源：GB/T 23858-2009，3.3]

3.1.7

防沉降检查井盖  subsidence prevention manhole cover

一种采用井座承载面位于顶部,与路面标高平齐的结构设计，盖座与检查井调节环采用承插方式连接，井座上盘面为法兰盘式结构的检查井盖。

3.1.8

双层检查井盖  double manhole cover

由主盖和子盖两层盖组成的检查井盖。

[来源：CJ/T 511-2017，3.14]

3.1.9

子盖  additional cover

位于双层检查井盖主盖防坠落的附加盖。

[来源：CJ/T 511-2017，3.15]

3.1.10

嵌入深度  inlaid depth

井座顶面至井盖底面的立面配合高度。

[来源：GB/T 23858-2009，3.5]

3.1.11

总间隙  width of aperture

井座与井盖之间的间隙总和。

[来源：GB/T 23858-2009，3.6]

3.1.12

井座支承面  supporting face of frame

支承井盖的井座平面。

[来源：GB/T 23858-2009，3.7]

3.1.13

井座净开孔  clear opening

井座孔口的最大内切圆直径。

[来源：GB/T 23858-2009，3.9]

3.1.14

斜度  taper of cover

检查井盖外沿上下形成的斜度。

[来源：GB/T 23858-2009，3.8]

3.1.15

通风孔  vent

井盖上用以通气的开孔。

[来源：T/CFA 02010206-1-2016，3.1.10]

3.1.16

缓冲橡胶圈  buffer rubber ring

以氯丁二烯等人工合成的高分子化合物为主要原料，通过均聚或少量其他单体共聚而成的高分子材料制作的起缓冲作用的橡胶圈。

[来源：CJ/T 511-2017，3.17]

3.1.17

试验荷载  testing load

在测试检查井盖承载能力时规定施加的荷载。

[来源：GB/T 23858-2009，3.10]

3.1.18

复合材料  composite material

用聚合物作基体材料，加入增强材料、填充料等形成的材料；或用再生的热塑性树脂和粉煤灰为主要原料，在一定温度压力条件下，经助剂的理化作用形成的材料。

3.1.19

钢纤维增强混凝土  steel fiber reinforced concrete

用一定量乱向分布的钢纤维增强的以水泥为主要粘结料的混凝土。

[来源：GB/T 23858-2009，3.12]

3.1.20

隐形井盖  invisible cover

与周边环境协调融合的检查井盖。

3.1.21

雨水口  gulley，gutter inlet

将地面雨水导入雨水管渠的带格栅的集水口。

[来源：GB 50015-2019，2.1]

3.1.22

水箅  water grate

雨水口上放置的排水设施，由箅子和支座组成。

[来源：CJ/T 328-2010，3.3]

3.1.23

雨水口水箅公称尺寸  nominal size of grating

雨水口水箅上沿的实际尺寸。

3.1.24

雨水口水箅净尺寸  net size of grating

雨水口平面内净尺寸。

3.1.23

有限空间  confined space

封闭或部分封闭，与外界相对隔离，进出口受限但人员可以进入（包括头部探入）、未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

3.1.24

井盖智能装置  intelligent device manhole cover

用于井盖状态监测、井盖身份识别、井盖开关控制、井下（物理、化学）环境监测等一项或多项功能的装置。

  - 符号

下列符号适用于本文件。

3.2.1

作用和作用效应

——回填土的重度；

——水的重度；

——地下水位以下回填土的有效重度；

3.2.2

材料性能

——混凝土的抗渗等级；

3.2.3

几何参数

——嵌入深度；

——井座支撑面宽度；

——子盖支撑面宽度；

——相对锚固螺栓孔中心距；

——子盖顶面与井盖底面间隙；

——斜度；

——井座净开孔；

——井盖外沿尺寸；

——井座外沿尺寸；

——井盖高度；

——井座高度；

——井盖总间隙；

——井盖左侧边间隙；

——井盖右侧边间隙；

——组合井盖中间间隙；

——防沉降检查井井座承载面径向宽度。

3.2.4

图1~图5给出了检查井盖及雨水口箅子尺寸示意图

图1  检查井盖结构尺寸示意图

图2  检查井盖间隙尺寸示意图

图3  防沉降检查井盖结构尺寸示意图

图4 雨水口箅子公称尺寸（WxL）示意图

图5 雨水口箅子净尺寸（D1xD2）示意图

- 总则

4.1  为建设美丽城市，提升城市品质，减少湖北省城市市政道路管线检查井的沉降、破损、噪音等问题，指导检查井、雨水口科学布设和精细化设计，确保检查井和雨水口安全适用、质量可靠、技术先进、经济合理，指导各类市政管线检查井、雨水口的设计、施工、质量检验和维护管理，特制定本文件。

4.2  市政管线检查井和雨水口的设计、施工及验收除应执行本文件外，尚应符合国家现行标准的规定。

4.3  市政管线检查井和雨水口采用的新技术、新材料、新工艺和新产品，使用前应经过专家论证和评价。

- 基本规定

  - 一般规定

5.1.1  检查井和雨水口设置应遵循综合协调、统筹规划、科学布点、方便通行、易于识别、维护简单的原则。

5.1.2  检查井及雨水口应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖及井座、箅子及支座。

5.1.3  检查井及雨水口应采用具有防盗功能的井盖、雨水口水箅。位于路面上的井盖，宜与路面持平；位于绿化带内井盖，不应低于地面。平箅式雨水口的箅面标高应比周围路面标高低3cm～5cm，立箅式雨水口进水处的路面标高应比周围路面标高低5cm，溢流式雨水口顶面高程与周围稳定后绿化种植面高差应通过计算后确定。

  - 检查井设置场所分组

5.2.1  检查井按使用场所分组及选用的检查井井盖最低等级应符合表1的规定。井盖按承载能力分为B125、C250、D400三级，对应的试验荷载应符合本文件第6.1.5条的规定。

表1  检查井按使用场所分组

| 组别 | 使用场所 | 检查井盖最低选用等级 | 承载能力（KN） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿化带、机动车辆不能行使和停放的区域 | B125 | 125 |
| 二 | 非机动车道、人行道、市政广场、小车停车场 | C250 | 250 |
| 三 | 快速路、主干道、次干道、支路等机动车道 | D400 | 400 |

  - 检查井设置要点

5.3.1  检查井应设在管道交汇处、转弯或转角处、管径或坡度改变处以及直线管段上每隔一定距离处，不宜设置在建筑物的主要车行出入口、货物堆场或低洼积水处，不宜设置在无障碍设施处。

5.3.2  检查井的平面布置应根据各管线、道路及人行道地面的附属设施综合考虑，各类检查井不宜集中，宜适当调整分散布置。检查井的间距应根据各行业规范中规定并结合各城市部门对检查井的清通养护能力综合考虑，进行方案优化后选取。

5.3.3  各类管线检查井不宜设置在机动车道范围内，当不可避免需设置在机动车道时，宜将检查井设置在车道（单条）中间位置。

5.3.4  通信等弱电管线宜同沟同井设计，对于在同一检查井中管线接头、维修困难或存在相互干扰情况的检查井可错开设置。

  - 雨水口设置场所分组

5.4.1  雨水口按使用场所分组及选用的雨水口水箅最低等级应符合表2的规定。水箅按承载能力分为B125、C250、D400三级，分级数字为试验荷载值（kN）。对应的试验荷载应符合本文件第6.1.5条的规定。

表2  雨水口按使用场所分组

| 组别 | 使用场所 | 检查井盖最低选用等级 | 承载能力（kN） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿地、人行道、非机动车道、人行铺装广场 | B125 | 125 |
| 二 | 住宅小区、背街小巷、仅有轻型机动车或小客车行驶的区域 | C250 | 250 |
| 三 | 城市道路（机动车道）、公路 | D400 | 400 |

  - 雨水口设置要点

5.5.1  雨水口的形式、数量和布置，应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力和道路形式确定。立箅式雨水口的宽度和平箅式雨水口的开孔长度、开孔方向应根据设计流量、道路纵坡和横坡等参数确定。

5.5.2  雨水口宜设置在汇水点(包括集中来水点)上和截水点上；雨水口不宜设置在道路分水点上、地势高的地方、其他地下管道上等处。

5.5.3  雨水口宜设置防止垃圾进入雨水管渠的装置，如截污框等，并应设置泥沙沉积设施。合流制系统中的雨水口宜采取防止臭气外逸的措施。开展海绵城市建设的地区，雨水口设置还应满足海绵城市相关设计要求。

- 材料

  - 检查井盖和雨水口水箅

6.1.1  原材料

- 检查井盖和雨水口水箅的原材料应符合以下规定：

- 球墨铸铁检查井盖和雨水口水箅使用的原材料应符合GB/T 1348 的规定。球墨铸铁检查井盖重量应符合表3的规定。检查井盖主盖和井座均应选用QT500-7或QT600-3牌号的球墨铸铁制造。缓冲橡胶垫圈材料应符合HG/T3080的规定；

表3  球墨铸铁检查井盖最小重量要求

| 名称 | 井座净开孔CO（mm） |  | 最小质量（kg） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 井盖 | 井座 | 总重 |
| C250 | 圆形 | 500 | 25 | 27 | 52 |
|  |  | 600 | 34 | 36 | 70 |
|  |  | 700 | 45 | 41 | 86 |
|  |  | 800 | 55 | 50 | 105 |
|  | 方形 | 500×500 | 29 | - | - |
|  |  | 600×600 | 42 | - | - |
|  |  | 700×700 | 56 | - | - |
| D400 | 圆形 | 500 | 28 | 32 | 60 |
|  |  | 600 | 39（44） | 42（42） | 81（86） |
|  |  | 700 | 53（61） | 53（55） | 106（116） |
|  |  | 800 | 80（85） | 65（70） | 145（155） |
| 名称 | 井座净开孔CO（mm） |  | 最小质量（kg） |  |  |
|  |  |  | 井盖 | 井座 | 总重 |
| D400 | 方形 | 500×500 | 41 | - | - |
|  |  | 600×600 | 58 | - | - |
|  |  | 700×700 | 98 | - | - |
| 注：括号内为防沉降检查井盖。 |  |  |  |  |  |

- 钢纤维混凝土检查井盖和雨水口水箅所采用的钢纤维、水泥等原材料应符合GB26537的规定；混凝土或钢筋混凝土井盖和雨水口水箅所用材料应符合GB/T 50010和GB 55008的规定；

- 复合材料检查井盖和雨水口水箅的原材料应符合CJ/T 121、CJ/T 211等规定；玻璃钢检查井盖和雨水口水箅采用的玻璃纤维、树脂等原材料应符合GB/T8237的规定；

- 球墨铸铁检查井盖和雨水口水箅、复合材料检查井盖和雨水口水箅、玻璃钢检查井盖和雨水口水箅应采用专业厂家生产的成套产品；钢纤维混凝土检查井盖和雨水口水箅、玻璃钢检查井盖和雨水口水箅、钢筋混凝土检查井盖和雨水口水箅应采用工厂化预制的构件；

- 采用上述以外的其他材料，除符合本文件的要求外，而且任何改良的独立部分应符合要求并经检测合格后方可使用。

6.1.2  外观与标识

- 检查井盖的外观与标识规定：

- 井盖与井座表面应完整、材质均匀，无影响产品使用的缺陷；

- 盖座保持顶平，井盖上表面不应有拱度，井盖与井座间的接触表面应平整、光滑。铸铁井盖与井座应为同一种材质，井盖与井座装配尺寸应符合GB/T 6414的规定；

- 井盖应标明承载等级、检查井类型，宜标明权属单位名称、生产厂家等信息，井盖中间空白处填铸“给”、“污”、“雨”、“燃”等标志，参照本文件本附录C执行；

- 绿化带、人行道、市政广场上非金属井盖的表面色泽、纹理宜与所在道路或场所的地面铺装协调统一。

- 雨水口水箅的外观与标识规定：

- 支座、箅子应完整无损、安装平稳、牢固；四周地面均应平顺坡向雨水口，不得形成陡坎。

- 雨水水箅开孔长边方向宜与水流方向一致；

- 水箅应标明承载等级，宜标明权属单位名称、生产厂家等信息，参照本附录C执行；

6.1.3  结构尺寸

- 检查井盖的结构尺寸应符合以下规定：

- 井盖表面应设有凸起的防滑花纹。凸起高度：B125、C250 型检查井盖为2mm～6mm，D400检查井盖为3mm～8mm,凸起部分面积与总面积之比不应小于30%，不应大于70%；

- B125、 C250 型检查井盖的嵌入深度不应小于30mm，D400型检查井盖不应小于50mm；

- 井盖与井座间的总间隙应符合表4的规定；

表4  检查井盖缝宽尺寸

| 构件数量 | 井座净开孔C0（mm） | 总间隙（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1件 | ≤400 | ≤3 |
|  | ＞400 | ≤6 |
| 2件 | ≤400 | ≤7 |
|  | ＞400 | ≤9 |
| 3件或3件以上 |  | ≤15，单件不超过5 |

- 井座净开孔设计应切实满足的安全和使用功能要求。人孔井座净开孔的尺寸偏差均应在±1%CO（mm）或±10mm（取二者较小值）范围内；

- 井座净开孔CO＜600mm的球墨铸铁类检查井盖的井座支承面宽度应≥20 mm，井座净开孔CO≥600mm的球墨铸铁类检查井盖的井座支承面宽度应≥24 mm；复合材料检查井盖的井座支承面宽度应≥30mm；钢纤维混凝土检查井盖的井座支承面宽度≥35mm。对于防沉降检查井盖，井座承载面径向宽度（D）不应小于150mm，最薄部分（不含防滑花纹高度）厚度不应小于8mm；

- 检查井盖的斜度e以1:10为宜；

- 有通风要求的检查井盖通风孔可设在井盖上，也可设在井座上，设在井座上时，应有专门措施保证在使用环境中可起到通风作用。通风井盖的开孔值应符合表5的规定。

表5  通风井盖的开孔尺寸

| 井座净开孔C0（mm） | 最小通风孔面积（mm2） |
| --- | --- |
| ≤600 | 为井座净开孔面积的5% |
| ＞600 | 1.4×104 |
| 注1：最小通风孔面积为所有通风开口的面积之和； 注2：对于B125型，通风孔直径为18mm～38mm； 注3：对于C250到D400型，通风孔直径为30mm～38mm。 |  |

- 雨水口水箅的结构尺寸应符合以下规定：

- a)	雨水口水箅的排水孔面积即水箅上所有排水孔面积之和不得少于水箅净尺寸的25%；

- b)	水箅排水孔应均匀分布，排水孔宽度不应大于32mm；

- c)	球墨铸铁雨水口水箅及复合材料雨水口水箅水箅盖的嵌入深度，B125型不应小于30mm，C250型、D400型不应小于50mm；钢纤维混凝土雨水口水箅水箅盖的嵌入深度，B125型不应小于50mm，C250型不应小于60mm，D400型不应小于70mm；

- 球墨铸铁雨水口水箅及复合材料雨水口水箅的箅子与支座间的总间隙应符合表6的规定，钢纤维混凝土雨水口水箅的箅子与支座总间隙a=（aL+aR）≤8mm；

表6  雨水口水箅缝宽尺寸

| 构件数量 | 水箅净尺寸C0（mm） | 总间隙（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1件 | ≤400 | ≤3 |
|  | ＞400 | ≤6 |
| 2件 | ≤400 | ≤7 |
|  | ＞400 | ≤9 |
| 3件或3件以上 |  | ≤15，单件不超过5 |

- 雨水口水箅的公称尺寸应符合表7要求

表7  水箅的公称尺寸

| 名称 | 数值（mm） |
| --- | --- |
| 水箅公称尺寸长L | 400,450,500,550,700,750 |
| 水箅公称尺寸宽W | 300,350,400,450 |
| 注：如有特殊要求，水箅规格可根据用户要求调整 |  |

- 球墨铸铁雨水口水箅及复合材料雨水口水箅支座宽边的支承面宽度不应小于水箅公称尺寸长度L的4%，支座长边的支承面宽度不应小于水箅公称尺寸宽度W的4%；钢纤维混凝土雨水口水箅的支座支承面宽度不应小于35mm；

- 水箅的斜度宜为1:10；

6.1.4  功能要求

- 检查井盖的功能要求应符合以下规定：

- 井盖应具备防盗、防坠落、防滑、防位移、防噪声、易开启等多项功能要求；

- 金属类检查井盖宜采用内置销轴或铰链等形式进行防盗，不宜采用外置销轴或铰链。金属类井   盖应有锁紧装置，并对锁紧装置作防腐处理，可根据需要安装锁定装置；同时应保证专业检查人员检修时，井盖开启方便、灵活；

- 井盖应结合设置场所和井室深度设置子盖或防坠网；

- 铰接井盖的仰角宜为180°，不应小于120°；

- 金属类检查井座支承面与井盖之间应通过如接触表面加工、设置橡胶垫圈或三点接触的设计以确保使用时的安静稳定。设置的消音减震材料应与检查井盖、座连接牢固、平整。橡胶类消音减震材料应为嵌入式，且厚度不得小于10mm，其性能应符合表8的规定。

表8  橡胶类消音减震材料性能要求

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（MPa） | ≥40 |
| 2 | 拉断伸长率（%） | ≥400 |
| 3 | 压缩永久变形（100℃70h, %） | ≤50 |
| 4 | 硬度（邵尔A型） | 80±5 |
| 5 | 耐臭氧（150pphm，40℃，预拉伸20%，48h） | 表面无裂纹 |

- 雨水口水箅的功能要求应符合以下规定：

- 水箅与支座表面应平整、无裂痕，水箅与支座装配结构尺寸符合GBT 6414要求，同规格型号的水箅与支座应具有互换性，保证具备易开启、易关闭、易维护等功能；

- 球墨铸铁雨水口水箅可采用销轴、铰链、防盗链等形式进行防盗，对于有锁紧要求的使用场合，可在雨水口水箅上铸造一体式弹性锁紧结构或设置其他锁紧装置，防止水箅在使用过程中意外开启；

- 采用销轴、铰链形式连接的雨水口水箅，开启角度相对于地平面不小于100°；

- 雨水口箅子可结合设置场所安装截污框（收集从雨水口流入的树叶、垃圾等杂物）、防蚊闸（防止蚊虫、蟑螂老鼠等进入下水道、沙井底活动，防止下水道臭气返涌），对环境噪音有要求的场所，可在水箅座支承面上设置消音减震材料，设置的消音减震材料应与雨水口水箅的盖、座连接牢固、平整。橡胶类消音减震材料要求可参考6.4.1 e)。

6.1.5  承载能力

- 井盖的承载能力应符合以下规定：

- 试验荷载

- 应以工作状态对井盖做整体试验。井盖承载能力应符合表9的规定。对于井座净开孔（CO）小于250mm的井盖的试验荷载应按表9的数值乘以CO/250选用，并应不小于表列数值荷载的0.6倍。子盖结构的承载能力应不小于15kN；

表9  井盖的承载能力分级及试验荷载

| 等级 | B125 | C250 | D400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验荷载(kN) | 125 | 250 | 400 |

- 残留变形

- 井盖允许残留变形的试验荷载应按表10中数值乘以2/3，允许残留变形应符合表7的规定。

表10  井盖允许残留变形

| 类型 | 允许的残留变形（mm） |  |
| --- | --- | --- |
| B125 | 当CO＜450mm时为CO/50，当CO≥450mm时为CO/100 |  |
| C250、D400 | （1）CO/300 当CO＜300mm时最大为1mm | （2）CO/500 当CO＜500mm时最大为1mm |
| 注：当采用锁定装置或特殊设计的安全措施时采用（1）要求；当产品未采取特殊安全措施仅依靠产品重量达到安全措施的采用（2）要求。 |  |  |

- 雨水口水箅的承载能力应符合以下规定：

- 球墨铸铁水水口水箅及复合材料雨水口水箅的承载能力应符合表11要求：

表11 球墨铸铁雨水口水箅及复合材料雨水口水箅的承载能力分级及允许残留变形

| 水箅等级 | 试验载荷（kN） | 允许残留变形（mm） |
| --- | --- | --- |
| B125 | 125 | （1/500）D1 |
| C250 | 250 | （1/500）D1 |
| D400 | 400 | （1/500）D1 |

- 钢纤维混凝土雨水口水箅的承载能力应符合表12要求：

表12 钢纤维混凝土雨水口水箅的承载能力的承载能力

| 水箅等级 | 裂缝载荷（kN） | 破坏载荷（kN） |
| --- | --- | --- |
| B125 | ≥62.5 | ≥125 |
| C250 | ≥125 | ≥250 |
| D400 | ≥200 | ≥400 |
| 注：裂缝载荷是指对盖板加载时表面裂缝宽度达到0.2mm时的试验载荷值 |  |  |

6.1.6  隐形井盖

- 隐形井盖应符合以下规定：

- 隐形井盖包含上部铺装和下部底座，其中下部底座应满足承载力要求。

- 机动车道、非机动车道、人行道范围内的井盖上部面板材料、铺装拼接缝应与道路铺装应契合，达到视觉上为整体，井盖角部应设置标识牌。井盖顶部应与道路路面持平。

- 绿化带范围内的井盖上部铺装应与绿化带种植相同，种植土厚度应满足绿化专业要求。

- 下部底座材料建议采用钢筋混凝土底座、钢格栅底座。钢筋混凝土底座施工质量验收应满足GB 50204相关规定。钢格栅底座产品构造、尺寸允许偏差、技术要求、使用设计、试验方法和检验规则宜符合YB/T 4001.1的规定。采用其他底座材料时，应满足相关现行国家标准要求。

- 底座结构尺寸应根据计算确定。

6.1.7  其它

- 检查井盖及隐形井盖还应符合以下规定：

- 检查井盖试验装置及试验方法

- 检查井盖应按成套产品（成套的井盖与井座）进行承载能力试验，试验装置及试验方法见附录A；

- 检查井盖检验规则

- 检查井盖产品检验分为出厂检验、型式检验和进场检验，检验规则见附录B；

- 检查井盖标志、包装、运输和贮存

- 检查井盖标志、包装、运输和贮存要求见附录C；

- 检查井盖其他各项要求及性能检测标准应符合GB/T 23858的规定。

- 雨水口水箅还应符合以下规定：

- 雨水口箅子可选用球墨铸铁水箅子、复合材料水箅子、球墨铸铁复合树脂水箅子、钢纤维混凝土水箅子，其结构形式、材料、技术要求、试验方法和检验规则宜符合CJ/T 328-2010的规定。

  - 井室和井筒

6.2.1  钢筋混凝土井圈、井室、检查井井筒的混凝土强度等级不应低于C30，抗渗等级应符合本文件表8的规定。混凝土、钢筋的设计指标应按GB/T 50010和GB 55008的规定采用。预制混凝土构件应保证表面平整、光滑、无蜂窝麻面。

6.2.2  钢筋可采用HPB300、HRB400。井室钢筋整体成型，预留孔处钢筋截断并做加强处理。

6.2.3  砌体结构的井室和检查井井筒所采用的砖石砌体材料的设计指标应符合GB 50003和GB55007的规定。烧结普通砖的材质应满足国家和当地环保要求，且强度等级不应低于MU15；混凝土普通砖材料强度等级不应低于MU20。

6.2.4  砌筑砂浆所用的砂、水泥、水和外加剂应符合GB/T 14684、GB 175 、GB 8076等规范的规定，且其强度等级不应低于M10。

6.2.5  抹面、勾缝、坐浆、抹三角灰的砂浆应采用1:2防水水泥砂浆。

6.2.6  混凝土模块式井壁材料应符合以下要求：

- 混凝土井壁墙体模块强度不应低于MU10；砌筑砂浆满足本文件第6.2.4条的规定；

- 灌芯混凝土、包封混凝土强度不应小于C25；勾缝、坐浆、抹三角灰应符合本文件第6.2.5条的规定。

6.2.7  混凝土的最大含碱量3.0kg/m3，水溶性氯离子最大含量0.1%。

6.2.8  混凝土抗渗等级，应根据试验确定，抗渗等级的要求应按表13确定，相应混凝土的骨料应级配良好，且水胶比不应大于0.50。

表13  混凝土抗渗等级Pi

| 工程埋置深度H(m) | 抗渗等级 |
| --- | --- |
| H＜10 | P6 |
| 10≤H<20 | P8 |
| 20≤H<30 | P10 |
| H≥30 | P12 |

6.2.9  井室和检查井井筒的混凝土，当满足抗渗要求时，一般可不作其他抗渗、防腐处理；对接触侵蚀性介质的混凝土，应按现行的规范或进行专门试验确定防腐措施。

6.2.10  井室、检查井井筒应采用球墨铸铁或塑钢踏步，步距为320mm～360mm，流槽处设置脚窝。

  - 垫层及基础

6.3.1  检查井及雨水口的基础垫层材料应符合表14的规定。

表14  检查井基础垫层要求

| 材料类型 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 素混凝土垫层 | 强度不低于C20，厚度不低于10cm |
| 灰土垫层 | 3:7灰土分层夯实，厚度30cm，压实度不小于95% |
| 碎石或砂石垫层 | 厚度不低于10cm，夯填度大于0.9 |
| - 注：有地下水或处于潮湿环境中时，宜采用碎石或砂石垫层，或在素混凝土垫层下铺碎石或卵石层，厚度不小于10cm。 |  |

6.3.2  混凝土底板或基础材料应符合表15的规定。

表15  混凝土底板材料要求

| 地下水类型 | 材料类型 | 强度等级 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无地下水 | 素混凝土、 钢筋混凝土 | 素混凝土≥C20 钢筋混凝土≥C30 | 砌体结构检查井、 φ＜900mm模块式检查井 |
| 有地下水 | 钢筋混凝土 | ≥C35 | 现浇钢筋混凝土检查井、 预制装配式检查井、 φ≥900mm圆形或矩形模块式检查井 |
| - 注：无地下水情况系指地下水位在底板以下大于等于20cm处。 |  |  |  |

6.3.3  流槽应采用强度等级不低于 C20 素混凝土浇筑或采用与检查井配套的材料砌筑并抹灰，抹灰应符合本文件第 6.2.5 条的规定。流槽高度宜与管道上口平齐。

  - 其它材料

6.4.1  回填材料

- 检查井和雨水口的井周回填材料应符合以下规定：

- 井周不少于40cm范围内宜选用石灰土、中粗砂、级配良好的砂石混合料、水稳碎石、低强度等级混凝土等材料回填；绿化带内的检查井井周回填土应满足绿化对回填土的要求；

- 井周不少于40cm范围外回填材料质量应符合设计要求，以砾石、卵石作为填料时，其最大粒径不宜大于20mm，以粉质粘土、粉土作为填料时，其含水率宜为最优含水率；

- 井周严禁使用淤泥、冻土、膨胀性土、有机质土及垃圾土等不良性质土回填。

6.4.2  土工材料

- 塑料土工格栅材料性能应符合GB/T 17689的规定；玻璃纤维土工格栅材料性能应符合GB/T 21825的规定；其它类型土工合成材料性能应满足国家或行业现行规范及标准规定。

- 设计

  - 一般规定

7.1.1  设计标准

- 检查井和雨水口结构的设计应符合以下规定：

- 主体结构的安全等级应与所属管线工程的安全等级等同；

- 主体结构的设计工作年限应与所属管线工程的设计工作年限等同。

7.1.2  荷载条件

- 检查井和雨水口结构的荷载条件应符合以下规定：

- 结构上的作用可分为三类：永久作用、可变作用和偶然作用

- 永久作用应包括:结构和永久设备的自重、土的竖向压力和侧向压力、井室内部的 水压力、结构的预加应力、地基的不均匀沉降；可变作用应包括:地面人群荷载、堆积荷载、车辆荷载、地下水的压力(侧压力、浮托力)、流水压力、结构构件的温、湿度变化作用；偶然作用包括：压力管道的爆炸力、地震荷载等，应根据工程实际情况确定需要计入的偶然作用；

- 永久作用荷载：土重度标准值可取18kN/m3；土浮重度标准值可取8kN/m3；钢筋混凝土自重标准值可取25kN/m3；砌体自重标准值应根据所选用的砌体材料确定；

- 可变作用荷载：地面人群荷载标准值可取4kN/m2计算；堆积荷载标准值取值不应小于10kN/m2；车辆荷载对检查井的作用，其标准值按GB 50332的规定取值；水重度标准值可取为10kN/m3；检查井井筒、室侧壁上的水压力，按静水压力计算；水压力标准值的相应设计水位，应根据勘察部门和水文部门提供的数据采用，并根据对结构的作用效应确定取最低水位或最高水位。

7.1.3  结构计算

- 检查井和雨水口结构的计算应符合以下规定：

- 井筒、井室结构设计应按照两类极限状态进行计算和验算：承载能力极限状态设计应包括对结构构件的承载力(包括压曲失稳)计算、结构整体失稳(滑移及倾覆、上浮)验算；正常使用极限状态设计应包括对需要控制变形的结构构件的变形验算、使用上要求不出现裂缝的抗裂验算、使用上需要限制裂缝宽度的验算等；

- 结构构件的计算，应按GB 50010和GB 55008或GB 50003和GB 55007的规定执行；

- 地基计算(承载力、变形、稳定)，应按GB 50007和GB 55003的规定执行；

- 当检查井处在地下水中时，应根据设计条件计算检查井结构的抗浮稳定，计算时各项作用均应取标准值，并应满足抗浮稳定性抗力系数不低于1.05的要求；

- 钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度限值为0.20mm，并不得贯通。

  - 构造要求

7.2.1  地基与基础

- 检查井和雨水口的地基与基础应符合以下规定：

- 地基基础应满足承载力和变形要求，底板根据地质勘探报告的承载力来确定，不能达到承载力设计要求或者受水浸泡、被扰动而影响地基承载力时，应按设计要求对基底进行加固处理；

- 检查井底板面积与最小厚度应根据计算确定，且最小厚度不应小于100mm；底板或基础的混凝土强度等级应符合本文件第6.3.2条的要求；

- 钢筋混凝土基础、底板受力钢筋的混凝土保护层最小厚度：有垫层的下层筋保护层最小厚度为40mm，无垫层的下层筋保护层最小厚度为70mm；

- 软土、湿陷性土、膨胀土、可液化土等特殊土地基，应根据JGJ 79的规定进行处理。

7.2.2  井室和井筒

- 检查井和雨水口的井室和井筒应符合以下规定：

- 井室、井筒和井口的尺寸应便于养护和检修，踏步的尺寸、位置应便于检修和上下安全；

- 在城市规划区内车行道上的新建检查井，不应使用各种形式的收口砌筑检查井，不宜采用砖砌井室、井筒，宜采用现浇钢筋混凝土、预制装配式钢筋混凝土、混凝土模块式等结构形式的检查井；

- 砌体结构检查井井室和井筒的内、外壁应用防水水泥砂浆进行勾缝，并分层压实抹面，厚度20mm，砂浆应符合本文件第6.2.4、6.2.5条的规定；

- 检查井井室和井筒各部位构件内，受力钢筋的混凝土保护层最小厚度，应符合表16的规定。

表16  钢筋的混凝土保护层最小厚度

| 构件类别 | 工作条件 | 保护层最小厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 墙、板、壳 | 与水、土接触或高湿度 | 30 |
|  | 与污水接触或受水气影响 | 35 |
| 梁、柱 | 与水、土接触或高湿度 | 35 |
|  | 与污水接触或受水气影响 | 40 |
| - 注1：墙、板、壳内分布筋的混凝土净保护层最小厚度不应小于20mm；梁、柱内箍筋的混凝土净保护层最小厚度不应小于25mm； - 注2：当构筑物的构件外表设有有质量保证的水泥砂浆抹面或其他涂料等保护措施时，表列要求的钢筋混凝土保护层厚度可酌量减小。 |  |  |

7.2.3  井圈、井座、井盖

- 检查井的井圈、井座、井盖应符合以下规定：

- 设置在第三组场所的检查井盖应采用球墨铸铁井盖，第二组场所的检查井盖优先选用球墨铸铁井盖，承载等级应符合本文件表1的规定；

- 设置在第一、二、三组场所的检查井盖所采用的球墨铸铁、复合材料、钢纤维混凝土或钢筋混凝土等材质，应满足本文件第6.1条的规定；

- 排水（雨水、污水、雨污合流）检查井及深度超过1.8m的其它管线检查井盖应设置防坠落装置，包括子盖、防坠网或防坠板等；

- 设置在第二、三组场所的检查井井座严禁直接放置在砌体井筒或井壁上，应在井座下设置钢筋混凝土圈梁或承压加强板。设置的圈梁或承压加强板的高度不应小于200mm，宽度不应小于240mm，混凝土强度等级不应低于C30。

7.2.4  隐形井盖

- 隐形井盖的下部底座应符合以下规定：

- 第三组场所的下部底座宜选用钢筋混凝土底座，可选用钢格栅底座。

- 第二组场所的下部底座宜选用钢格栅底座。

7.2.5  井周回填

- 检查井的井周回填应在检查井井筒、井室混凝土强度达到设计要求后进行。井周回填材料应符合本文件第6.4.1条的规定，压实度应符合表17的规定。

表17  回填土压实度控制

| 深度范围（cm） | 压实度（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 快速路及主干路 | 次干路 | 支路 |
| 0～80 | 95 | 94 | 92 |
| ＞80 | 93 | 92 | 91 |
| - 注1：表列深度范围为路槽底起算； - 注2：以上压实度适用于机动车道的井周回填，人行道、非机动车道、城市广场等可参照支路标准执行。 |  |  |  |

7.2.6  检查井路面结合处理

- 7.2.6.1 新建沥青路面车行道上的检查井四周应采取过渡和防沉降措施，以减少井周破损和井盖座不均匀沉降（图6），检查井（普通井盖）与路面结合处理应符合以下规定：

- 1—井盖；2—普通井座；3—锚栓（螺栓）；4—钢筋混凝土承压加强板；5—井筒；6—混凝土二次填筑部分；7—路面（上层）；8—路面（中下层）；9—土工格栅；10—道路基层

图6  检查井（普通井盖）路面结合处理结构示意图

- 加强井周道路基层处理，处理宽度至井筒或井壁外沿不少于1.2m，加强高度不小于0.5m；

- 井座和道路基层间应设置钢筋混凝土承压加强板防止不均匀沉降，加强板厚度不小于200mm，环向主筋不小于，箍筋不小于φ8＠200；井口周边上下层分别另加4根交叉加强筋；

- 路面面层下宜设一层双向拉伸土工格栅，设置范围从井边到道路加强边不少于0.5m；

- 根据道路等级和交通流量，分别采用与道路路面材料相适宜的沥青混凝土、黑色混凝土（铁黑掺入量不少于胶凝材料比重的5%）或黑色钢纤维混凝土填筑井周二次填筑部分，其中黑色混凝土、黑色钢纤维混凝土的强度等级不应低于C50，钢纤维混凝土还应符合CJJ 169的规定。

- 7.2.6.2检查井景观要求高的可采用防沉降检查井盖（图7），除满足本文件第7.2.6.1条中a）、d）条款要求外，还应应符合以下规定：

- 1—井盖；2—宽边井座；3—锚栓（螺栓）；4—钢筋混凝土井圈；5—井筒；6—沥青混凝土二次填筑部分；7—路面（上层）；8—路面（中层）；9—路面（下层）；10—道路基层；11—调节环

图7  防沉降检查井盖路面结合处理结构示意图

- 钢筋混凝土井圈制作可采用预制或者现浇两种方式，混凝土等级不小于C30，内壁应光滑、平整，井圈加周宽度宜为400mm~500mm，井圈内径与井筒内径保持一致。

- 井圈顶面标高距沥青面层顶面标高距离按下列公式（1）计算：

- H=a+b-c                                 公式（1）

- 式中：H-井圈顶面标高距沥青面层顶面标高距离；a-井座高度；b-调节环高度；c-井座与调节环重叠高度，一般取30mm。

- 安装调节环时，其基面应平整，不平整时应采用1:2水泥砂浆高强（聚合物水泥砂浆）调平，调平砂浆抗压强度不低于M10，厚度不宜大于10mm。

- 调节环安装应平整、稳固，安装过程中应复核中心点位置和坡度情况，确保调节环的中心与井筒中心一致，调节环安装的坡度与路面坡度一致。

- 每层沥青混合料碾压密实后，在检查井位置采用人工方式反挖各层沥青混合料，开挖形状宜为圆形，开挖直径宜为1.2m。

- 沥青混凝土填筑时，应采用限位井简作为内模，限位井筒宜制作成圆筒状，其尺寸和调节环相匹配。限位井筒安装前应涂刷防粘结剂。

- 沥青混合料分层回填之前，应先用粘层油认真涂刷开挖范围内的接触面，用油量不低于1.5L/m2。宜采用人工涂刷方式，避免污染周边已成型路面。

- 检查井周应采用与周边道路面层相同规格型号的改性热拌沥青混合料进行填补，沥青混合料加工、摊铺、压实应满足道路要求。

- 检查井盖就位后，应采用冲击与小型压路机组合方式将井盖及周边沥青混合料振压密实，并随时校核平整度和纵横坡，确保井盖与路面高差≤3mm。

7.2.7  雨水口路面结合处理

- 新建沥青路面车行道上的雨水口四周应采取过渡和防沉降措施，以减少井周破损和箅座不均匀沉降（图8），景观要求高的可采用宽边井座（图9），与路面结合处理应符合以下规定：

- 1—水箅；2—普通箅座；3—混凝土二次填筑部分；4—井室；5—路面（上层）；6—路面（中下层）；7—道路基层；8—抹面

图8  普通箅座型雨水口路面结合处理结构示意图

- 1—水箅；2—宽边箅座；3—预制钢筋混凝土井圈压顶；4—井室；5—路面（上层）；6—路面（中下层）；7—道路基层；8—抹面；9—调节环

图9  宽边箅座型雨水口路面结合处理结构示意图

- 根据道路等级和交通流量，普通箅座型雨水口路面结合处理分别采用与道路路面材料相适宜的沥青混凝土、黑色混凝土（铁黑掺入量不少于胶凝材料比重的5%）或黑色钢纤维混凝土填筑井周二次填筑部分，其中黑色混凝土、黑色钢纤维混凝土的强度等级不应低于C30，钢纤维混凝土还应符合CJJ 169的规定。

- 宽边箅座临近侧石一边设宽度30mm翼缘，其余三边均设宽度不小于60mm翼缘。预制钢筋混凝土井圈压顶厚度不小于50mm；混凝土强度等级不应低于C50；环向主筋不小于，箍筋不小于φ8＠200。

7.2.8  细部要求

- 井盖不得压占无障碍设施和盲道及其两侧各 0.4m宽度 的人行道。受条件限制无法避让的情况下，应采取可靠措施保证无障碍设施和盲道的连续性。

- 井盖的外廓距路缘石外沿的最小距离宜为0.3m。

- 巿政管线检查井留出管线维修的合理空间；满足环境卫生和园林绿化的作业要求。

- 井盖设施不应压占设施带内绿化树池，不影响行道树的生长环境。

- 井盖设施应安装牢固，安装后地面应平整，基础部分不得裸露出路面。

- 各类井盖设施的标识应符合GB/T10001.1 及相关标准的要求。

  - 专项技术要求

7.3.1  含有检查井盖的设计文件，应明确采用传统型井盖和防沉降井盖的位置，并详细注明各种井盖的技术要求（包括外形尺寸、承载等级、材质等）和施工技术要求。

7.3.2  检查井井座净开孔尺寸应满足各管线所属行业的安全和使用功能要求。圆形或方形的检查井井座净开孔应符合表18的规定。所选用的检查井盖应符合本文件第6.1条的规定。

表18  各行业检查井井座净开孔要求

| 所属行业 | 井座净开孔尺寸CO（mm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 圆形 | 方形 |
| 给水 | 700 | - |
| 排水 | 700 | - |
| 通信 | 750 | 840×450，840×900， 840×1350 |
| 电力 | 1000 | 多种规格 |
| 燃气 | 700 | 600×600 |
| 交通信号 | - | 500×500,600×600，700×700 |
| 所属行业 | 井座净开孔尺寸CO（mm） |  |
|  | 圆形 | 方形 |
| 路灯 | 700 | 500×500、600×600、700×700 |
| - 注：方形井座净开孔尺寸根据现场条件或设备情况选用，对于现场条件限制，以上几种规格不适用时，可根据实际情况调整，内部尺寸宜为50（mm）的倍数。 |  |  |

7.3.3  对于非机动车道上的检查井井室盖板上覆土深度小于1m，内径或内边长小于1.5m，管径0.3m以下的给水检查井可采用收口砌筑形式，其它情况均应符合本文件第7.2.2条的规定。

7.3.4  接入支管与下游管道采用管内顶平接，接入干线时的高程差由支线井调节。预制检查井的雨水支管接入预留孔，由生产厂家选配不同高度的预制块来满足设计管线高程和方向的要求。

- 新建施工

  - 一般规定

8.1.1  市政管线检查井施工宜与城市道路同步实施。位于道路内的检查井盖，井口施工应在检查井井筒与道路基层施工完成后、道路面层施工前进行。宜采用反挖法施工，反挖范围按检查井盖安装构造确定，并不得扰动周边道路结构。

8.1.2  施工单位在开工前应编制检查井施工方案，制定安全保护措施，并进行施工技术和安全交底。

8.1.3  建设单位应将地下管线的情况向施工单位交底，并提交管线资料。施工单位应组织管线的复核，根据检查井施工的影响范围，对地下管线（构筑物）及其他公共设施需保护的，应在检查井施工方案中制定保护措施。

8.1.4  检查井施工所用的构(配)件和主要原材料等产品进入现场时，应进行进场验收，合格后妥善保管。进场验收应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书等，并按标准规定进行复验，验收合格后方可使用。

8.1.5  检查井施工前应对水准点等进行复核，测量允许偏差应符合表19的规定。

表19  施工测量允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 水准测量高程闭合差 | 平地 | ±20L(mm) |
|  | 山地 | ±6n(mm) |
| 导线测量方位角闭合差 |  | ±40n(″) |
| 导线测量相对闭合差 |  | 1／4000 |
| 直接丈量测距的两次较差 |  | l／5000 |
| - 注1：L为水准测量闭合线路的尺度(km)； - 注2：n为水准或导线测量的测站数。 |  |  |

8.1.6  在基槽开挖过程中，当发现岩、土质与勘察报告不符或有其他异常情况时，应会同设计、勘察等单位结合地质条件确定处理措施，基槽开挖至设计标高后，应由建设单位会同设计、勘察、施工、监理单位共同验槽。

8.1.7  有地下水时，应采取排水措施，使地下水位降至基底面以下不小于0.5m。

8.1.8  现场配制的混凝土、砂浆、防腐与防水涂料等工程材料应经检测合格后方可使用。

8.1.9  检查井各道施工工序应按照本文件第10章的规定进行质量检验，隐蔽分项工程应进行隐蔽验收，未经检验合格或验收不合格的，不得进行下道分项工程。

8.1.10  雨季施工时，应充分利用地形与既有排水设施，做好防雨和排水工作，避免检查井基槽被水浸泡；各类材料也应放置在高地，避免被水浸泡。

8.1.11  冬季施工时，应做好防冻、保温、防护等措施。

  - 基槽开挖与地基基础

8.2.1  基槽开挖、支护方式应根据工程地质条件、施工方法、周围环境等要求进行技术经济比较后确定，以确保满足施工安全和环境保护的要求。

8.2.2  基槽开挖施工方案的主要内容应包括：

- 基槽开挖平面布置图及开挖断面图；

- 基槽形式、开挖方法及堆土要求；

- 无支护基槽的放坡要求；有支护基槽的支撑形式、结构、支拆方法及安全措施；

- 施工设备机具型号、数量及作业要求。

- 基槽开挖计算书。

8.2.3  施工条件允许，地质条件良好、土质均匀，且地下水位低于基坑底面标高，开挖深度在5m以内不加支撑的边坡，其坡率宜符合表20的规定：

表20  挖深≤5m的检查井基槽边坡坡率值

| 土 的 类 别 | 边 坡 坡 度 （高：宽） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 坡顶无荷载 | 坡顶有静载 | 坡顶有动载 |
| 中密的砂土 | 1:1.00 | 1:1.25 | 1:1.50 |
| 中密的碎石类土（充填物为砂土） | 1:0.75 | 1:1.00 | 1:1.25 |
| 硬塑的轻亚粘土 | 1:0.67 | 1:0.75 | 1:1.00 |
| 中密的碎石类土（充填物为粘性土） | 1:0.50 | 1:0.67 | 1:0.75 |
| 硬塑的亚粘土、粘土 | 1:0.33 | 1:0.50 | 1:0.67 |
| 老黄土 | 1:0.10 | 1:0.25 | 1:0.33 |
| 软土（经井点降水后） | 1:1.00 | — | — |
| 注：软土基坑坡顶不宜设置静载或动载；需要设置时，应对地基承载力和边坡稳定性进行验算。 |  |  |  |

8.2.4  因施工现场或地质条件所限无法采用放坡法施工的基槽，应采取可靠的支护措施。

8.2.5  检查井基槽开挖宜连续施工，避免基坑长时间浸水或扰动地基土，开挖后应及时施工垫层和浇筑基础。施工中应做好排水工作，确保检查井施工在无水环境下作业。

8.2.6  基槽开挖过程中，槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时，槽底预留20cm～30cm土层由人工开挖至设计标高并整平。槽底不得受水浸泡或受冻，局部扰动时，宜采用级配砂砾石或石灰土回填，回填压实度不应低于原状地基密实度；槽底土层为杂填土时，应全部挖除并换填级配碎石或按设计要求进行处理；换填应按要求进行清槽，并经验收合格后进行。

8.2.7  检查井基础为原状地基时，施工应符合下列规定：

- 原状土地基局部超挖或扰动时应按本文件第8.2.6条进行处理；岩石地基局部超挖时，应将基底碎渣全部清理，回填低强度等级混凝土或级配良好的砂石并夯实；

- 原状地基为岩石或坚硬土层时，下方应铺设厚度不小于150mm的砂垫层。

8.2.8  混凝土基础施工应符合下列规定：

- 混凝土基础应与管道基础同时浇筑；

- 混凝土浇筑过程中应防止离析；浇筑后应及时进行养护，抗压强度低于1.2MPa时不得拆模。

8.2.9  检查井基坑边缘部分需人工做必要的修整，保证基坑外观规整，路基坚实、稳定，开挖过程不得扰动路基结构。

  - 井筒与井室施工

8.3.1  预制装配式检查井的井筒、井室施工应符合下列规定：

- 预制构件及其配件应符合本文件第8.1.4条的规定；

- 预制构件装配位置和尺寸正确，安装牢固；

- 采用水泥砂浆接缝时，企口坐浆与竖缝灌浆应饱满，装配后的接缝砂浆凝结硬化期间应加强养护，并不得受外力碰撞或震动；

- 设有橡胶密封圈时，胶圈应安装稳固，止水严密；

- 底板与井室、井室与盖板之间的拼缝，水泥砂浆应填塞严密，抹角光滑平整。

8.3.2  现浇钢筋混凝土结构检查井的井筒、井室施工应符合下列规定：

- 混凝土浇筑前，钢筋、模板工程应符合本文件第8.1.9的规定；

- 混凝土振捣密实，无漏振、走模、漏浆等现象；

- 混凝土及时进行养护，未达到规定抗压强度前不得受力；

- 混凝土浇筑时应同时安装踏步，踏步安装后在混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。

8.3.3  混凝土模块式检查井的井筒、井室施工应符合下列规定：

- 砌体模块进入施工现场应符合本文件第8.1.4条的规定；砌筑砂浆等应符合第6.2.4条和8.1.8条的规定；

- 灌芯混凝土应符合本文件第6.2.6条的规定，当采用泵送混凝土时，其坍落度宜为140mm～160mm；

- 砌筑时应清理模块表面和孔洞内的杂物及污物，气候炎热干燥时，砌筑前1h～2h应将模块喷水湿润；

- 模块砌筑时应采用专用工具施工，确保砂浆饱满，灰浆均匀，井壁应进行勾缝，勾缝砂浆应符合本文件第6.2.5条的规定；

- 砌筑中应注意上下对孔、错缝，严禁在模块砌体上留设脚手架孔；

- 灌芯前应将杂物及落灰清理干净，对墙体作必要的支撑加固；

- 砌体模块一次连续灌注高度不应大于2m，当采取可靠技术措施时，一次连续灌注高度可适当增加；灌芯混凝土应分层、均匀、连续进行，厚度控制在300mm～500mm；

- 灌芯混凝土应分层振捣密实，不可漏振、过振；

- 顶层模块灌芯应浇至与顶面上沿平齐。

8.3.4  砖砌结构检查井的井筒、井室施工应符合下列规定:

- 砌筑前砌块应充分润湿，砌筑砂浆配合比符合设计要求，现场拌制应拌和均匀，随拌随用；

- 砌块应垂直砌筑，需要收口砌筑时，圆井采用砌块逐层砌筑收口，四面收口时每层收进不应大于30mm，偏心收口时每层收进不应大于50mm；

- 砌块砌筑时，铺浆应饱满，灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆，上下砌块应错缝砌筑；

- 内、外井壁应采用防水水泥砂浆勾缝和抹面，抹面厚20mm，砂浆应符合本文件第6.2.5条的规定，并按规定予以养护。

8.3.5  检查井与钢筋混凝土管、混凝土管及铸铁管连接时，采用1:2防水水泥砂浆或采用聚氨酯掺和水泥砂浆，掺和量为代替20%～50%的水量，接缝厚度为10mm～15mm。当采用塑料管等其他管材时，应按其管材要求进行。预制混凝土检查井与管道接口接触面均应凿毛处理。

8.3.6  井室施工达到设计高程后，应及时浇筑或安装井圈或承压加强板，井圈或承压加强板下调平层的标高应根据设计要求严格控制，调平层应采用强度等级不低于C30的细石混凝土，严禁使用木屑、砖渣等材料。

8.3.7  井室内部预留孔、预埋件应满足设计和管道施工工艺的要求。

  - 回填与路面结合处理

8.4.1  检查井的回填应在检查井井室、井筒混凝土强度达到设计要求，且各项隐蔽工程检验合格后进行。回填前，应先清理基槽内杂物，如有积水或淤泥应先排除。

8.4.2  检查井井周回填材料应符合本文件6.4.1条的规定，严禁在槽壁取土回填。

8.4.3  回填宜与管道沟槽回填同时进行，无法同时进行时应留设台阶形接茬。

8.4.4  回填材料应分层回填夯实，每层虚铺厚度应根据所采用的压实机具按表21的规定选取。

表21  每层回填土的虚铺厚度

| 压实机具 | 虚铺厚度（mm） |
| --- | --- |
| 木夯、铁夯 | ≤200 |
| 轻型压实设备 | 200～250 |
| 压路机 | 200～300 |
| 振动压路机 | ≤400 |

8.4.5  回填土用量应根据每层虚铺厚度的用量运至槽内，均匀摊铺，严禁集中推入。需要拌合的回填材料，应在运入槽内前拌合均匀，不得在槽内拌合。

8.4.6  井周回填夯实应沿井室中心对称进行，且不得漏夯。回填压实度应符合本文件表12的规定。

8.4.7  检查井井口宜覆盖临时井盖、钢板或钢筋混凝土板等措施，保证基层、面层（水泥稳定碎石等）连续摊铺，整体碾压成型。

8.4.8  钢筋混凝土承压加强板施工时，应先挖除临时井盖上的基层混和料，开挖范围应能保证加强板的设计结构尺寸要求，再调整至设计高程后进行浇筑或安装。采用预制钢筋混凝土承压加强板时，应采用不低于C30的细石混凝土将周边缝隙填充密实。

8.4.9  采用土工材料进行路面结合处理时，施工应符合GB/T 21825、GB/T 17689等现行规范或标准的规定。

8.4.10  采用沥青进行路面结合处理时，施工应符合CJJ 169-2011等现行规范或标准的规定。

  - 井圈、井座和井盖安装

8.5.1  检查井井座直接支撑在圈梁或承压加强板上时，应连接牢固。设置在机动车道上检查井井座与圈梁或承压加强板应采用不小于M20锚栓（螺栓）固定，锚栓（螺栓）应均匀分布，埋入深度应符合设计要求，且不小于140mm。当采用装配式检查井井盖时不设置圈梁、锚栓，只设置承压加强板。

8.5.2  混凝土圈梁和承压加强板可采用现场浇筑或预制构件安装。当采用现场浇筑混凝土时，井盖安装螺栓需同步预埋到位，宜先将检查井盖临时定位至所需高度，后进行混凝土浇筑。当采用装配式检查井井盖时，井盖顶面应与道路顶面齐平，装配式检查井井盖井周采用C30自密实细石混凝土填充密实。

8.5.3  严格控制井盖的竖向高程，安装完成后的井盖与路面高差应符合本文件第10.5.2条的规定。加强对检查井及检查井盖的保护，避免施工过程中橡胶圈、铰链等易损机件的损坏和丢失。

8.5.4  车行道上的圆形检查井井盖销轴或铰链应设置在来车方向，方形检查井盖板应与道路的纵横缝方向保持一致。

8.5.5  沥青摊铺应按照检查井井盖标高仔细调整松铺厚度，复核检查井的纵横坡，必要时，可在规范允许范围内进行微调，确保井盖与路面高差符合本文件第10.5.2条的规定。

  - 雨水口施工

8.6.1  雨水口施工前应根据雨水支管的位置对雨水口进行放样，确定雨水口开挖位置。

8.6.2  雨水口开挖至槽底设计高程预留20cm由人工开挖清底，避免超挖；雨水口开挖每侧应预留30cm以上作业面。

8.6.3  雨水口连接段采用中粗砂基础分层回填至管底高程，中粗砂原材细度模数应满足中砂标准，压实度须满足设计要求。

8.6.4  槽底验收合格后方可进行下一步施工，雨水口基础采用C20混凝土基础，混凝土塌落度应控制在140~180mm范围内，垫层混凝土浇筑后，初凝前进行收面处理。

8.6.5  雨水口砌筑材料应符合本文件第8.1.4条的规定。

8.6.6  砖砌雨水口须满足灰缝饱满，无通缝、瞎缝现象；砌筑完成后对雨水口进行防水砂浆抹面。

8.6.7  雨水篦子安装低于平石5mm，篦子不应高于平石。

  - 隐形井盖安装

8.7.1  隐形井盖施工前，应根据所在地段铺装情况确定隐形井盖总厚度，并根据此厚度降低原市政井口标高，并预留30mm-50mm空隙以便隐形井盖调平。

8.7.2  隐形井盖在硬质铺装面上时，井盖内的铺装缝隙和材料应与周边石材缝隙保持一致，同一路段和区域井盖开启方向应一致。

8.7.3  检查井与道路衔接应平顺，检查井井框与路面高差不应大于±5mm，井盖与井框高差不应大于±3mm。

8.7.4  检查井井盖上应在醒目位置标注专业管线类型。

  - 其它

8.8.1  给水、排水工程中检查井的施工除符合本文件外，还应符合GB 50268、GB 50141、GB 50242的规定。

8.8.2  通信管道工程中检查井的施工除符合本文件外，还应符合GB 50374的规定。

8.8.3  供热管网工程中检查井的施工除符合本文件外，还应符合CJJ 28的规定。

8.8.4  燃气管网工程中检查井的施工除符合本文件外，还应符合CJJ 33的规定。

8.8.5  其它检查井的施工除符合本文件外，还应符合GB 50204、GB 50203的规定。

8.8.6  防沉降井盖施工除符合本文件外，还应符合DB 42/T 1501的规定。

- 既有维修加固

  - 一般规定

9.1.1  当既有路面检查井出现以下情况之一时，应按既有检查井维修加固处理：

- 检查井出现井盖缺失、井盖破损、井盖移位、防坠落装置缺失、承载能力不足、井盖凸起、井盖沉陷、井盖高差、井盖震响、井周破损、井盖标识错误、井盖占用盲道及无障碍设施等，影响出行或车辆行驶安全性和舒适性，需要维修；

- 原非机动车道、人行道变更为机动车道，需要将检查井提升或加固；

- 原机动车道进行加铺改造，需要将检查井提升加固。

9.1.2  应根据检查井盖不同种类、不同风险等级的安全隐患采取不同的处置方式，详见表22，且应符合本文件第6.1条的规定。

表22  不同种类、不同风险等级安全隐患的处置方式与要求

| 安全隐患 风险等级 | 安全隐患处置要求 | 安全隐患 类型 | 安全隐患判定标准 | 安全隐患处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类安全 隐患风险 | 2h内必须赶到现场，并立即设置警示标志、采取防护措施和更换安装井盖，有施工养护要求且需保通的，应进行钢板覆盖保通；不能立即处置的，应先行采取围护、设置警示标识等安全防护措施，6h内修补恢复。 注：极端天气或其他特殊情况，应优先保障作业人员安全，维修更换时间可适当延长至特殊情况结束后6h。 | 井盖缺失 | / | 换装新的检查井盖 |
|  |  | 井盖破损 | 检查井盖出现缺损或裂纹等 |  |
|  |  | 井盖移位 | 井盖倾斜、松动、翘跛、翻跳、偏离井座 | 井盖无其他安全隐患的，对原检查井盖重新安装；井盖同时存在缺失、破损、承载能力不足、标识错误等安全隐患的，应一并换装新的检查井盖 |
|  |  | 防坠落装置缺失 | / | 加装防坠网或防坠落子盖等防坠落装置 |
| 二类安全 隐患风险 | 及时处置 | 承载能力不足 | / | 换装新的检查井盖 |
|  |  | 井盖凸起 | / | 井盖无其他安全隐患的，对原检查井盖重新安装 |
|  |  | 井盖沉陷 | 检查井盖与路面高差超过15mm | 采取井筒、井座加固，重新回填、修复周边路面等工程措施，重新安装检查井盖处置 |
| 三类安全 隐患风险 | 安排计划有序处置 | 井盖高差 | 检查井盖与路面高差超过15mm | 若因缓冲橡胶圈缺失、老化引起，应补装或更换新的缓冲橡胶圈；采取措施无法消除隐患的，应换装新的检查井盖 |
|  |  | 井盖震响 | 车辆碾压时检查井盖发生响动 |  |
|  |  | 井周破损 | 检查井盖周围1.5m×1.5m范围内路面出现网裂、沉陷超过15mm等 | 井盖无其他安全隐患的，采取修复周边路面等工程措施 |
| 四类安全 隐患风险 | 安排计划有序处置 | 井盖标识错误 | / | 有条件更换标识的井盖维持使用原井盖，并按要求更换标识，没有条件更换标识的井盖则换装新的井盖 |
|  |  | 井盖占用盲道 | / | 换装为隐形井盖，并铺装盲道板等无障碍设施 |

9.1.3  在重新安装检查井座前，应对井筒或井壁进行检查，若井筒存在损坏的情况，应拆除到完好界面再重新进行砌筑。

9.1.4  路面修补前，检查井的井座周围、面层以下道路结构部分应夯填密实，其强度和稳定性不得小于该处道路主体结构的要求。

9.1.5  检查井维修及养护期间，应做好安全文明施工工作。施工范围外设置围挡，并摆放警示标志牌及交通调流牌，夜间施工需悬挂警示灯，确保施工及交通安全。

9.1.6  当检查井维修需要快速恢复交通或应急抢修时，宜采用快速修复材料；施工应尽量减小占路时间及面积，可考虑暂时加盖不小于2cm厚钢板以尽早恢复交通的临时措施。

  - 维修加固要点

9.2.1  机动车道、非机动车道的检查井若出现沉陷严重（最大沉降≥15mm）或其它病害影响行车安全性时，应进行维修加固处理（图10），并符合以下规定：

- 1—井盖；2—井座；3—锚栓（螺栓）；4—钢筋混凝土圈梁；5—细石混凝土调平层；6—原井筒；7—混凝土二次填筑部分；8—原路面面层；9—原道路基层；10—抹面

图10  路面结合处理结构示意图

- 检查井座直接支承于井体上时，在井座下应设置钢筋混凝土圈梁，混凝土强度等级不低于C30，主筋不少于4C14，箍筋不少于φ8＠200。当采用预制钢筋混凝土圈梁时，下部应设细石混凝土调平层，细石混凝土强度等级不低于C30，厚度不宜小于50mm；当采用现浇钢筋混凝土圈梁时，应符合本文件第8.5.2条的规定；

- 井圈梁与原路面结构层之间应采用细石混凝土填筑，混凝土强度等级不低于C30。原路面面层与井盖之间二次填筑部分应依据道路等级和交通流量，采用沥青混凝土或钢纤维混凝土填充，钢纤维混凝土应符合本文件第7.2.5条的规定；

- 当选用防沉降井盖座时，应与调节环配套使用，井座严禁搁置在井筒上。调节环可选用钢筋混凝土调节环或与井盖配套的球墨铸铁调节环，钢筋混凝土调节环强度等级不应低于C30,调节环厚度不小于50mm；

- 原路面面层与井盖之间的二次填筑部分，应根据道路等级和交通流量选用与原道路路面材料相适宜的沥青混凝土、黑色混凝土或黑色钢纤维混凝土，并应符合本文件第7.2.5条的规定；当采用沥青混凝土时，应分层填筑分层压实，压实度不应小于96%，其它可参照城市道路沥青混凝土路面施工的要求；

- 在井周切割原路面时，应保持切割形状规整，宜优先选用圆形切割；当采用多边形切割时，应保持有相向的两个边与道路中心线垂直。施工时应修整及清洁操作面，井内设置挡渣板，井圈梁要提前预制，且井圈梁安装完成后应灌缝处理；

- 施工应控制井盖座顶面与周边路面高程差在±3mm，井盖高程应考虑路面纵、横坡度，确保维修后的井盖与周边路面连接平顺美观；

- 水泥混凝土路面和沥青混凝土路面接缝处应采用环氧树脂填缝；

- 井盖与原路面结合部选用水泥混凝土维修时，混凝土面层应进行养护；开放交通时，混凝土的抗压强度不应低于C30，抗折强度不应低于4.5MPa。

- 在交通流量大路段可采用预制装配式实施。

9.2.2  既有沥青路面检查井维修加固采用防沉降井盖座时（图11），施工还应符合以下规定：

- 1—防沉降井盖；2—防沉降井座；3—调节环；4—原井筒；5—沥青混凝土二次填筑部分；6—原沥青混凝土路面（上层）；7—原沥青混凝土路面（中下层）；8—原道路基层；9—抹面

图11  防沉降井盖路面结合处理结构示意图

- 井周路面切割，凿除路面面层，拆除旧井盖座和井座下部井筒，深度18cm~20cm，修整及清洁操作面，不能破坏下部路面结构；

- 基础平整。井筒周边的基础用冲击夯进行夯实，找平；

- 调节环安装。根据需要将不同高度的混凝土调节环固定在井筒顶部,调节环顶部与路面标高距离在12cm~15cm范围内；调节环与井圈之间采用高强（聚合物）水泥砂浆调平，砂浆抗压强度不低于M10；

- 在工作面表面喷洒适量界面剂，增加填充沥青与基础粘合度；

- 原路面面层与井盖之间的二次填筑部分，应根据道路等级和交通流量选用与原道路路面材料相适宜的沥青混凝土，并宜分层压实，压实度不应小于97%，直至与路面标高一致；

- 压路机碾压将井盖压入路面中，使之与路面一体；井盖应与路面高程齐平，允许偏差±3mm，最后清理井盖；

- 清理残余沥青，待沥青冷却至50℃后，可开放交通。

9.2.5  方形井盖改圆安装工艺应符合下列规定：

- 应破除井盖周边加固范围内的路面及井座下部井筒；

- 井座下宜设置混凝土圈梁；

- 应同时符合9.2.4条规定。

9.2.6  人行道上检查井盖的沉陷处理应符合下列规定：

- 按本文件第9.1.3条的规定对井筒、井壁进行处理；

- 砌筑材料宜采用页岩砖、建筑砌块，或改用预制混凝土检查井，禁止使用实心粘土砖；

- 整平、调整井口高度时，严禁使用碎砖、卵石或土块支垫；

- 按本文件第7.2.3条的规定设置圈梁。

9.2.7  隐形井盖安装工艺应符合下列规定：

- 隐形井盖的预留坑内四周应用细石混凝土找平并清理彻底；

- 放置井盖时，应用专门的开启工具依次按序号搬放；

- 现浇人行道路面时，应先将盖板放置在井座内并将检查井盖固定在完成位置，路面整体施工，一次铺筑成型；

- 铺装其他材料的路面应先用适量细石混凝土将井框固定，再铺装井框周围路面；应将盖板放置在井框内。

9.2.8  铰链轴更换应符合下列规定：

- 铰链轴出现磨损并使井盖在车辆碾压时发生响动时，应更换铰链轴；

- 铰链轴材质及直径应与原铰链轴保持一致；

- 更换前应在检查井盖迎车方向安放安全警示标志，并安排专职安全员进行交通引导；

- 应将检查井盖整体取出，更换铰链轴后重新安装检查井盖；

- 铰链轴更换后应启闭一次，确保井盖设施处于正常使用状态。

9.2.9  橡胶垫圈更换应符合下列规定：

- 橡胶垫圈出现变形或破损使井盖在车辆碾压时发生响动时，应更换橡胶垫圈；

- 橡胶垫圈材料应符合本文件6.1.4条的规定；

- 更换橡胶垫圈前应在检查井盖迎车方向安放安全警示标志，并安排专职安全员进行交通引导；

- 应清理井盖井座间缝隙的泥沙，取出橡胶垫圈；

- 应清理干净井座支承面凹槽，将新橡胶垫圈嵌入凹槽内；

- 橡胶垫圈嵌入井座支承面安装应平顺、稳固，高出井座支承面2mm。

9.2.10  防坠落装置维修应符合下列规定：

- 井座内应设有防坠落装置防止行人意外落井，包括但不限于防坠落子盖和防坠网；

- 防坠落装置安装应牢固可靠，其承载能力不小于3kN；维修或更换的防坠落装置形式应与原井盖保持一致；

- 球墨铸铁防坠落子盖材料应采用QT 500-7或QT 600-3，子盖平面尺寸应规整，上下两面应平整，不得有裂纹、冷隔、缩孔、夹渣等影响其使用性能的铸造缺陷，子盖不应采用密闭式结构；

- 采用防坠网时，井座内应铸有与井座一体成型的防坠网安装挂钩，或距离检查井口250~300mm的混凝土井壁上安装有不少于6个M6规格以上（直径≥6mm）带有挂钩的膨胀螺栓；

- 防坠网的形状应与检查井相适应，宜为正多边形，外接圆直径应小于检查井直径，且差值不应大于60mm，网孔形状为菱形或方形，其网目边长≤8cm，边绳直径≥10mm，网绳直径≥6mm；

- 防坠网安装后，应再次确认网绳、边绳、系绳和环绳完好无损，边绳、系绳按标准悬挂在挂钩上，防坠网应自然垂落无扭结。

- 质量检验

  - 一般规定

10.1.1  检查井应作为道路施工质量的重要检验对象，实行检查井专项检查验收制度，检查井盖应和管线同步进行竣工测量。检查井的施工质量检验除应符合各行业管线工程施工及验收规范的规定外，尚应符合CJJ 1的规定。

10.1.2  检查井的基槽开挖与地基处理、混凝土底板浇筑、井周回填、井圈和井盖安装施工，应作为质量检验的关键环节。

10.1.3  井周维修沥青混凝土质量抽检规定要求压实度不小于97%，100口井至少抽检1组，每组不少于3口井。井周维修混凝土质量抽检按班组进行，宜按50口井为1组，不足50口井的按1组计。

  - 地基基础

10.2.1  当检查井基坑开挖完成后，基底土质和状态要按隐蔽工程验收。基槽开挖与地基处理的质量检验应符合下列规定：

- 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻；

- 地基承载力应满足设计要求；

- 进行地基处理时，压实度、厚度应满足设计要求。

- 10.2.2  基槽开挖允许偏差应符合表23的规定。

表23  基槽开挖允许偏差

| 序号 | 检验项目 | 允许偏差（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽底高程 | 土方 | ±20 |
|  |  | 石方 | +20、-200 |
| 2 | 槽底中线每侧宽度 | 不小于设计要求 |  |
| 3 | 基槽边坡 | 不大于设计要求 |  |

  - 井室井筒

10.3.1  井室、井筒的质量检验应符合下列规定：

- 所用的原材料、预制构件的质量应符合国家或行业标准的规定和设计要求；

- 砌筑水泥砂浆、结构混凝土强度等级、混凝土模块强度等级应符合设计要求；

- 砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直，不得有通缝、瞎缝；预制装配式结构应坐浆、灌浆饱满密实，

- 无裂缝；混凝土结构无严重质量缺陷；井室无渗水、水珠现象；

- 井壁抹面应密实平整，不得有空鼓，裂缝等现象；混凝土无明显一般质量缺陷；井室无明显湿

- 渍现象；

- 井室内部构造符合设计和水力工艺要求，且部位位置及尺寸正确，无建筑垃圾等杂物；检查井

- 流槽应与上下游管道底部接顺、且圆滑、光洁；

- 井室内踏步规格和位置及步距正确、牢固。

- 10.3.2  井室的允许偏差应符合表24的规定。

表24  井室的允许偏差

| 序号 | 检验项目 |  | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面轴线位置(轴向、垂直轴向) |  | 15 |
| 2 | 结构断面尺寸 |  | ＋10，0 |
| 3 | 井室 尺寸 | 长、宽 | ±20 |
|  |  | 直径 |  |
| 4 | 井口 高程 | 农田或绿地 | ＋20 |
|  |  | 路面 | ±3 |
| 5 | 井底 高程 | 开槽法 | ±10 |
|  |  | 不开槽法 | ＋10，―20 |
| 6 | 踏步 安装 | 水平及垂直间距、外露 长度 | ±10 |

  - 基槽回填

10.4.1  检查井的基槽回填时检查井井筒、井室无损伤、位移。

10.4.2  基槽回填质量检验应符合下列规定：

- 回填材料应符合设计要求；

- 基槽不得带水回填，回填应密实；

- 回填土压实度应符合设计要求，设计无要求的应符合本文件表12的规定；

- 回填应达到设计高程，表面应平整。

  - 井盖安装

10.5.1  检查井盖的质量检验应符合本文件附录B的要求。

10.5.2  检查井盖的安装质量检验应符合下列规定：

- 检查井盖设置在路面时，井盖应与路面齐平，井盖与路面高程允许偏差应符合表25的规定；

表25  井盖与路面高程允许偏差

| 井盖位置 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 沥青混凝土路面 |  | ±3 |
| 水泥混凝土路面 |  | ±3 |
| 绿化带等非通行场地 |  | 20 |
| 人行道 | 料石铺砌 | ±3 |
|  | 混凝土预制砌块铺砌 | ±4 |
|  | 沥青混合料铺砌 | ±5 |

- 圆形检查井盖销轴或铰链应设置在来车方向，方形检查井盖板应与道路的横缝方向保持一致。

- 检查井盖安装应稳固，无损坏、响动、翘跛和错位现象；

- 检查井盖周边的沥青混凝土应碾压密实，无松散、离析、开裂脱层等现象，压实度应不低于道路的设计压实度；

- 检查井盖应与路面平顺衔接，无错台、裂缝和跳车现象；

- 检查井盖表面应无残留的路面材料。

- 检查井周边沥青混凝土路面结构修补采用热拌沥青混合料，施工中应严格控制其出厂、摊铺、碾压及碾压终了温度，严禁采用冷补料。

- 安全维护管理

11.0.1  检查井的维护应符合CJJ 36的规定。

11.0.2  权属单位应建立市政管线检查井档案，并建立检查井专项维护管理系统。道路管理部门和管线产权单位应当将检查井盖相关信息资源共享。

11.0.3  道路管理部门和管线产权单位宜推广使用基于物联网技术的道路检查井盖实时监测系统。

11.0.4  权属单位应定期巡查所属市政管线检查井，应根据道路的类别、级别、维护等级分别制定巡查周期，巡查内容包括：逐座检查井盖（沉陷、破损、丢失、震响、防坠落等）、井周破损等；抽检井室、井筒损坏情况。

11.0.5  巡查应由经过培训的专职管理人员或维护技术人员负责；巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全，应及时采取相应维护措施，填写设施损坏通知单，通知权属单位进行维修或补装完整。

11.0.6  除排水检查井外，巡查过程中如发现检查井内积水，应及时抽出；燃气管线检查井井室内不应有燃气异味，应定期检查阀门，不得有可燃气体泄漏、损坏等情况。

11.0.7  路面上的检查井盖应保持安装牢固并与路面平顺相接，检查井及周围路面1.5m×1.5m范围内如出现沉陷（＜15mm）时，如土层和基层已经密实稳定，可只修补面层；土层或基层被破坏时，应先修补基层，再修复面层；井周沉陷严重（≥15mm）时，应按本文件第9.2条的规定执行。

11.0.8  人行道上的检查井沉陷处理应按本文件第9.2.6条的规定执行。

11.0.9  设置在第二、三组的检查井用于消声减震的橡胶类材料应定期更换；巡查过程中发现有异响时，应及时更换。

11.0.10 检查井防坠落设施上的垃圾和杂物应及时清理，不得扔入检查井内；发现防坠落设施不牢固的，应及时修理或更换。

11.0.11 道路上检查井盖出现缺失或损坏等问题，管线产权单位应当在2小时内应急处置，消除安全隐患。管线产权单位未能在2小时内应急处置的，道路管理部门可以决定立即实施代履行。

11.0.12  检查井在日常维护中应主要遵循以下规定：

- 权属单位应建立“一盖一编号，一井一档案”的管理档案，按城市管理部门要求定期报送，并在日常管理中，根据巡查和维护动态，及时做好内容更新；

- 检查井废弃或停止使用的，权属单位应当及时进行封闭；

11.0.13  检查井盖设施权属单位应按规定的范围频率对检查井盖进行日常巡查，及时掌握检查井盖的情况，检查井盖外观检查不应少于1次/周、4次/月，开盖检查不应少于1次/季度、2次/年。

11.0.15 在容易出现雨雪等不良天气的季节，检查井盖设施权属单位应加大日常巡护频次，确保提前消除安全隐患。

11.0.16  检查井盖设施权属单位的日常巡护、报修抢险、紧急救助等工作应形成工作日志，完整记录巡查情况和处理结果，并及时告知城市道路检查井盖设施主管部门。

11.0.17  城市道路检查井盖设施主管部门宜对检查井盖设施的档案信息库进行日常更新维护管理，内容包括老旧检查井盖设施信息补充、新建检查井盖设施信息添加、检查井盖设施线下巡查维护记录等。

11.0.18 井下作业安全管理要求

- 检查井盖设施治理提升工作中凡涉及地下有限空间作业的，应严格遵守有《有限空间作业安全指导手册》有关规定。

- 行业主管部门或属地政府要加强地下有限空间作业监管，检查中发现有限空间作业存在重大事故隐患的，应当责令立即停止作业并限期整改；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复作业。

- 施工单位应建立地下有限空间安全管理规章制度（包括地下有限空间安全培训制度、作业审批制度、防护设备管理制度、应急管理制度、安全操作规程等），根据地下有限空间的实际情况制定专项作业方案，专项作业方案应经施工单位相关人员审核和批准，并报主管单位批准后实施。

- 凡进入地下有限空间作业的，施工单位应实行作业审批制度，经项目负责人审批后方可作业。未经审批，任何人不得进入地下有限空间作业。

- 施工单位应配备符合国家标准的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备和个人防护用品。防护装备应妥善保管，并严格按照规定进行检验、维护，以保证安全有效。

- 地下有限空间作业必须严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。施工单位应对地下有限空间内部可能存在的危害因素进行排查，未经检测或检测不合格的，严禁作业人员进入地下有限空间施工作业。施工前，应在作业区域设置安全作业规程和警示标志。地下有限空间作业过程中，必须采取强制性持续通风措施，保持空气流通，严禁使用纯氧进行通风换气；对复杂作业环境，施工单位应对作业场所实时检测。

- 进入地下有限空间作业时，地上应当至少有一名监护人员；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护。

11.0.19 应急处置

- 检查井盖权属单位应当加强应急管理，制定检查井盖设施管理应急预案，落实抢修人员、设备和物资等，定期开展应急处置演练。

- 检查井盖权属单位发现或接到检查井盖沉降、缺失、损坏而存在安全隐患信息后，应当立即对存在隐患问题的检查井盖设施采取安全防护措施，并及时实施修复工作。

- 对检查井盖设施进行应急处置时或紧急抢修城市地下管线需打开检查井盖设施时，应做好以下各项工作：

①对检查井盖设施开挖或破拆抢修作业，应按照相关要求向有关部门进行报备；

②作业前，应采取防坠落措施并设置三脚架等警示标志保证安全；

③作业中，应按有关规定在作业范围设置明显的警示标志和安全防护设施，并尽量减少交

通影响；

④作业完毕，应迅速清除道路上的障碍物，消除安全隐患，满足通行要求后，方可恢复通行。

- 信息化及智能化

  - 智能化、信息化管理

- 宜纳入各市县智慧城市平台，实现网络互联，资源共享，实现对检查井盖管理工作和安全状况的实时监测、预警和及时处置。

- 井盖的智能化、信息化管理可采用设置二维码标识、智能检查井盖等方式。

- 智能检查井盖应符合国家标准GB/T 41401的基本要求、软件要求、信息要求、安全保护要求和管理维护要求。

- 井盖智能装置安装在井盖背面，包括井盖监控器、井盖电子锁、井盖电子标签等。具备井盖状态监测、井盖身份识别、井盖开关控制、井下（物理、化学）环境监测等一项或多项功能。

- 井盖电子标签应包含检查井属性、检查井编号、承载等级、执行标准、井盖直径、制造厂名或商标、生产日期、产权单位、24h行业服务电话等信息；

- 智能井盖的维护对象应包括井盖本体、井盖智能装置及智能井盖管理软件。

- 附  录  A

- （资料性）

- 检查井盖和雨水口水箅试验及试验方法

  - 外观检验

目测检查井盖和雨水口水箅表面有无破损和裂纹，是否光洁、平整；防滑花纹和标志是否清晰。

  - 尺寸测量

    - 量具

试验用主要量具见表A.1。

表A.1  试验用主要量具

| 名称 | 测量范围（mm） | 精确度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 游标卡尺 | 0～300 | 0.02 |
| 深度游标卡尺 | 0～150 | 0.01 |
| 钢直尺 | 0～1000 | 1 |
| 钢卷尺 | 0～3000 | 1 |
| 塞尺 | 根据需要选择 | 0.01 |
| 千分表 | 0～10 | 0.001 |
| 角尺 | 根据需要选择 | — |

    - 检查井盖和雨水口水箅上表面防滑花纹按本文件6.1.3的规定用量具测量。

    - 嵌入深度按本文件6.1.3规定用量具测量。

    - 总间隙按本文件6.1.3规定量具测量。

    - 井座净开孔按本文件6.1.3规定用量具测量。

    - 井座支承面宽度按本文件6.1.3规定用量具测量。

    - 铰接井盖的仰角按本文件6.1.4规定用量具测量。

    - 井盖的斜度按本文件6.1.3规定用量具测量。

  - 橡胶类消音减震材料性能检测

    - 拉伸强度、拉断伸长率按 GB/T 528 规定进行试验。

    - 压缩永久变形的测定按GB/T 7759 规定进行试验。

    - 硬度的测定按GB/T 23651 规定进行试验。

    - 耐臭氧按GB/T 7762 规定进行试验。

  - 承载能力

    - 加载设备

测试承载能力的加载设备应符合以下规定：

- 加载设备应当能提供试验荷载1.2倍以上的加载能力，并经过计量校准，其加载精度为不大于±1%。加载试验装置如图A.1所示；

- 1—橡胶垫片；2—加载；3—刚性垫块；4—井盖；5—井座；6—台面

图A.1  加载试验装置图

- 试验装置附件：：检查井盖的刚性垫块尺寸应为，直径250mm，厚度大于或等于40mm，上下表面平整；在刚性垫块与井盖之间放置一橡胶垫片，垫片的平面尺寸应与刚性垫块相同，垫片厚度应为6mm～10mm。刚性垫块尺寸应符合CJ/T 511 规定要求。

- 雨水口水箅的刚性垫块尺寸应为，300mm*400mm和300mm*200mm，厚度大于或等于40mm，上下表面平整；在刚性垫块与井盖之间放置一橡胶垫片，垫片的平面尺寸应与刚性垫块相同，垫片厚度应为6mm～10mm。刚性垫块尺寸应符合CJ/T328规定要求。

    - 试验程序

测试承载能力的试验程序应符合以下规定：

- 调整刚性垫块的位置，使其中心与井盖的几何中心重合；

- 试验荷载：以1 kN/s～5 kN/s 的速度加载，加载至表6规定的试验荷载，维持5min后卸载，井盖、井座不得出现裂纹；

- 注：钢纤维混凝土、混凝土或钢筋混凝土检查井盖允许出现裂缝宽度≤0.2mm的裂纹。

- 允许残留变形：以1 N/s～5 N/s的速度加载，加载至表6规定的2/3试验荷载，然后卸载，此过程重复5次。第一次加载前与第5次卸载后的变形之差为残留变形，其值不允许超出表7的规定；

- 复合材料检查井盖检验应符合表A.2的规定。

表A.2  复合材料检查井盖检验项目

| 项目 | 性能指标 | 测试标准 |
| --- | --- | --- |
| 耐热性 | 承载能力不低于试验荷载的95% | 见a） |
| 耐侯性 | 承载能力不低于试验荷载的95% | 见b） |
| 抗冻性 | 承载能力不低于试验荷载的95% | 见c） |
| 巴氏硬度 | 应不小于35 | GB/T 3854 |
| 抗油性 | 沾油后质量变化≤0.5% |  |
| 表面电阻 | ≥1×108Ω/m2 |  |
| - 注：对抗油性和表面电阻的检测仅限于加油站等易燃易爆场所。 |  |  |

- 耐热性试验

- 试验装置为高低温试验箱，试验控制温度(70±2)℃，试件在此温度下持续24h，迅速取出测试其承载能力；

- 耐候性试验

- 试验装置为气候模拟试验箱。试件在灯照及雨淋的条件下保持500h，在常温下室内设置24h，取出测试其承载能力；

- 抗冻性试验

- 试验装置为高低温试验箱，试验控制温度为(-40±2)℃。试件在此温度下持续24h，迅速取出测试其承载能力。

  - 防沉降检查井盖承载能力测试方法

    - 加载设备

防沉降检查井承载能力测试的加载设备应符合以下规定：

- 加载系统由加载设备、刚性垫块、橡胶垫片等组成。加载设备应当能提供试验载荷1.2倍以上的加载能力，并经过计量校准，其加载精度应不大于±3%。加载试验装置，如图A.2和图A.3所示：

- 1—加载； 2—刚性垫块；3—橡胶垫片；4—盖板；5—井座；6—台面。

图A.2  防沉降检查井加载试验装置图1

- 1—观察孔；2—机架；3—井座；4—橡胶避震圈；5—盖板；6—橡胶垫片；7—刚性垫块；

- 8—传感器；9—千斤顶

图A.3  防沉降检查井加载试验装置图2

- 在刚性垫块与井盖之间放置一橡胶垫片，垫片的平面尺寸应与刚性垫块相同，垫片厚度应为6mm～10mm。刚性垫块尺寸应符合CJ/T 511 规定要求。

    - 试验程序

防沉降检查井承载能力测试的试验程序应符合以下规定：

- 调整刚性垫块的位置，使其中心与井盖的几何中心重合；

- 试验荷载：以1 kN/s～5 kN/s 的速度加载，加载至表6规定的试验荷载，试验载荷施加上后保持30s，可调式防沉降检查井盖未出现影响使用功能的损坏即判定为合格；

- 允许残留变形：加载前，记录井盖几何中心位置的初始值，测量精度为0.1mm。以1 N/s～5 N/s的速度加载，加载至表6规定的2/3试验荷载，然后卸载，此过程重复5次。第一次加载前与第5次卸载后的变形之差为残留变形。

附  录  B

(资料性)

检查井盖检验规则

  - 产品检验

产品检验分为出厂检验、型式检验、进场检验。

  - 批量

产品以在相似条件下生产的同一级别、同一种类、同一原材料的检查井盖构成批量。出厂产品以500套为一批，不足500套以一批计。进场检验以200套为一批，不足200套以一批计。

  - 出厂检验

- B.3.1  从受检批中采取随机抽样的方法抽取5套检查井盖，按本文件6.1.1～6.1.4条要求，对检查井盖逐套检查。

B.3.2  从受检外观质量和尺寸偏差合格的检查井盖中随机抽取2套检查井盖进行承载能力试验。如有1套不符合本文件第6.1.5条的规定，则再在同批中抽取2套重复本项试验，如再有1套不符合要求，则该批检查井盖为不合格。

  - 型式检验

- B.4.1  有下列情况之一时，进行型式检验：

- 生产满一年；

- 新产品生产定型鉴定；

- 产品设计、生产工艺、材料变更，可能影响产品性能；

- 出厂试验与上一次型式检验有较大差异；

- 停产2年后恢复生产。

B.4.2  抽样与检验：

- 从受检批中采用随机抽样的方法抽取20套检查井盖，逐套进行外观质量和尺寸偏差检验；

- 从受检外观质量和尺寸偏差合格的检查井盖中抽取3 套，逐套进行承载能力检验。

B.4.3  判定原则：

- 受检20套检验井盖中，检验项目的不合格项不超过1 项，受检检查井盖的不合格数量不超过2套，则判定该批产品的外观质量和尺寸偏差合格；

- 承载能力检验中，如有一套不符合本文件第6.1.5条第1款和第2款的要求，再在同批中抽取3套检查井盖重复本次试验，若仍有1套不符合要求则该批产品为不合格；

- 外观质量、尺寸偏差和承载能力均符合本规定的要求，则该批产品为合格。

B.4.4  型式检验不合格，该产品应立即停止生产，采取措施后，应再次进行型式检验，合格后方能正式投入生产。

  - 进场检验

B.5.1  抽样与检验：

- 从受检批中采用随机抽样的方法抽取5套检查井盖（当受检批数量小于5套时，应抽取2套），按本文件6.1.1～6.1.4条要求，逐套进行外观、质量和尺寸偏差检验；

- 从受检外观、质量和尺寸偏差合格的检查井盖中抽取2套，逐套进行承载能力检验。

B.5.2  判定原则：

- 受检5套检验井盖中，检验项目的不合格项不超过1项，受检检查井盖的不合格数量不超

- 过1套，则判定该批产品的外观、质量和尺寸偏差合格；

- 承载能力检验中，如有一套不符合本文件第6.1.5条第1款和第2款的要求，则在同批中

- 再抽取2套为检查井盖重复本次试验，若仍有一套不符合要求，则该批检查井盖不合格；

- 外观、质量、尺寸偏差和承载能力均符合本规定的要求，则该批产品为合格。

- 附  录  C

(规范性)

检查井盖标志、包装、运输、贮存

C.1  标志

每套检查井盖上应具有清晰且永久性的下列标志（如图C.1、图C.2、图C.3）：

- 检查井盖专用符号标志（如电力、燃气、通信等）；

- 承载能力等级；

- 制造厂名称或商标；

- 生产年份。

- 1—权属单位；2—检查井类型；3—安装孔；4—防滑花纹；5—城市及井盖等级；6—制造厂家及生产年份

图C.1  球墨铸铁或复合材料圆形检查井盖外观及标识示例图

- 1—权属单位；2—检查井类型；3—安装孔；4—防滑花纹；5—城市及井盖等级；6—制造厂家及生产年份

图C.2  球墨铸铁或复合材料方形检查井盖外观及标识示例图

- 1—权属单位；2—检查井类型；3—安装孔；4—防滑花纹；5—城市及井盖等级；6—制造厂家及生产年份

图C.3  钢纤维混凝土或钢筋混凝土方形检查井盖外观及标识示例图

C.2  包装

经检验合格的检查井盖应具有出厂合格证，内容包括：制造厂名称、承载能力等级、生产标准、质量检验结果、生产日期、制造厂检验部门及检验人员签章。

C.3  运输

运输时需包装；人工装卸时，严禁扔上扔下，以免损坏；当用叉车装卸时，层高不应高于10块，产品底部应有托架。

C.3  贮存

在仓库或露天按规格分类堆放。贮存地应远离火源或热源，环境温度不应高于60℃。

湖 北 省 地 方 标 准

市政工程管线检查井及雨水口建设和维护技术规范

DB42/T XXXX—20XX

- 条 文 说 明

目  次

1　范围	46

3　术语和符号	46

4　总则	46

5　基本规定	47

6　材料	48

7　设计	53

8　新建检查井施工	55

9　既有检查井维修加固	56

10　质量检验	57

11　维护管理	57

4  总则

- 4.1  随着湖北省经济的快速发展，城市基础设施建设突飞猛进。检查井作为城市基础设施的一部分，出现了诸多问题，如：检查井及雨水口圈周围沥青、混凝土路面出现开裂、起壳、脱落、下沉等；检查井井盖及雨水口雨箅倾斜、下陷甚至坍塌；井周路面出现明显的不均匀沉降；检查井井盖和雨水口雨箅出现不同程度的凹陷；井与周边路面高差大或者与纵横坡不一致；井盖凸出路面；这种现象主要是检查井和道路的不均匀沉降，其中道路的沉降量大于检查井沉降量，严重影响城市市政道路的行车舒适性。同时，由于市政管线权属单位众多，所用检查井的规格、尺寸、标准差异性大，出现问题之后不能及时处理，已严重影响到了市民的出行安全与城市品质。

2009年5月由国家标准化管理委员会制定了GB/T23858-2009国家标准（简称《国标》），但由于面向全国，在承载力、防盗消音等方面要求偏低，也没有对检查井的设计、施工、既有检查井维修加固、质量检验等进行规定，不能满足我省城市基础建设和管理的实际需求。

为了加强我省城市道路上各类检查井盖座的建设、维护，保障检查井盖座设施完好，指导检查井盖座的设计、生产、施工、质量检验和维护管理，依据法律、法规及标准规范等规定，结合本省实际，制定DB42T1652-2021。

- 4.3  随着材料科学和制造技术的进步，与市政管线检查井的新技术、新材料、新工艺和新产品不断涌现。本文件鼓励“四新”技术的应用，但在使用前应通过专家对其预期使用效果进行综合论证和评价。同时，与本文件的标准、规程、规范处在不断的完善中，所引用的规范性文件应具有先进性和前瞻性，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 5  基本规定

- 5.2  检查井设置场所分组

- 5.2.1  检查井按使用场所分组及其检查井盖最低选用等级是根据湖北省既有检查井的实际调研情况来划分的。根据武汉市政工程设计研究院有限责任公司联合中国科学院武汉岩土力学研究所，会同有关单位组织的湖北省四地市（武汉、黄冈、潜江、襄阳）15条典型道路的检查井调研情况来看，检查井调研总数量3598个，其中武汉市8条道路（东湖路、古田二路、汉阳大道、后湖大道、建设大道、首义路、四新南路、中北路）共计2322个检查井，黄冈市3条道路（赤壁大道、东曦路、体育路）共计449个检查井，潜江市2条道路共计（潜阳中路、殷台路）322个检查井，襄阳市2条道路（大庆路、长虹路）共计505个检查井。四地市道路检查井的分布规律基本一致，以武汉市为例，人行道上分布的检查井所占数量最多，占总数量的63.2%；其次是机动车道上的检查井数量，占总数量的30.3%；绿化带内的检查井和非机动车道上的检查井数量排在第三和第四位，所占比例分别为4.3%和2.2%。参考国家标准GB/T 23858-2009如表5.1所示的分类规则。

表5.1  国家标准《检查井盖》使用场所分组

| 组别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用场所 | 绿化带、人行道等机动车禁行区域 | 人行道、非机动车道、小车停车场和地下停车场 | 住宅小区、背街小巷、仅有轻型车辆、小车行驶的区域。 | 城镇快速路、主干道、次干道、支路等机动车行驶区域 | 货运站、码头、机场等区域 | 机场跑道等区域 |
| 最低选用等级 | A15 | B125 | C250 | D400 | E600 | F900 |

从湖北省的实际情况出发，并考虑便于操作实施和避免检查井盖承载等级多而杂的现状，本文件对GB/T 23858的使用场所分组进行精简，对检查井的使用场所分三组进行了归类，如文件中表1所示。

另外，明确各使用场所井盖的最低选用承载等级十分必要，如不明确检查井上的检查井盖的最低选用承载等级，一方面很可能会造成在需要较高等级井盖的道路上使用承载能力较低的井盖，从而导致井盖破损、破坏等现象，对机动车辆、人员的安全造成严重威胁；另一方面，明确规定井盖承载等级之后，在确保安全的前提下，节省投资。

参考国家标准GB/T 23858-2009的井盖最低选用等级，如文件中表1所示。从湖北省城市交通实际情况出发，考虑绿化带检查井盖破损率较高（约7.2%），非机动车道等兼有停车等功能的现状，以安全为首、兼顾便于操作的原则，对部分使用场所的最低选用等级进行了提高（如：绿化带的最低选用等级从A15提高到B125，人行道、非机动车道等的最低选用等级从B125提高到C250）。

本文件中，机动车道系指供机动车（汽车、无轨电车等）行驶的车道；非机动车道系指供自行车、电动助力车等非机动车行驶的车道；人行道系指用路缘石或护栏及其他类似设施加以分隔的专供行人通行的部分。

- 5.3  检查井设置要点

- 5.3.2  由于检查井权属单位较多，检查井设置应考虑其他行业检查井的设置原则和规定，不宜集中布置，宜适当调整分散。各类检查井间距的设置需要在考虑本部门对检查井的清通养护能力的前提下，尽量增大检查井的间距，以减少检查井的数量。以污水检查井为例，目前污水管理部门拥有的管道水力清通设备的工作极限一般为60m，由于污水管道沉淀物多、污染物浓度大且危险性高, 清通养护比雨水管道复杂。为降低养护人员的工作强度, 尽量避免人工清通, 设计时污水管道的井距一般采用40m~60m。因此，本文件规定检查井的间距应首先遵循各行业规范的规定，同时还应结合各城市部门对检查井的清通养护能力进行综合考虑，对方案优化后选取。

- 5.3.3  机动车道上的检查井在车辆动载反复作用下，容易发生井周破损、井盖沉陷、破缺、坠落等现象，根据对武汉机动车道各行业检查井病害的调研情况，机动车道检查井主要有以下几种病害类型：沉陷（≥5mm）的检查井占调查总数的62%、井周破损（含由沉陷原因导致）占调查总数的20%以上，井盖破缺占2.4%。因此，在市政道路地下管线规划和综合设计时，当非机动车道或绿化带有足够的空间能布置下全部市政管线时,管道和检查井宜单侧或双侧布置在非机动车道或绿化带下。当只能在机动车道下布置管线时, 应将管线和检查井布置避开车辆的轮迹线, 以设置在车道中间为宜，从而减少车辆荷载反复冲击的影响。

- 6  材料

- 6.1  检查井盖和雨水口水箅

- 6.1.1  球墨铸铁检查井盖的最小质量要求参考了15S501-1～2中关于球墨铸铁井盖座的典型质量，结合国内各生产厂家的井盖座的质量检验标准进行设置。另外根据行业标准CJ/T 511-2017的规定，检查井盖所用球墨铸铁金相组织和力学性能应符合表6.1的规定。

表6.1  球墨铸铁金相组织和力学性能

| 牌号 | 金相组织 | 力学性能 |
| --- | --- | --- |
| QT500-7 | 珠光体+铁素体 | 抗拉强度应不小于500MPa |
|  | 珠光体应不小于30% | 延伸率应不小于7% |
|  | 球化级别应不低于3级 | 硬度应为170HB～230HB |
| QT600-3 | 珠光体+铁素体 | 抗拉强度应不小于600MPa |
|  | 珠光体应不小于30% | 延伸率应不小于3% |
|  | 球化级别应不低于3级 | 硬度应为190HB～270HB |
| 注：化学成分分析宜采用单铸试件，金相组织和力学性能分析宜采用附铸试件。 |  |  |

- 此外，规定检查井设置场所一、二分组所采用的钢纤维混凝土检查井盖、钢筋混凝土、复合材料检查井盖等的原材料都应符合标准的规定，且任何改良的独立部分都应当符合要求并经过检验。

- 6.1.2  主要是对检查井盖的外观和标识作出规定和要求。除检查井井盖与井座表面应完整、材质均匀、盖座保持顶平、井盖上表面不应有拱度、铸铁井盖与井座应为同一种材质等基本规定外，还强调绿化带、人行道、市政广场上的非金属井盖的表面色泽、纹理宜与所在道路或场所协调统一的问题，形成装饰，有利于市容市貌美化。如：在机动车严格禁行区域的市政广场、人行道可采用在检查井盖板上浆砌与周围环境面层协调的景观式或隐藏式检查井井盖或采用彩色钢纤维混凝土面层的钢筋混凝土检查井盖等。

- 6.1.3  a)  参照国标GB/T 23858 第6.2.1条以及行业标准CJ/T 511第7.21条制定。旨在使检查井盖有足够的摩擦以达到防滑的目的。

- 6.1.3  b)  嵌入深度如本文件中图1的符号A1所示。它直接影响井盖的开启和跳出，嵌入深度过小井盖容易开启，但容易在高速行驶汽车的带动下跳出，井盖弹跳容易刮伤汽车底盘，严重时还可能造成交通事故。另外，经调查发现，检查井盖产生弹跳、噪音的问题，主要是由于嵌入深度不够引起。由于噪音会影响周边居民的休息，因此此类投诉逐年增多；而嵌入深度过大虽不容易跳出，但开启难度较大。

根据现行的四个行业标准所规定的嵌入深度，如表6.2所示，本文件规定了承载能力小于400kN的井盖嵌入深度应大于40mm，而对于在城市主干道上安装的检查井盖（承载能力≥400kN）嵌入深度应大于50mm。

表6.2  现行行业井盖标准的材料、尺寸和性能要求对照表

| 标准名称 | 材料 | 缝宽/支承面宽（mm） |  | 嵌入深度 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸铁检查井盖（CJ/T511-2017） | 铸铁 | 缝宽 | 支承面宽 | 重型≥40mm 轻型≥30mm | 承载能力 |
|  |  | CO≥600 | ≥20 |  |  |
|  |  | CO＜600 | ≥24 |  |  |
| 再生树脂复合材料检查井盖（ CJ/T121-2000） | 再生树脂 | 缝宽 | 支承面宽 | 重型≥70mm 普型≥50mm 轻型≥20mm | 1、承载能力 2、抗压强度 3、抗折强度 4、抗冲击韧性 5、抗冻融 6、热老化 7、人工老化 |
|  |  | CO≥600 | ≥30 |  |  |
|  |  | CO＜600 | ≥20 |  |  |
| 钢纤维混凝土检查井盖（JC889-2001） | 钢纤维混凝土 | 缝宽 | 支承面宽 | A15≥30 B125≥40 C250≥50 D400≥60 | 1、承载能力 2、立方体抗压强度 |
|  |  | 单块≤6 | A15≥30 B125～D400≥35 |  |  |
|  |  | 多块，平均缝宽≤3 |  |  |  |
| 聚合物基复合材料检查井盖（CJ/T211-2005） | 聚合物基复合材料 | 缝宽 | 支承面宽 | 重型≥70mm 普型：≥50mm 轻型：≥20mm | 1、承载能力 2、弯曲强度 3、冲击强度 4、压缩强度 5、拉伸强度 6、弹性模量 7、吸水率 8、耐酸性 9、耐碱性 10、耐热性 11、耐候性 12、井盖最小质量 |

- 6.1.3  c)  检查井井盖总间隙的大小标志着井盖与井座配合的严密程度，同时也是产品制造水平的反映，对检查井盖总间隙的大小进行规定是为了防止井盖因缝隙过大产生噪音和弹跳，如本文件中图2的符号a所示。各类型检查井盖的标准缝宽尺寸对比如表6.3所示。

表6.3  各井盖标准的缝宽尺寸要求对比

| 标准名称 | 材料 | 缝宽尺寸要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类型 |  | 总间隙（mm） |
| BS EN124-4:2015 | 各种材料 | ≤2件 | CO≤400 | ≥7 |
|  |  |  | CO＞400 | ≤9 |
|  |  | ≥3件 | - | ≤15，单件不超过5 |
| 铸铁检查井盖（CJ/T511-2017） | 铸铁 | CO≥600 |  |  |
|  |  | CO＜600 |  |  |
| 再生树脂复合材料检查井盖（CJ/T121-2000） | 再生树脂 | CO≥600 |  |  |
|  |  | CO＜600 |  |  |
| 钢纤维混凝土检查井盖（JC889-2001） | 钢纤维混凝土 | A15～F900 |  | 单块≤6 多块，平均宽度≤3 |
| 聚合物基复合材料检查井盖（CJ/T211） | 聚合物基复合材料 | - |  | （1～2）%D |

不同材质井盖保证间隙的难易程度有所不同，本文件参考国家标准GB/T 23858，结合湖北省四市的现场调研情况，对单件井盖的井座大尺寸开孔（CO＞400mm）情况的总间隙在GB/T 23858的基础上减小了1mm，且规定不同材质的检查井盖其总间隙数值标准一致，见本文件中表3。

- 6.1.3  d)  井座净开孔CO，见本文件图1所示。井座净开孔设计应切实满足的安全和使用功能要求。其尺寸可参见7.3节各管线单位的专项技术要求。参考GB/T 23858第6.2.9条，尺寸均应在±1% CO（mm）或±10mm（取二者较小值）范围内。

- 6.1.3  e)  井座支承面宽度的大小影响检查井盖整体结构的安全和稳定。调查国内外各种材料井座支承面宽度，如表6.4所示。

表6.4  各井盖标准的井座支承面宽度要求对比

| 标准名称 | 材料 | 井座支承面宽度要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类型 | 支承面宽度（mm） |
| 检查井盖 （GB/T 23858-2009） | 各种材料 | CO≥600 | ≥24 |
|  |  | CO＜600 | ≥20 |
| 铸铁检查井盖（CJ/T511-2017） | 铸铁 | CO≥600 | ≥20 |
|  |  | CO＜600 | ≥24 |

表6.4（续）

| 标准名称 | 材料 | 井座支承面宽度要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类型 | 支承面宽度（mm） |
| 再生树脂复合材料检查井盖（CJ/T121-2000） | 再生树脂 | CO≥600 | ≥30 |
|  |  | CO＜600 | ≥20 |
| 钢纤维混凝土检查井盖（GB 26537-2011） | 钢纤维混凝土 | - | A15≥30 B125、250C、D400≥35 |
| 聚合物基复合材料检查井盖（CJ/T211-2005） | 聚合物基复合材料 | - | ≥4%D，且≥10mm |

明确最小支承面宽度的目的，一是防止井盖因支承面宽度不足而坠入窨井而可能造成安全事故，二是支承面宽度不够会导致应力集中，长期受力宜造成支承面破损或破坏。参考国内现行的各标准，本文件综合考虑选取较大值作为井座支承面宽度的规定值：复合材料检查井盖的井座应≥30mm，钢纤维混凝土检查井盖≥35mm；铸铁类检查井盖的井座支承面的宽度同时借鉴我省标准DB42/T 1501的规定，当井座净开孔CO＜600mm时应≥20mm；当井座净开孔CO≥600mm时应≥24mm。

工程中常使用的防沉降井盖，径向宽度D一般为80mm-150mm。非机动车道、绿化带、公共地面停车场、市政广场、公共绿地等承载力要求低的防沉降井盖，径向宽度可取80mm，机动车道承载力要求高的防沉降井盖，径向宽度可取150mm。

- 6.1.3  f)  检查井盖的斜度是指检查井盖外沿上下形成的坡度，如本文件图1中e所示。本条参考国家标准GB/T 23858确定。

- 6.1.3  g)  检查井盖的开启孔和排气泄水孔结构见图6.1所示。此条参考行业标准CJ/T 511确定。

图6.1  开启孔和排气泄水孔结构示意图

- 6.1.4  b)  实际应用中，外置式销轴或铰链等形式在汽车的长期碾压下容易损坏，损伤汽车外胎，另外，销轴或铰链等形式导致井周破损的现象时常发生。因此，本文件中规定检查井宜采用内置销轴或铰链等形式进行防盗，不宜采用外置销轴或铰链。对于井盖应有锁紧装置，其目的是防止汽车高速通过时井盖发生弹跳。对于锁紧装置作防腐处理的要求，其目的是避免锁定装置锈蚀而造成专业检查人员检修时开启困难。

- 6.1.4  c)  井盖下设置子盖并具备一定的承载能力的目的是为了防止上层井盖被盗或坠落后，对行人和车辆起到一定的防护作用。此条是出于安全性考虑的条款，但所有井盖均设子盖也无此必要，还需考虑我省各地市的市政设施投入能力。推荐结合设置场所和井室深度，对于重要的设置场所和井室深度超过1.8m的检查井盖设置子盖或防坠网。

- 6.1.4  d)  铰接井盖的仰角不宜小于120°，主要是防止井盖在检修时出现突然闭合而威胁到检修人员的安全。此条参考国家标准GB/T 23858确定。

- 6.1.4  e)  对金属类检查井座支承面与井盖之间应设有消音减震材料，同时对橡胶类消音减震材料提出要求，是为了保证井盖消音减震效果。防止金属类检查井座出现噪音污染，影响周边居民生活。关于防沉降检查井盖的橡胶垫圈要求参考了四川省地方规范DB 510100/T 203-2016条文。

- 6.1.5  a)  井盖的承载能力通过静荷载试验来确定，试验中以1 kN/s～5 kN/s的速度加载，加载至文件中表6规定的试验荷载，铸铁井盖座、复合材料井盖座维持荷载5min后卸载，以不出现裂纹为标准；钢纤维混凝土检查井盖、钢筋混凝土井盖维持荷载1min，允许出现宽度 ≤0.2 mm的裂纹。具体试验装置和试验方法参见附录B。球墨铸铁雨水口箅子及复合材料雨水口箅子的承载能力分级及允许残留变形参见CJ/T 328-2010条文。

- 6.1.5  b)  井盖的残留变形值是指在试验荷载维持30s后，井盖未恢复的变形量，井盖的允许残留变形值参考国家标准GB/T 23858确定。钢纤维混凝土雨水口箅子的承载能力的承载能力参见GB/T 26537-2011条文。

- 6.2  检查井井室和井筒

- 6.2.1  此条针对钢筋混凝土检查井井筒、井室的混凝土强度等级提出要求。主要是考虑到近几年来的混凝土制筑工艺，多转向商品化、泵送，加上多生产高标号水泥，导致实际采用的混凝土等级往往偏高。据此，提出检查井井筒、井室混凝土等级的最低要求。根据工程实践总结，一般地下构筑物的防渗，以混凝土的水密性自防水为主，这样满足承载力要求的混凝土等级，往往与抗渗要求不协调，实际工程用混凝土等级将取决于抗渗要求，因此也提出了抗渗等级的要求，见本文件第6.2.8条；混凝土、钢筋的设计指标应按GB/T 50010的规定采用。

- 6.2.2  根据钢筋产品标准的修改及GB/T 50010和GB 55008的规定，给出了常用二种牌号的钢筋。

- 6.2.3  提出砖砌结构的检查井井筒、井室所采用砖石砌体材料强度等级的最低要求，其他设计指标应满足GB 50003和GB55007要求。

- 6.2.4～6.2.5  提出砌筑砂浆材料强度等级的最低要求，砌筑砂浆材料所采用的砂、水泥、水和外加剂应符合规定。抹面、勾缝、坐浆、抹三角灰的砂浆可采用内掺水泥质量5%防水剂的1:2防水水泥砂浆。

- 6.2.6  混凝土模块式检查井由于采用的是模块式井壁墙体材料，与砌体结构有一定的区别，因此对井壁墙体模块的强度等级，灌芯和包封混凝土的强度等级做了单独规定。

6.2.7  此条主要是防止混凝土在潮湿土在潮湿环境下产生异常膨胀而导致破坏。这种异常膨胀来源于水泥中的碱与活性骨料发生化学反应形成，因此条文参考GB/T 50476对控制混凝土中的碱含量和选用非活性骨料作出规定。这个问题在国外早已引起重视，英、美、日、加拿大等国均对此进行过大量的研究，并据此提出了要求。

6.2.8  构筑物混凝土抗渗要求，以构筑物承受的最大水头与构件混凝土厚度的比值为指标，确定应采用的混凝土抗渗等级，此条参考GB 50069、GB50108与GB55030制定。

- 6.2.10  此条参考S501-1～2的要求制定。

- 6.3  检查井垫层及基础

- 6.3.1  主要是对检查井基础垫层材料提出强度和厚度等要求，供设计或施工选用。

- 6.3.2  主要是对混凝土基础或底板的材料和适用范围作规定。

- 6.3.3  流槽除包含给、排水检查井井室底部的流槽外，还包括其他行业检查井井室底部的排水、集水的构造，并规定应采用不低于C20素混凝土浇筑或采用与检查井配套的材料砌筑。

- 6.4  其它材料

- 6.4.1  根据湖北省典型城市市政道路检查井调研，武汉市机动车道的井周破损率为19.2%、非机动车道为25.5%、人行道为16.5%，可见井周破损是检查井病害的主要表现形式之一。而井周破损的主要原因之一是回填材料质量不易控制，导致井周压实度不符合要求所致。因此，规定对检查井井周不少于40cm范围内的回填材料进行限制，采用石灰土、中粗砂、级配良好的砂石混合料、水稳碎石、低强度等级混凝土等。对检查井井周不少于40cm范围外的回填材料，则只需符合设计要求或标准规定即可。以上所采用的填料均不得使用淤泥、冻土、膨胀性土及垃圾土等不良性质土。

- 6.4.2  为防止检查井周与检查井的不均匀沉降，而使检查井盖与路面产生高差，影响路面的安全性和行车舒适性，检查井与路面的结合处部分设置土工材料。塑料土工格栅的材料性能应满足GB/T17689的要求；玻璃纤维土工格栅的材料性能应符合GB/T 21825的要求；其它类型的土工合成材料性能应满足国家或行业现行在施的规范或标准规定。

- 7  设计

- 7.2  构造要求

- 7.2.1  a)  检查井基础薄弱会导致检查井发生沉陷，有必要对地基承载力进行要求，如：给水行业的各类检查井的地基承载力特征值要求不小于100kPa（07MS101-2第11页）。本条文旨在加强检查井基础的地基承载力，减少地基不均匀沉降而导致检查井的病害。但考虑我省各地市地质条件差异性较大，各管线行业要求不一，本条仅规定检查井地基基础应满足承载力和变形要求，底板根据地质勘探报告的承载力来确定。不能达到承载力设计要求或者受水浸泡、被扰动而影响地基承载力时，应按设计要求对基底进行加固处理。

- 7.2.2  b)  因机动车道上的车流量大，载重车辆多，故不应使用受力形式较差的收口砌筑检查井，而砖砌材料的强度较低、耐久性差，使用7～8年后就会发生因腐蚀而使砖块酥烂的现象，在机动车车辆反复荷载作用下也会导致检查井下沉，影响道路行车。另外还容易渗漏，砖块酥烂后渗漏更为严重。因此，本文件规定在城市规划区内新建机动车道上的检查井，不应使用各种形式的收口砌筑检查井，不宜使用砖砌井筒、井室。而推荐使用整体性好、强度高的现浇钢筋混凝土、预制装配式钢筋混凝土、混凝土模块式等结构形式的检查井。

- 7.2.2  c)  砌筑结构检查井井筒、井室如不进行抹面，容易导致渗漏，从而导致井周土流失形成空洞、路面形成坑槽，也容易对检查井内的设备或设施产生危害。因此，本文件规定砌筑结构检查井井筒、井室内外壁应采用防水水泥砂浆进行分层压实抹面，砂浆应符合6.2.5的要求。

- 7.2.2  d)  钢筋的最小保护层厚度主要是从构筑物的耐久性考虑。钢筋混凝土结构的使用寿命通常取决于钢筋的锈蚀严重程度。钢筋锈蚀可有集中锈蚀和均匀锈蚀两种情况，前者发生于裂缝处，加大保护层厚度可以延长碳化时间，亦即对结构的使用寿命提高了保证率。本条参考GB 50010和GB 50069制定。

- 7.2.3  a)  根据对湖北省四个典型城市道路检查井的现场调查，机动车道上的检查井井盖材质主要包含：球墨铸铁、复合材料和钢纤维混凝土三种，其中球墨铸铁占调查总数的90%以上，因复合材料和钢纤维混凝土材料的耐久性不及球墨铸铁，更容易在车辆荷载作用下破坏。因此，本文件规定设置在第三组场所（快速路、主干道、次干道、支路等机动车道）的检查井盖应采用球墨铸铁井盖，承载等级应符合第6.1.5条的规定，井圈和井盖应有防盗、防坠落、防位移、防噪音、防滑的功能或措施，同时应保证检修时开启方便灵活。另外，由于灰口铸铁的各项机械性能较差，强度、塑性、韧性等各项指标都大大低于球墨铸铁，因此，严禁在机动车道上使用灰口铸铁井盖。球墨铸铁检查井盖使用的原材料应符合GB/T 1348 的规定。

- 7.2.3  b)  本条文阐明位于城市道路车行道下的检查井井圈井盖的要求，采用合格的铸铁、复合材料、钢纤维混凝土或钢筋混凝土检查井盖是保证工程质量的基本前提，均应符合本文件第6.1条的要求。

- 7.2.3  d)  因砖砌块的强度较低，井座直接放置在砖砌井筒或井壁上时，在荷载的作用下砖砌块易破碎或断裂，造成井座移位、沉陷等病害，因此应在砖砌井筒或井壁上安装井座时，应在井座下设置钢筋混凝土圈梁或加强板。设置的圈梁或加强板高度应不小于200 mm , 宽度不小于240 mm，混凝土等级应不低于C30。对于因工期限制的非预制钢筋混凝土圈梁或加强板，可通过提高标号或掺早强剂的方法酌量减少养护时间，但在进行下一道工序时不得低于设计要求的强度。

- 7.2.5  此条明确了井周回填的时机，回填时机的选择比较重要，回填时机过早会对检查井井体的质量产生不利的影响。因此，本文件要求井周回填应在检查井井筒、井室混凝土强度达到设计文件要求时，方能进行井周回填。此外，因施工过程中井周回填缺乏标准，质量难以保证，故对回填材料和井周压实度进行了要求。

- 7.2.6  本条旨在加强对检查井与周边路面结构的过渡段处理措施。一般情况下，检查井的井身采用混凝土结构，井盖材料为球墨铸铁，而井身周围回填材料则一般采用砂砾土甚至普通回填土，因此两者的刚度、自重、强度、变形模量及压缩模量等存在差异。正是由于井身和路基在结构上的这种差异，决定了它们的竖向位移、塑性变形等在动荷载作用下的响应不同，也往往是外力作用下应力集中的区域。作为柔性路基和刚性井身的结合部位，过渡段在结构上是塑性变形和刚度的突变体。在动荷载作用下，柔性路基和刚性井身必然会产生不均匀变形，刚性井身产生较小的变形，而路基变形较大，进而产生沉降差。因此过渡段的刚柔区域衔接是影响线路运营的薄弱环节，需要进行严格的控制。中国科学院武汉岩土力学研究所联合武汉桥建集团和武汉市汉阳市政建设集团有限公司对市政道路球墨铸铁检查与沥青柔性路面的刚柔过渡区病害问题进行过专题研究，提出了一种适用于刚柔过渡区的C50黑色钢纤维混凝土（铁黑掺入量不少于胶凝材料的5%），其刚度恰好介于球墨铸铁和沥青混凝土材料刚度之间，在武汉市得到广泛应用，实现了市政路面检查井井盖处材料的平缓过渡，取得了性能良好和修复美观的效果。在对湖北省四地市的调研中，对武汉市采用C50黑色钢纤维混凝土检查井刚柔过渡区处理技术的道路运营4～5年再次回访调研，调研结果显示，使用该技术后机动车道检查井病害率明显改善，井周破损病害大幅下降，效果显著。因此，本条也将此种刚柔过渡区处理方法纳入本文件。

- 7.3  专项技术要求

- 7.3.2  各行业检查井的主要区别是设备或使用功能的差异而使检查井井座净开孔存在区别，井座净开孔在各行业的设计规范或图集中有多种规格，通过广泛调研，在切实满足各管线所属行业的安全和使用功能要求的前提下，将各行业的圆形井座净开孔进行统一，方形井盖列出常用的几种规格尺寸，圆形或方形的检查井座净开孔应符合文件中表13的规定。所选用的检查井盖材质应符合6.1.1条的规定。另外，还需强调的是，各行业的检查井设置场合、材料要求、试验和检验程序、标识、包装、贮运、设计、施工、质量检验验收等均应满足本文件的要求。

- 7.3.3  通过调研发现，非机动车道中给水检查井中对于井室盖板上覆土深度小于1m，内径或内边长小于1.5m，管径0.3m以下的情况，不可避免的会采用收口砌筑形式，因其覆土深度小，收口高度不高，故给水检查井如遇此类情况可采用收口砌筑形式，其他情况均应符合7.2.2条的规定。

- 8  新建检查井施工

- 8.1  一般规定

- 8.1.2  施工方案是对施工活动实行科学管理的重要手段，编制检查井的施工方案是为了确保检查井科学、规范的施工，有效的组织检查井各施工阶段的准备工作内容，协调施工过程中各施工工种、各项资源之间的相互关系。对检查井关键施工环节和安全防护措施进行施工技术和安全交底，更有利于确保检查井的施工质量和安全。

- 8.1.3  检查井施工前的施工测量一般是与道路管线一并进行，测量的允许偏差与道路管线的测量要求基本相同。此条文参考了各管道施工的相应规范，如GB 50268。

- 8.1.4  本条规定工程所采用的管材、管件、构(配)件和主要原材料等产品应执行进场验收和复验制度，验收合格后方可在工程中使用。

- 8.1.5  此条参考GB 50202-2018附录A.1.1条“所有建(构)筑物均应进行施工验槽”规定。基(槽)坑开挖中发现岩、土质与建设单位提供的设计勘测资料不符或有其他异常情况时，应由建设单位会同建设、设计、勘察、监理等单位共同研究处理，由设计单位提出变更设计。

- 8.1.11 冬季施工是指连续三天最低气温在5℃或最低气温在0℃以下进行施工。

- 8.2  基槽开挖与地基基础

- 8.2.3  本条参照现行国家标准GB 50021和GB 50268的规定；本文件中表15给出了基槽开挖的坡率控制值，供施工时参考；有本地区施工经验时，可不受表中数值约束。

- 8.2.6  本条对基槽的开挖进行具体规定，强调开挖断面应符合施工组织设计(方案)的要求和采用天然地基时槽底原状土不得扰动；机械开挖时或不能连续施工时，沟槽底应预留20cm~30cm由人工开挖、清槽。特别强调了槽底不得受水浸泡或受冻，并给出了槽底局部扰动或受水浸泡时和槽底土层为杂填土时的处理建议。

- 8.2.7  给出了检查井基础采用原状地基施工时，遇到原状土地基局部超挖或扰动、岩石地基局部超挖或原状地基为岩石或坚硬土层的处理方法。

- 8.2.8  给出了检查井混凝土基础施工时的注意事项。

- 8.3  井筒与井室施工

- 8.3.2  给出了现浇钢筋混凝土检查井施工与安装的要求，未尽事宜可参照GB 50666执行。

- 8.3.3  给出了混凝土模块式检查井施工与安装的要求，未尽事宜可参照12S522执行。

- 8.3.4  给出了砖砌结构检查井施工与安装的要求，并应符合GB 50003与GB55007的要求。

- 8.3.6  井室施工达到设计高程后，应及时浇筑或安装井圈或环形板，井圈或环形板下调平层是施工中进行标高控制的关键步骤之一。在施工调查中，发现一部分井盖座的调平采用砖渣、石块等材料，更有甚者采用木屑等杂物，在车辆荷载作用下，砖渣、石块、木屑等因强度不足或松动、掉落等是造成检查井盖座沉陷重要原因之一。因此，本条明确规定调平层应采用不低于C30的细石混凝土，严禁使用木屑、砖渣等材料。

- 8.4  回填及路面结合处理

8.4.1  检查井的回填应在检查井井筒、井室混凝土强度达到设计要求，且各项隐蔽工程检验合格后，方能进行井周回填。主要是为避免回填对检查井井体的质量产生不利影响。回填土前，应先清理基槽内杂物，如有积水和淤泥应排除后方可进行回填。

- 8.4.4  本文件表16压实工具中未列蛙式夯，尽管其目前在工程中还在使用，但因蛙式夯在检查井井周回填时易引起安全问题且压实效果差，可采用震动夯等轻型压实机具替代。

- 8.4.5～8.4.6  主要对回填方式提出要求，并规定回填土不得集中推入，需要拌合的回填材料，应在运入槽内前拌合均匀，严禁在槽内拌合；井周回填压实应沿井室中心对称进行，且不得漏夯。

- 8.5  井圈、井座和井盖安装

- 8.5.4  圆形检查井盖销轴或铰链宜应设置在来车方向是为了避免检查井盖被高速行驶车辆通行时掀起，或因其它原因导致井盖开启而对行车安全构成威胁。同时还规定方形检查井盖板应与道路的横缝方向保持一致。

- 9  既有检查井维修加固

- 9.1  一般规定

- 9.1.1  给出本节内容的适用范围，规定此节内容适用于既有检查井出现井盖沉陷、破损、丢失或井周破损等影响行人出行或车辆行驶安全性和舒适性而需要维修和加固的情况。

- 9.1.3  对于道路改建或扩建工程中需要提升或加固的检查井，应在重新安装检查井座前，对井筒或井壁进行检查，若井筒存在损坏的情况，应拆除到完好界面后再重新砌筑。

- 9.2  维修加固要点

- 9.2.1  此条适用于机动车道、非机动车道的检查井盖，若出现沉陷严重（最大沉降≥15mm）、井周破损等影响行车安全性和舒适性时，应进行维修加固时的情况。沉陷严重（最大沉降≥15mm）是参照CJJ36-2016第12.2条中关于路面“坑槽”缺陷或病害的定义来进行界定的。同时，对检查井维修加固的施工步骤给出了相应的建议。

- 市政管线检查井井盖材质常采用球墨铸铁，其弹模约210GPa，而路面沥青混凝土弹模约1.2 GPa～1.6 GPa，二者之间相差百倍，二种材料间易出现不协调变形，导致应力集中，这也是检查井周边破损病害的主要原因之一。采用沥青混凝土进行检查井周边路面面层的修补，一般应结合防沉降井盖一起使用，防沉降井盖可以与路面材料一起变形，缓解材料变形不协调的问题。也可以采用中国科学院武汉岩土力学研究所联合武汉桥建集团和武汉市汉阳市政建设集团有限公司针对市政道路球墨铸铁检查与沥青柔性路面的刚柔过渡区，提出的C50黑色混凝土或黑色钢纤维混凝土浇注料进行路面检查井刚柔过渡区的修补，充分发挥钢纤维混凝土的坚固性、耐久性、抗拉性，改善混凝土的弹性模量，使其处于沥青混凝土和球墨铸铁之间，实现二者间的良好过渡。

- 既有路面检查井维修加固采用装配式检查井井盖时，应符合下列规定：

- a)井周路面切割，凿除路面面层，拆除旧井盖座和井座下部井筒，深度应大于装配式检查井井盖厚度3-5cm，宽度应大于装配式检查井井盖直径6-10cm，修整及清洁操作面，不能破坏下部路面结构；

- b)槽底处理。使用硬塑垫块或水泥砂浆对槽底进行调平，井周使用水泥砂浆坐浆，砂浆抗压强度不低于M10;

- c)安装装配式检查井井盖之前应在槽底摊铺一层级配碎石，碎石顶面与井周路面高差应大于装配式检查井井盖厚度1-2cm；

- d)装配式检查井井盖与路面高程齐平，允许偏差±3mm；

- e)装配式检查井井盖与路面缝隙应使用C30自密实细石混凝土填充密实，当现场施工路段不具备长时间封闭施工条件时，可使用快干水泥进行填充，快干水泥强度不得低于C50；

- 保湿养护，待填充的混凝土或快干水泥强度达到C30以上时方可开发交通。

- 10  质量检验

- 10.1  一般规定

- 10.1.2  检查井施工质量检验是保证其施工质量的基础。检查井的基槽开挖与地基处理、混凝土底板浇筑、井周回填土、井圈井盖安装施工，应作为质量检验的关键环节。

- 10.1.3  此条对既有检查井井周采用与道路同标号沥青混凝土进行维修加固时的质量检验方法做出规定。

- 11 维护管理

- 11.1～11.7  维护管理是保障检查井设施完好，消除井周破损、井盖沉陷严重、丢失等检查井病害的重要手段。因此，市政管线检查井应建立定期巡查制度，根据道路的类别、级别、维护等级分别制定巡查周期，巡查内容包括：逐座检查井盖（沉陷、破损、丢失、震响等）、井周破损等；抽检井室、井筒损坏情况。以道路为单位建立档案，建立检查井专项维护管理系统与快速反应的应急管理机制。

- 11.8～11.9  对于检查井盖的消声减震橡胶类材料与防坠落设施，应建立及时修复和定期更换制度。