| ICS | 91.010.30 |
| --- | --- |
| CCS | P32 |

42

湖北省地方标准

DB42/T XXXX—XXXX

| 湖北省住房和城乡建设厅 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 湖北省市场监督管理局 |  |

既有建筑屋面修缮技术规程

Technical specification for roof renovation of existing buildings

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX实施

XXXX - XX - XX发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  检查	2

6  材料	3

7  设计	5

8  施工	12

9  质量验收	20

10  质量保修与维护	22

11  标准实施及评价	23

附录A（资料性）  平屋面一级、二级防水设防方案	24

附录B（规范性）  湖北省地方标准实施信息及意见反馈表	26

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口管理。

本文件起草单位：武汉市民用建筑设计研究院有限责任公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、大禹伟业（北京）国际科技有限公司、湖北嘉贝乐建材股份有限公司、北京圣洁防水材料有限公司、武汉市绿建科技工程有限公司、中建三局第一建设工程有限责任公司、湖北工业大学、武汉市政工程设计研究院有限责任公司、湖北省建筑防水协会、荆门市建筑防水协会、湖北荆门建工集团有限公司、自逸超支化聚合物科技（武汉）有限公司、湖北元创国际建筑工程顾问有限公司、中建三局总承包建设有限公司。

本文件主要起草人：丁凇、李跃、饶世雄、杜昕、李斌、武文杰、饶铸、金仓、李延伟、贺志勇、张静、毛志海、贺行洋、邬家琪、桂春芳、安长青、殷人和、黄茂喜、张波、倪朋刚、李玉博、李寅玺、代三中、万一晖、郑文利、杨程。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-68873088，邮箱：bkc@hbszjt.net.cn。对本文件的有关修改意见建议请反馈至武汉市民用建筑设计研究院有限责任公司，联系电话：027-82825518，邮箱：811598155@qq.com；或者湖北省市场监督管理局，联系电话：027-88701945，邮箱：scjgysq@hubei.gov.cn。

既有建筑屋面修缮技术规程

范围

本文件规定了既有建筑平屋面、瓦屋面、金属屋面渗漏修缮的检查、材料、设计、施工、质量验收、质量保修与维护、标准实施及评价等要求。

本文件适用于既有建筑屋面工程的修缮。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB / T 14683 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB 45320 建筑防水卷材安全和通用技术规范

GB 45671 建筑防水涂料安全技术规范

GB 50207 屋面工程质量验收规范

GB 50345 屋面工程技术规范

GB 55022 既有建筑维护与改造通用规范

GB 55030 建筑与市政工程防水通用规范

GB 55032 建筑与市政工程施工质量控制通用规范

GB 55034 建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范

JC / T 482 聚氨酯建筑密封胶

JC / T 936 单组分聚氨酯泡沫填缝剂

JC / T 942 丁基橡胶防水密封胶粘带

JC/T 1041 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料

JC/T 2037 丙烯酸盐灌浆材料

JC/T 2041 聚氨酯灌浆材料

JC/T 2217 环氧树脂防水涂料

JGJ/T 53 房屋渗漏修缮技术规程

JGJ 63 混凝土用水标准

JGJ/T 316 单层防水卷材屋面工程技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

渗漏修缮 Leakage repair

对建筑屋面已发生渗漏部位进行防水维修或防水翻修，使其保持、恢复原有完好程度和防水性能的工程行为。

防水维修 Watertight Maintenance

对建筑屋面不能满足正常使用要求的防水层、细部构造，采取局部整修等措施，恢复其防水功能的工作。

防水翻修 Watertight Renovation

对建筑屋面不能满足正常使用要求的防水层、细部构造，采取整体更换等措施，恢复其防水功能的工作

检查 inspection

采用实地调查、观察或仪器检测的形式，寻找建筑屋面渗漏原因和渗漏范围的工作。

基本规定

    - 渗漏修缮应在结构安全的前提下进行，当渗漏部位存在结构安全隐患时，应由有相关资质单位进行结构加固后再进行渗漏修缮。

    - 渗漏修缮应遵循因地制宜、防排结合、科学选材、构造合理、综合治理的原则。

渗漏修缮前应进行现场检查，并应针对建筑屋面的具体特点，制定渗漏修缮设计文件。施工前应编制施工防水专项方案，制定针对性的安全防护措施和应急预案。

    - 渗漏修缮不应影响结构安全和使用功能，并应进行质量控制。工程全部完成后，应组织相关责任主体进行验收。

渗漏修缮应及时收集、整理渗漏修缮工程项目各环节的资料，建立、健全项目档案。相关档案资料应妥善保管；工程验收时，应同时移交相关档案。

渗漏修缮除应符合本标准的规定外，尚应符合GB 55022、GB 55030、GB 55032、JGJ/T 53及现行国家标准的有关规定。

渗漏修缮采用的新材料、新技术、新工艺应具有相应的标准及工程应用实践，并应经相关责任主体论证并符合GB 55030的性能规定后方可应用。

检查

渗漏修缮现场检查应包括下列主要内容，并编制书面报告。

工程所在位置的周围环境；

使用条件、气候变化和自然灾害对工程的影响；

防水层、细部构造和排水系统的现状及破坏程度；

渗漏原因、影响范围、结构安全和其他功能的损害程度；

屋面各类附加设施的完好情况及其连接节点的牢固程度；

现场作业条件。

现场检查宜采用下列方法：

- 走访、咨询相关用户、物业管理单位等；

检查背水面的渗漏部位、渗漏影响范围及渗漏程度，迎水面的工程现状、缺陷部位；

目视观察法及红外热成像法、微波测湿法等仪器检测；

雨后反复检查，划出标记，做好记录；

局部剔凿、拆除、剥露等微损勘验。

平屋面渗漏修缮检查应包括下列内容：

- 卷材、涂膜防水层裂缝、翘边、龟裂、张口、剥落、空鼓、流淌、腐烂、积水等破损程度；

檐口、檐沟、天沟、泛水、女儿墙、立墙、伸出屋面管道、阴阳角、水落口、变形缝等细部构造损坏状况；

排气管破裂、堵塞、通气不畅等损坏状况；

刚性防水层开裂、起砂、酥松、起壳等破损程度；

刚性分格缝内密封材料剥离、老化等损坏状况。

瓦屋面渗漏修缮检查应包括下列内容：

- 瓦件裂纹、缺角、破碎、风化、接缝、变形等损坏状况；

瓦件的搭接宽度、搭接顺序、接缝密缝性、平整度及牢固程度等损坏状况；

防水层老化、开裂等损坏状况；

檐口、檐沟、天沟、山墙、屋脊、泛水、上人孔、老虎窗和天窗等细部构造损坏状况。

金属屋面渗漏修缮检查应包括下列内容：

- 金属板老化锈蚀、紧固件松动等损坏状况；

防水层老化、开裂等损坏状况；

檐口、山墙、风机洞口、屋脊等细部构造密封情况或密封材料损坏状况；

屋面排水系统畅通状况，水落口、檐沟、天沟堵塞和积水等状况。

材料

一般规定

防水材料选用应符合下列规定：

- 材料性能应与工程使用环境条件相适应；

每道防水层厚度应满足防水设防的最小厚度要求；

防水材料影响环境的物质和有害物质限量应满足要求。

防水材料、灌注材料、密封材料的品种、规格、性能等应符合国家现行有关标准和设计的要求，并具有产品合格证书和性能检测报告，宜采用绿色、节能和环保型材料。

外露使用防水材料的燃烧性能等级不应低于B2级。

防水材料在运输和储存时应采取确保其质量和性能不受影响的防护措施。

挥发性材料应密封储存，妥善保管和处理，不得随意倾倒。

防水卷材和防水涂料

防水卷材、 防水涂料的安全和环保要求应分别符合GB 45320、GB 45671 的规定。

防水卷材接缝剥离强度和搭接缝不透水性要求应符合GB 55030的规定；

卷材防水层最小厚度应符合表1的规定；

卷材防水层最小厚度

| 防水卷材类型 |  |  | 卷材防水层最小厚度 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚合物改性沥青类防水卷材 | 热熔法施工聚合物改性防水卷材 |  | 3.0 |
|  | 热沥青粘结和胶粘法施工聚合物改性防水卷材 |  | 3.0 |
|  | 预铺反粘防水卷材(聚酯胎类) |  | 4.0 |
|  | 自粘聚合物改性防水卷材 (含湿铺) | 聚酯胎类 | 3.0 |
|  |  | 无胎类及高分子膜基 | 1.5 |
| 合成高分子类防水卷材 | 均质型、带纤维背衬型、织物内增强型 |  | 1.2 |
|  | 双面复合型 |  | 主体片材芯材0.5 |
|  | 预铺反粘防水卷材 | 塑料类 | 1.2 |
|  |  | 橡胶类 | 1.5 |

反应型高分子类防水涂料、聚合物乳液类防水涂料和水性聚合物沥青类防水涂料等涂料防水层最小厚度不应小于1.5mm，热熔施工橡胶沥青类防水涂料防水层最小厚度不应小于2.0mm。

灌注浆材料

灌浆用水泥性能指标应符合GB 175或其他相关水泥标准的规定，水泥的强度等级不宜低于42.5。当有抗腐蚀或其他要求时，应使用相应的特种水泥或通过试验确定水泥品种。

灌浆用水应符合JGJ 63的要求。

环氧树脂防水材料性能指标应符合JC/T 1041的规定。

聚氨酯灌浆材料性能指标应符合JC/T 2041的规定。

丙烯酸盐灌浆材料性能指标应符合JC/T 2037的规定。

水泥基渗透结晶型防水涂料性能应符合GB/T 18845的规定。

密封材料

硅酮建筑密封胶性能应符合 GB / T 14683的规定，聚氨酯建筑密封胶性能应符合JC / T 482的规定。

丁基橡胶防水密封胶粘带性能应符合 JC / T 942的规定。

聚氨酯泡沫填缝剂性能应符合JC / T 936的规定。

设计

一般规定

渗漏修缮工程应进行专项防水设计。根据修缮内容的复杂程度，用文字、符号、图纸进行书面表达和记录。

渗漏修缮相邻材料间及其施工工艺不应产生有害的物理和化学作用。

渗漏修缮工程中不得随意增加屋面荷载或改变原屋面的使用功能。

渗漏修缮设计前，应收集下列资料：

- 原屋面防水设计文件；

原屋面防水工程施工组织设计、施工方案及验收资料；

历次检查记录及修缮资料，包括修缮范围、方法、材料及效果；

渗漏修缮相关主管部门批文。

渗漏修缮设计应符合GB 50345、GB 55030等现行国家标准，条件不具备时，维修后防水层的防水性能应符合原设计要求。

防水节点构造设计的附加防水层采用防水涂料时，应设置胎体增强材料。

渗漏修缮应统筹考虑保温和防水的要求。保温隔热层应根据其破损面积的大小，进行局部维修或整体翻修。局部维修时，对具备改造条件的浸水保温层增设排水措施，潮湿保温层增设排气措施后再做防水层；整体翻修时，应对保温层增设排水和排气措施，保温屋面可采用防水保温一体化板施工。

渗漏修缮应根据屋面防水等级、使用要求、结合现场书面报告，找准渗漏部位，综合分析渗漏原因，确定采用局部防水维修或整体防水翻修措施。设计文件宜包括下列内容：

- 设计依据；

修缮要求及方法的说明；

屋面防水构造设计及细部节点修缮措施；

屋面排水系统修缮措施；

基层处理措施；

防水选用材料的厚度、规格及其主要性能；各构造层选用材料的种类、规格、厚度及主要性能；

屋面抗风设计；

接缝密封防水选用的材料及其主要性能。

渗漏修缮设计文件应与施工密切配合，当施工过程中出现检查资料、设计文件与施工现场不符时，应及时修改设计。

渗漏修缮选材要求

渗漏修缮选用的防水材料应依据屋面防水设防要求、建筑结构特点、渗漏部位及施工条件选定，并应符合下列规定：

- 外露使用的防水层，应选用耐紫外线、耐老化、耐腐蚀、耐酸雨等性能优良的防水材料；外露屋面沥青卷材防水层宜选用迎水面覆有矿物粒料保护的防水卷材；

上人屋面应选用耐水、耐霉菌性能优良的材料；多道防水设防宜采用复合防水做法。平屋面整体翻修的一级、二级防水设防方案宜按附录A选用。

渗漏修缮中多种材料复合使用时，应符合下列规定：

- 耐老化、耐穿刺的防水层应设置在最上层，不同材料之简应具有材性和工艺的相容性；

防水层应根据是否有保温层等因素，以及防水材料之间的相容性，可分开设置或叠层设置；

多道防水做法中，宜有一道防水层设置在混凝土结构表面，且宜采用具有防窜水性能的防水层；

两道高分子防水卷材不宜叠层设置；

沥青基防水卷材宜与沥青基防水涂料复合使用；

防水涂膜防水层宜设置在防水卷材防水层下面。防水卷材与防水涂料复合后的粘结剥离强度应符合GB 50345的规定；

非固化橡胶沥青防水涂料与卷材复合后的剥离破坏形式应为涂料内聚破坏；

挥发固化型水乳型防水涂料不宜作为防水卷材粘结材料使用；

合成高分子类卷材或非沥青类防水涂膜上面不得采用热熔型防水卷材；

水乳型或水泥基类防水涂料，应待涂膜实干后再采用冷粘铺贴卷材。

瓦屋面选材应符合下列规定：

- 瓦件及配套材料的产品规格宜统一；

主瓦及脊瓦应边缘整齐，表面光洁，不得有剥离、裂纹等缺陷，平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应准确；

沥青瓦边缘应整齐，切槽清晰，厚薄均匀，表面无孔洞、楞伤、裂纹、皱褶和起泡等缺陷；

瓦屋面修缮时，更换的瓦件应采取周定加强措施，坡屋面檐口修缮宜更换制品型檐沟及水落管；

柔性防水层破损及裂缝的维修宜采用与其类型、品种相同或相容性好的卷材、涂料及密封材料。

金属屋面选材应符合下列规定：

- 金属屋面渗漏修缮宜采用质量轻、耐老化性的防水卷材修缮，也可采用外露型防水涂料修缮，涂布时应夹铺胎体增强材料；

金属屋面用密封材料应采用高弹性、低模量和耐老化的材料。

混凝土屋面板渗漏修缮设计

灌注浆材料的选择宜符合下列规定：

- 注浆止水时，宜根据渗漏量、可灌性及现场环境等条件选择聚氨酯、丙烯酸盐或水泥基灌浆材料，并宜通过现场配合比试验确定合适的浆液固化时间；

- 有结构补强需要的渗漏部位，宜选用环氧树脂、水泥基或油溶性聚氨酯等固结体强度高的灌浆材料；

环氧树脂防水材料使用应符合下列规定：

- 环氧树脂灌浆材料宜用于混凝土屋面板的补强加固工程以及无饱和水、无流动水的潮湿裂缝防渗工程；

环氧树脂防水材料用于湿度≥85%或饱和水环境下的潮湿裂缝防渗工程，潮湿基面粘接强度不应低于干基面粘接强度且水中不离析；

环氧灌浆树脂材料宜进行现场配合比试验，根据浆材的可操作时间选择适宜的配比。

聚氨酯灌浆材料使用应符合下列规定：

- 聚氨酯灌浆材料不应用于有混凝土屋面板加固要求的防渗堵漏工程；

当渗漏水部位存在一定结构允许变形时，选用的聚氨酯灌浆材料弹性指标应具有相应的应变能力，且与基层有较好的粘结强度；

聚氨酯灌浆材料在存放和配制过程中不得与水接触，包装开启后宜一饮使用完。

丙烯酸盐灌浆材料使用应符合下列规定：

- 丙烯酸盐灌浆材料宜用于混凝土屋面板裂缝防渗工程，不得用于有补强要求的工程；

丙烯酸盐灌浆材料宜采用双液法进行灌注，胶凝时间大于30min的，可用单液法灌注。

水泥基渗透结晶型防水涂料宜用于混凝土屋面板微细缝隙。

混凝土屋面板裂缝应根据裂缝类型、宽度、深度等选用材料和修缮方式。可按表2选用。

混凝土屋面裂缝选用材料

| 裂缝类型 | 宽度范围（mm） | 选用材料 |
| --- | --- | --- |
| 微细裂缝 | ≤0.2 | 水泥基渗透结晶型防水涂料涂刷封闭或嵌缝修复； 非稀释型渗透环氧树脂涂刷封闭修复 |
| 深层裂缝 （深度5 mm～截面1/2） | ≤0.3 | 丙烯酸盐、水溶性聚氨酯灌浆材料修复； 非稀释高流动性弹性环氧树脂修复 |
| 贯穿性裂缝 | 0.3～1.0 | 油溶性聚氨酯、环氧树脂灌浆材料低压灌浆修复 |
| 贯穿性裂缝 | ＞1.0 | 水泥基、环氧树脂等灌浆材料修复 |
| 采用环氧树脂灌浆材料灌注浆时，必须保证修复部位干燥、清洁。 |  |  |

平屋面卷材防水层渗漏修缮设计

天沟、檐沟卷材开裂渗漏修缮应符合下列规定：

- 当渗漏点较少或分布零散时，应拆除开裂破损处已失效的防水材料，重新进行防水处理，防水维修后应与原防水层衔接形成整体，且不得积水；

渗漏严重的部位防水翻修时，宜先将已起鼓、破损的原防水层铲除、清理干净，并修补基层，再铺设卷材或涂布防水涂料附加层，然后重新铺设防水层，卷材收头部位应固定、密封。

泛水处卷材开裂、张口、脱落的修缮应符合下列规定：

- 女儿墙、山墙等高出屋面结构与屋面基层的连接处卷材开裂时，应先将裂缝清理干净，再重新铺设卷材或涂布防水涂料，新旧防水层应形成整体。卷材收头可压入凹槽内固定密封，凹槽距屋面找平层完成面高度不应小于250mm，上部墙体应做防水处理；

女儿墙泛水处收头卷材张口、脱落不严重时，应先清除原有胶粘材料及密封材料，再重新满粘卷材。上部应覆盖一层卷材，并应将卷材收头铺至女儿墙压顶下，同时应用金属压条钉压固定，并应用密封材料封闭严密，压顶应做防水处理。张口、脱落严重时应割除并重新铺设卷材；

混凝土墙体泛水处收头卷材张口、脱落时，应先清除原有胶粘材料、密封材料、水泥砂浆层至结构层，再涂刷基层处理剂，然后重新满粘卷材。卷材收头端部应裁齐，并应用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于 300mm，并应用密封材料封严。上部应采用金属板材覆盖，并应钉压固定、用密封材料封严。

女儿墙、山墙混凝土压顶开裂、剥落的修缮应符合下列规定：

- 混凝土压顶局部开裂、剥落时，应先剔除局部酥松混凝土后，再铺抹聚合物水泥防水砂浆或浇筑C20细石混凝土；

混凝土压顶开裂、剥落严重时，应先凿除酥松混凝土，再修补基层，然后在顶部可采用金属制品或混凝土制品压顶。压顶向内排水坡度不应小于5%，压顶内侧下端应做滴水处理。

变形缝渗漏的修缮应符合下列规定：

- 屋面水平变形缝渗漏修缮时，应先清除缝内原卷材防水层、胶结材料及密封材料，且基层应保持干净、干燥，再涂刷基层处理剂、缝内填充衬垫材料，并用卷材封盖严密，然后在顶部加扣混凝土盖板或金属盖板，金属盖板应做防腐蚀处理；

变形缝挡墙根部渗漏应按本文件7.4.2 a）的规定进行处理。

高低跨变形缝渗漏时，应先按本文件7.4.4a）的规定进行清理及卷材铺设，卷材应在立墙收头处用金属压条钉压固定和密封处理，上部再用金属板或合成高分子卷材覆盖，其收头部位应固定密封。

水落口防水构造渗漏修缮应符合下列规定：

- 横式水落口卷材收头处张口、脱落导致渗漏时，应拆除原防水层，清理干净，嵌填密封材料，新铺卷材或涂膜附加层，再铺设防水层；

直式水落口与基层接触处出现渗漏时，应清除周边已破损的防水层和凹槽内原密封材料，基层处理后重新嵌填密封材料，面层涂布防水涂料，厚度不应小于2mm。

伸出屋面管道根部渗漏修缮时，应先将管道周围的卷材、胶粘材料及密封材料清除干净至结构层，再在管道周围的找平层应抹出高度不小于30mm的排水坡。管道泛水处的防水层下应增设附加层，附加层在平面和立面的宽度均不应小于150mm，附加层可采用制品型配件。管道泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm，卷材收头应用金属箍箍紧和用密封材料封严，涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。

卷材防水层裂缝的维修应符合下列规定：

- 采用卷材维修有规则裂缝时，应先将基层清理干净，再沿裂缝单边点粘宽度不小于100mm卷材隔离层，然后在原防水层上铺设宽度不小于400mm卷材覆盖层，覆盖层与原防水层的粘结宽度不应小于150mm；

采用防水涂料维修有规则裂缝时，应先沿裂缝清理面层浮灰、杂物，再沿裂缝铺设隔离层，其宽度不应小于100mm，然后在面层涂布带有胎体增强材料的防水涂料，收头处密封严密；

对于无规则裂缝，宜沿裂缝铺设宽度不小于400mm卷材或涂布带有胎体增强材料的防水涂料。维修前，应沿裂缝清理面层浮灰、杂物。防水层应满粘满涂，新旧防水层应搭接严密；

对于分格缝或变形缝部位的卷材裂缝，应清除缝内失效的密封材料，重新铺设衬垫材料和嵌填密封材料。密封材料应饱满、密实，施工中不得裹入空气。

卷材接缝开口、翘边的维修应符合下列规定：

- 应清理原粘结面的胶粘材料、密封材料、尘土，并应保持粘结面干净、干燥；

采用热熔或胶粘方法将卷材接缝粘牢，并应沿接缝覆盖一层宽度不小于200mm的卷材密封严密；

接缝开口处老化严重的卷材应割除，并应重新铺设卷材防水层，接缝处应用密封材料密封严密、粘结牢固。

卷材防水层局部龟裂、发脆、起鼓、腐烂等的修缮应符合下列规定：

- 铲除缺陷部位边缘100mm范围内的防水层，并应将基层清理干净、修补平整；

采用卷材修缮时，修补卷材防水层与原防水层的搭接宽度宜大于或等于150mm，其搭接缝应粘结牢固、密封严密；

采用涂料修缮时，应按照修缮方案要求，重新涂布防水层，收头处应多遍涂刷并密封严密。

卷材防水层大面积渗漏丧失防水功能时，可全部铲除或保留原防水层进行防水翻修，并应符合下列规定：

- 防水层大面积老化、破损时，应全部铲除，并应按GB 50345的规定重新进行防水设计；

防水层大面积老化、局部破损时，在屋面荷载允许的条件下，宜在保留原防水层的基础上，增做防水层。防水卷材破损部分应铲除，面层应清理干净，必要时应用水冲刷干净。局部修补、增强处理后，应按GB 50345的规定重新敷设防水层。在聚氯乙烯防水卷材（PVC）、热塑性聚烯烃防水卷材（TPO）等外露型防水卷材的基础上增做防水层时，应采用相容性较好可外露高分子卷材进行维修。

平屋面涂膜防水层渗漏修缮设计

涂膜防水屋面泛水部位修缮时，应先清除泛水部位的涂膜防水层，将基层清理干净、干燥后，再增设防水附加层，附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm，然后设置防水层，防水层有效泛水高度不应小于250mm。

天沟水落口修缮时，应清理防水层及基层，天沟应无积水且干燥，水落口杯应与基层锚固。施工时，应先做水落口的密封防水处理及增强附加层，其直径应比水落口大200mm，再在面层涂布防水涂料。

涂膜防水层裂缝的修缮应符合下列规定：

- 对于有规则裂缝修缮，应先清除裂缝部位的防水涂膜，并将基层清理干净后嵌填柔性密封材料，待干燥后再沿缝干铺或单边点粘宽度300mm的卷材条做隔离层，然后在上面涂布涂膜防水层，涂料涂刷应均匀，新旧防水层搭接应严密，搭接宽度不应小于100mm；

对于无规则裂缝修缮，应先铲除损坏的涂膜防水层，并清除裂缝周围浮灰石及杂物，再沿裂缝涂布涂膜防水层，新旧防水层搭接应严密。

涂膜防水层起鼓、老化、腐烂等修缮时，应先将缺陷部位边缘100mm范围内的涂层及基层清理干净、修补平整，再涂刷基层处理剂，然后涂布涂膜防水层，新旧防水层搭接宽度不应小于100mm，外露边缘应用涂料多遍涂刷封严。

涂膜防水层大面积渗漏丧失防水功能时，可全部铲除或保留原防水层进行翻修，并应符合下列规定：

- 防水层大面积起鼓、腐烂、开裂及老化时，应全部铲除，全部铲除原防水层时，应将基层清理干净、修补平整，并应按GB 50345的规定重新进行防水设计；

防水层大面积老化、局部起鼓、腐烂、开裂时，在屋面荷载允许的条件下，宜在保留原防水层的基础上，增做防水层。保留原防水层时，应将起鼓、腐烂、开裂及老化部位防水涂料防水层清除，必要时应用水冲刷干净。局部修补、增强处理后后，应按GB 50345的规定重新敷设防水层。

平屋面刚性防水层渗漏修缮设计

刚性屋面泛水部位防水层开裂、张口、脱落的修缮应符合下列规定：

- 应先将泛水部位开裂、张口、脱落的防水层清除或重新满粘；

泛水部位的修缮应在泛水处用密封材料嵌缝，并应铺设卷材或涂布涂膜附加层；

当泛水处采用卷材防水层时，卷材收头应用金属压条钉压固定，并用密封材料封闭严密。

泛水根部结构渗漏严重的，应先清除泛水渗漏部位原1000mm范围内各构造层至结构层，并清理干净；修复基层，增铺防水层，恢复原防水层下部构造层，新做防水卷材与原防水层有效搭接，搭接宽度不小于150mm，再恢复刚性保护层，泛水部位根部预留分格缝，缝内采用密封材料嵌缝。

分格缝渗漏修缮应符合下列规定：

- 采用密封材料嵌缝时，缝槽底部应先设置背衬材料，密封材料覆盖宽度应超出分格缝每边50mm以上；采用铺设卷材或涂布有胎体增强材料的涂膜防水层修缮时，应清除高出分格缝的密封材料。面层铺设卷材或涂布有胎体增强材料的涂膜防水层应与板面贴牢封严。铺设防水卷材时，分格缝部位的防水卷材宜空铺，卷材两边应满粘，且与基层的有效搭接宽度不应小于100mm；

补做分格缝时，应先将混凝土凿成宽15mm-30mm、深20mm-25mm的缝，再清净缝内及其两侧的杂物、浮灰，然后用柔性密封材料分多次嵌缝。

有规则裂缝采用防水涂料维修时，宜选用高聚物改性沥青防水涂料或合成高分子防水涂料，并应符合下列规定：

- 应在基层补强处理后，沿缝设置宽度不小于100mm的隔离层，再在面层涂布带有胎体增强材料的防水涂料，且宽度不应小于300mm；

采用高聚物改性沥青防水涂料时，防水层厚度不应小于3mm，并应与改性沥青防水卷材复合使用；采用合成高分子防水涂料时，防水层厚度不应小于2mm；

涂膜防水层与裂缝两侧混凝土粘结宽度不应小于100mm。

有规则裂缝采用防水卷材维修时，应在基层补强处理后，先沿裂缝空铺隔离层，其宽度不应小于100mm，再铺设卷材防水层，宽度不应小于300mm，卷材防水层与裂缝两侧混凝土防水层的粘结宽度不应小于100mm，卷材与混凝土之间应粘贴牢固、收头密封严密。

有规则裂缝采用复合防水层维修时，应在基层补强处理后，先沿裂缝涂布防水涂料，其宽度不应小于300mm，厚度不应小于1.5mm，再铺设卷材防水层，宽度不应小于300mm，卷材防水层与裂缝两侧混凝土防水层的粘结宽度不应小于100mm，卷材与混凝土之间应粘贴牢固、收头密封严密。

有规则裂缝采用密封材料嵌缝维修时，应沿裂缝剔凿出15mm×15mm的凹槽或V槽，基层清理后，槽壁涂刷与密封材料配套的基层处理剂，槽底填放背衬材料，并在凹槽内嵌填柔性密封膏，密封材料应嵌填密实、饱满，防止裹入空气，缝壁粘牢封严。

宽裂缝维修时，应先沿缝嵌填聚合物水泥防水砂浆或掺外加剂的防水砂浆，再按本文件7.4.7中的a）或b）的规定进行维修。

混凝土面层因混凝土风化、起砂、酥松、起壳、裂缝等原因而导致局部渗漏时，应先将缺陷部位边缘100mm范围内清除干净，再浇水湿润，然后用聚合物水泥防水砂浆分层抹压密实、平整。

刚性防水层大面积渗漏丧失防水功能时，可全部铲除或保留原防水层进行防水翻修，并应符合下列规定：

- 刚性屋面进行防水翻修时，应采用柔性防水层；

在屋面荷载不允许时，应将刚性防水层拆除，修复防水基层，并应按GB 50345的规定重新进行防水设计；

在屋面荷载允许时，可将刚性防水层修补处理作防水基层，再按GB 50345的规定重新敷设防水层。

瓦屋面渗漏修缮设计

瓦屋面与山墙或突出屋面结构的交接处渗漏时，应在立面上安装柔性泛水带。柔性泛水带立面高度不小于100mm，与瓦件搭接不少于100mm，搭接缝不得处于仰角状态。柔性泛水带立面应固定在结构墙体上，并应采用密封胶进行封口和安装金属披水盖板。

瓦屋面天沟、檐沟渗漏修缮应符合下列规定：

- 混凝土结构的天沟、檐沟防水层的修缮应符合本文件7.4.1条的规定；

预制的天沟、檐沟应根据损坏程度决定局部维修或整体更换。

屋脊、压顶、泛水、气窗等部位渗漏或损坏严重时，宜进行整体翻修。

水泥瓦、粘土瓦和陶瓦屋面渗漏修缮应符合下列规定：

- 少量瓦件产生裂纹、缺角、破碎、风化时，应拆除破损的瓦件，并选用同一规格的瓦件予以更换并固定；

瓦件松动时，应拆除松动瓦件，重新铺挂瓦件于结构构件有效连接且坚实牢固；

块瓦大面积破损时，应清除全部瓦件，整体防水翻修；

混凝土结构屋面出现大面积渗漏的，应拆除屋面构造至结构板上进行结构裂缝修补，再进行屋面防水、保温、保护、屋面瓦的恢复，并应符合GB 50345的规定。

冷摊瓦、石棉瓦或白铁沥青玻纤瓦屋面修缮时，宜增设屋面板及油毡层。

沥青瓦屋面渗漏维修应符合下列规定：

- 沥青瓦局部老化、破裂、缺损时，应更换同一规格的沥青瓦；

沥青瓦大面积老化时，应全部拆除沥青瓦，并按国家标准GB 50345的规定重新铺设防水垫层或改性沥青防水卷材及沥青瓦；

沥青瓦屋面需整体翻修时，屋面系统宜采用干法屋面系统，其中卷材宜选用无胎自粘防水卷材（防滑系数＞0.5）。

瓦屋面防水层的修缮设计应符合本文件7.4和7.5的规定。

金属屋面渗漏修缮设计

金属屋面板材搭接缝处、采光板接缝处渗漏修缮应符合下列规定：

- 修补折弯屋面板；

- 金属板接缝、搭接等非暴露处宜采用丁基橡胶防水密封胶粘带密封；

通长缝隙的界面，宜采用聚氨酯密封胶条密封；

屋脊、檐口、天沟、山墙等处的压型金属板端部，宜根据金属压型板的波形，定形制作聚氨酯泡沫堵头封堵；

洞口、收边、搭接等暴露处应采用耐候型建筑密封胶密封；

密封堵漏、填空补缝、固定粘结，宜采用聚氨酯泡沫填缝剂。

金属屋面泛水部位渗漏修缮应符合下列规定：

- 金属板防水层屋面采光窗、出屋面孔洞及构件应进行防水处理，宜采用柔性泛水或可伸缩构造，采用防水涂料时，厚度不小于1.5mm，拼接缝等易开口部位应内增加筋层，采用合成高分子防水卷材时，厚度不小于1.2mm；

- 单层防水卷材屋面的阴角、阳角、檐口、水落口、变形缝、女儿墙、出屋面管道、穿出屋面短柱等细部构造宜采用与防水层同材质的预制阴角泛水、阳角泛水、穿出管道泛水等构件进行处理，并宜采用热风焊接方式与屋面防水层连接。

预制的天沟、檐沟应根据损坏程度决定局部维修或整体更换,天沟与金属面板交接处可采用密封胶密封或防水卷材粘接。

金属板渗漏修缮应符合下列规定：

- 金属板锈蚀情况一般，满足上人要求且可通过除锈、防腐达到使用基层需求时，可在其表面对外露柔性防水卷材层或防水涂料进行渗漏修缮；

少量锈蚀严重的金属板及檩条应在渗漏修缮前更换同一规格的构件；

金属板老化、锈蚀严重，丧失承载功能，不具备增加柔性防水层的条件时，需对原金属板进行拆除重做金属板。

金属板表面无防水层渗漏修缮应符合下列规定：

- 当在金属板基层上增加聚氯乙烯防水卷材（PVC）、热塑性聚烯烃防水卷材（TPO）、三元乙丙防水卷材（EPDM）等外露型防水卷材单层使用时，防水卷材的厚度，一级防水不应小于1.8mm，二级防水不应小于1.5mm；

防水垫层材料采用膜材且屋面坡度小于20%时，其不透水性应不小于2.0m水柱/2h，透气膜、反射隔热膜规格不应小于50g/㎡。采用自粘聚合物沥青防水垫层时，防水垫层的厚度不应小于1.0mm。

金属板表面有防水层渗漏修缮应符合下列规定：

- 防水层局部老化、破裂、缺损时，应采用与原防水材料相同品种、规格及主要物理性能的防水材料进行局部维修；

防水层大面老化时，应全部铲除防水材料，并按JGJ/T 316的规定对屋面进行设计。

施工

    - 一般规定

渗漏修缮施工应符合GB 55030、GB 55032等相关标准的规定。

渗漏修缮施工前应依据设计文件编制渗漏修缮专项施工方案。渗漏修缮方案宜包括原屋面设计概况、修缮建筑做法，施工工艺、施工质量控制、施工安全保证措施、验收要求、应急措施等内容。

渗漏修缮施工必须符合下列安全规定：

- 遇有雨、雪天或五级及以上大风时环境下，不应进行露天渗漏修缮施施工；

施工过程中遇有易燃、可燃物及保温材料时，严禁明火作业；

- 渗漏修缮施工现场应保障消防安全，按现行制度做好临时用电管理。需动火作业，必须办理动火作业审批程序，并配备相应的安全措施及安全监护人员后方可施工；

- 屋面周边和既有孔洞部位，必须按临边、洞口防护规定设置安全护栏和安全网；

- 坡屋顶作业时，应采取防滑措施，屋檐处应搭设防护栏杆；

- 特殊情况下无安全可靠措施时，施工人员必须配备安全绳固定牢固、安全带扣好保险钩；

- 施工施工现场应保持通风良好，施工人员应配备工作服、防滑鞋、防护手套、防护镜，急救箱等劳保用品。

防水材料及配套辅助材料进场时应提供产品合格证、质量检验报告、使用说明书、进场复验报告。防水卷材进场复验报告应包含无处理时卷材接缝剥离强度和搭接缝不透水性检测结果。

渗漏修缮工程应由专业队伍施工，作业人员应经岗位培训合格上岗。

施工前应对施工管理人员和作业人员进行交底，交底的内容应包括施工作业条件、施工方法、技术措施、质量标准以及安全环保措施等，并应保留相关记录。

渗漏修缮施工现场应符合下列规定：

- 施工过程中产生的建筑垃圾，应集中收集，并应及时清运至有关部门指定地点；

施工过程中，应采取防尘、降尘措施。施工现场的主要道路应采取其他扬尘控制措施；

施工屋面材料堆放，不应超高、超重，其均布荷载和集中荷载应满足屋面承载要求；

施工现场应设置安全出入口和警示标志。

防水维修时，仅对渗漏部位进行维修，不得破坏原有完好防水层和保温层，新旧防水层应顺茬搭接，并做密封处理。采用卷材防水维修时，新旧防水层搭接宽度不应小于150mm。采用涂膜防水维修时，新旧涂膜防水层搭接宽度不应小于100mm；

施工过程中应随时检查修缮效果，并应做好隐蔽工程施工记录；留存隐蔽工程及重点部位施工过程中的影像资料。

防水层施工时，应先做好基层和附加层的处理，防水层的收头应采取密封加强措施。施工过程中应做好完好防水层等部位的保护工作。

每道工序完工后，应经验收合格后再进行下道工序施工。每道工序完成后应及时做好成品保护措施。

防水层完工后，不得进行凿孔、打洞或重物冲击等有损屋面的作业。

施工过程中应采取防止杂物堵塞排水系统的措施。

防水层和保护层施工完成后，屋面应进行蓄水或淋水试验或雨后观察，检验合格后再进行下一道工序施工。

防水层施工完成后，后续工序施工不应损害防水层，防水层上堆放材料应采取防护隔离措施。

防水层施工应采取绿色施工措施，并应符合下列规定：

- 基层清理应采取控制扬尘的措施；

基层处理剂和胶粘剂应选用环保型材料；

液态防水涂料和粉末状涂料应采用封闭容器存放，余料应及时回收；

当防水卷材采用热熔法施工时，应控制燃料泄漏，高温或封闭环境施工，应采取措施加强通风；

当防水涂料采用热熔法施工时，应采取控制烟雾措施；

当防水涂料采用喷涂施工时，应采取防止污染的措施；

    - 基面施工

渗漏修缮基层处理应满足材料及施工工艺的要求，并应符合下列规定：

- 基层应坚实、平整和干燥，不得有浮浆、孔洞、裂缝、灰尘、油污等。；

阴角部位应抹成圆弧，圆弧半径宜为50mm；

排水坡度应符合设计要求，内部排水的雨水口周围应做成略低的凹坑；

金属屋面板锈蚀部位应进行除锈防锈，金属屋面板铆钉松动、脱落的，应加固处理。

采用基层处理剂时，其配制与施工应符合下列规定：

- 基层处理剂可采取喷涂法或涂刷法施工；

喷、涂基层处理剂前，应用毛刷对屋面节点、周边、转角等部分进行涂刷；

基层处理剂配比应准确，搅拌充分，喷、涂应均匀一致，覆盖完全，不得露底，待其干燥后应及时施工防水层。

    - 混凝土屋面板灌注浆施工

当采用水泥基渗透结晶型防水涂料材料进行填嵌密封时，应沿缝切割或剔凿成宽20mm、深25mm的凹槽，清理干净、喷水湿润后，涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，随即采用水泥基渗透结晶型混凝土缺陷修补材料嵌填压实；

采用灌注浆渗漏修缮时，注浆设备需配备压力表与流量计和超压自动保护装置，灌注浆施工压力控制应符合以下规定：

- 微细裂缝：0.4-0.6MPa；

静止裂缝：0.3-0.5MPa；

活动裂缝：0.2-0.3MPa；

贯穿裂缝：0.5-1.0MPa。

采用灌注浆渗漏修缮时，灌注浆深度与范围应符合以下规定:

- 非贯通裂缝灌注深度≥1.5倍裂缝深度，且延伸至裂缝末端外50mm；

贯通裂缝宜采用双面注浆，灌注至混凝土板背面溢出浆液；

渗漏点灌注浆应以渗漏点为中心，半径200mm范围内加密布孔。

采用灌注浆渗漏修缮时，施工应符合下列规定：

- 施工前用裂缝测宽仪对裂缝进行全面检查，确定裂缝宽度、长度和深度，标记出需处理的裂缝；

灌注浆施工前应凿除裂缝与空鼓部位松散混凝土，用角磨机沿裂缝打磨出“V”形槽，深度约15-20mm，用钢丝刷清除槽内灰尘、杂物，再用吹风机吹净，用防水砂浆或环氧树脂胶泥封堵，防止灌浆时漏浆，背水面遇有渗水、明水时使用速凝防水砂浆等材料临时封堵明水并埋设引流管；

埋设注浆针头应沿裂缝每隔200-300mm设置一个注浆针头，在裂缝交叉处、端部等关键部位加密布置。针头应垂直插入裂缝，确保牢固，用封缝材料密封针头周围；

灌注浆施工应先灌注细裂缝，再处理宽裂缝，先低位后高位,当相邻注浆孔有浆液流出时，停止当前孔灌浆，移至下一孔继续,灌注浆深度宜达到裂缝底部，贯穿裂缝需确保浆液从另一侧溢出；

灌注浆施工时应按低压慢注→逐步升压→稳压充盈三步法施工，压力控制应符合8.3.2规定,压力稳定后保持3-5分钟确保浆液饱满；

灌注浆完成后，待浆液固化拆除注浆针头用防水砂浆等密封材料将针孔补平。静态裂缝补平后涂刷聚合物水泥防水涂料，涂刷厚度≥2mm,动态裂缝补平后涂刷高弹性防水涂料，涂刷厚度≥1.5mm，裂缝两侧200mm附加胎体增强材料；

废液收集率应≥90%，禁止直接排入雨水管网。

采用环氧树脂防水材料渗漏修缮时，施工应符合下列规定：

- 细微裂缝、表面裂缝清理干净，局部裂缝点蘸涂刷非稀释型渗透环氧树脂涂刷封闭修复、密集裂缝表面喷涂非稀释型渗透环氧树脂进入裂缝末端固结灌缝；

深层裂缝（深度5mm-截面1/2）清理干净，迎水面无压或低压注入非稀释型高流动性弹性环氧树脂。

    - 卷材防水层施工

卷材防水层基层应坚实、平整、干净、干燥，应无孔隙、起砂和裂纹。基层的干燥程度应根据所选防水卷材的特性确定。

卷材防水层的施工环境温度应符合下列规定：

- 热熔法和焊接法不宜低于-10℃；

冷粘法和热粘法不宜低于5℃；

自粘法不宜低于10℃。

卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定：

- 檐沟、天沟卷材施工时，宜顺檐沟、天沟方向铺贴，搭接缝应顺流水方向；

当屋面坡度不大于3%时，卷材宜平行屋脊铺贴；当屋面坡度在3% -15%时，可平行或垂直于屋脊铺贴；当屋面坡度大于15%时，卷材宜垂直屋脊铺贴；上下层卷材不得相互垂直铺贴。

采用卷材修缮时，施工应符合下列规定：

- 在防水层破损或细部构造及阴阳角、转角部位，应铺设附加层；

卷材防水层应先沿裂缝单边点粘或空铺一层宽度不小于100mm的卷材，或采取其他能增大防水层适应变形的措施，然后再大面积铺设卷材；

卷材收头应固定密封；

卷材铺设宜采用满粘法施工，铺设完成的卷材防水层应平整顺直，不应有起鼓、张口、翘边等现象；

卷材双层铺贴时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开至少1/3幅宽，且不应互相垂直铺贴（详见图1）；同层相邻两幅卷材短边搭接错缝距离不应小于500mm（详见图2）；

双层卷材错缝示意图

标引序号说明：

1——横向搭接缝                     L1——纵向搭接缝宽度

2——纵向搭接缝                     L2——≥1/3幅宽

3——上下两层卷材纵向错开           L3——上下两层卷材纵向错开1/3-1/2卷材幅宽

同层相邻两幅卷材短边搭接错缝距离

标引序号说明：

3——横向搭接缝                     L4——短边搭接缝宽度≥80mm

4——纵向搭接缝                     L5——同层相邻两幅卷材短边搭接错缝距离≥500mm

- 混凝土结构屋面防水卷材采用水泥基材料搭接粘接时，防水层长边不应大于45m；

- 卷材搭接缝部位应粘结牢固、封闭严密。防水卷材最小搭接宽度应符合表3的规定。

防水卷材最小搭接宽度（单位：mm）

| 防水卷材类型 | 搭接方式 | 搭接宽度 |
| --- | --- | --- |
| 聚合物改性沥青类防水卷材 | 热熔法、热沥青 | ≥100 |
|  | 自粘搭接(含湿铺) | ≥80 |
| 合成高分子类防水卷材 | 胶粘剂、粘结料 | ≥100 |
|  | 胶粘带、自粘胶 | ≥80 |
|  | 单缝焊 | ≥60,有效焊接宽度不应小于25 |
|  | 双缝焊 | ≥80,有效焊接宽度10×2十空腔宽 |

屋面水落口、天沟、檐沟、檐口及立面卷材收头等渗漏修缮施工应符合下列规定：

- 重新安装的水落口应牢固固定在承重结构上。当采用金属制品时应做防腐防锈处理；

混凝土立面的卷材收头应裁齐后压入凹槽，并用压条或带垫片钉子固定，最大钉距不应大于300mm，凹槽内用密封材料嵌填封严，凹槽距屋面完成面高度不应少于250mm；

立面铺设高聚物改性沥青防水卷材时，应处理掉表面破损防水卷材，再采用相应工艺使卷材与基层达到满粘效果，并宜减少短边搭接。

采用高聚物改性沥青防水卷材热熔渗漏修缮时，施工应符合下列规定：

- 火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中，幅宽内加热应均匀，应以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过分加热卷材；厚度小于 3mm 的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用热熔法施工；

卷材表面热熔后应立即铺设卷材，铺设时应排除卷材下面的空气，使之平展并粘贴牢固；

搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青为度，溢出的改性沥青宽度不应小于5 mm，宜为 8mm ，并宜均匀顺直。当接缝处的卷材上有细砂或矿物粒（片）料时，应先用火焰烘烤及清除干净后再进行热熔和接缝处理并用工具按压露出改性沥青胶结料，再进行搭接处理；

重新铺设卷材时应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲；

不得直接在水乳型、合成高分子防水涂料、高分子防水卷材或可燃性保温材料上进行热熔或热粘法施工；

施工作业区应配备消防灭火器材，应加强火源、热源等火灾危险源管理。

采用合成高分子防水卷材冷粘渗漏修缮时，施工应符合下列规定：

- 胶粘剂涂刷应均匀，不得露底、堆积；卷材点粘、条粘时，应按规定的位置及面积涂刷胶粘剂；

应根据胶粘剂的性能与施工环境、气温条件等，控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间；

铺贴卷材时应排除卷材下面的空气，并应辊压粘贴牢固；

铺贴的卷材应平整顺直，搭接尺寸应准确，不得扭曲、皱折。搭接部位的接缝应满涂胶粘剂，辊压应粘贴牢固；

合成高分子卷材铺好压粘后，应将搭接部位的粘合面清理干净，并应采用与卷材配套的接缝专用胶粘剂，在搭接缝粘合面上应涂刷均匀，不得露底、堆积，应排除缝间的空气，并用辊压粘贴牢固；

合成高分子卷材搭接部位采用胶粘带粘结时，粘合面应清理干净，必要时可涂刷与卷材及胶粘带材性相容的基层胶粘剂，撕去胶粘带隔离纸后应及时粘合接缝部位的卷材，并应辊压粘贴牢固。低温施工时，宜采用热风机加热；

当采用织物内增强型合成高分子卷材时，织物外漏部位搭接缝口应用材性相容的密封材料封严。

采用合成高分子防水卷材焊接渗漏修缮时，施工应符合下列规定：

- 对热塑性卷材的搭接缝宜采用单缝焊或双缝焊，焊接应严密；

焊接前，卷材应铺放平整、顺直，搭接尺寸准确，焊接缝的结合面应清扫干净；

应先焊长边搭接缝，后焊短边搭接缝；

对于厚度大于1.2mm的卷材，T型相交部位在焊接前，应用刮刀对下层卷材边缘部位进行减薄；直角部位应剪成圆弧形；焊缝应平直，不应有漏焊、虚焊或过焊。

采用合成高分子防水卷材机械固定渗漏修缮时，其施工应符合下列规定：

- 固定件应与结构层连接牢固；

固定件间距应根据使用环境与条件确定，且不宜大于600㎜；

卷材防水层周边800mm范围内应满粘，卷材收头应采用金属压条钉压固定和密封处理；

细部构造宜采用同材质的预制配件进行处理；

当采用织物内增强型防水卷材时，织物外露部位应采用密封胶进行密封。

采用三元乙丙橡胶（EPDM）防水卷材渗漏修缮时，宜采用丁基橡胶防水密封胶粘带连接；可焊接型三元乙丙防水卷材应采用热风焊接连接。

采用聚合物水泥防水粘结料铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材渗漏修缮时，应符合下列规定：

- 聚合物水泥防水粘结料应按使用说明书要求控制加水量，基层应保持湿润；

卷材与基层应采用满粘法粘贴，粘结料应刮涂均匀，不应露底、堆积；

固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm；

卷材搭接缝表面应采用同类的粘结料密封覆盖，宽度不应小于100mm，厚度不应小于1.3mm；

在聚合物水泥粘结料硬化前，阴、阳角部位宜临时压紧。

    - 涂膜防水层施工

涂膜防水层基层应坚实、平整、干净、干燥，应无孔隙、起砂和裂纹。基层的干燥程度，应根据所选用的防水涂料特性确定。

涂膜防水层的施工环境温度应符合下列规定：

- 聚合物改性沥青溶剂型防水涂料和聚氨酯防水涂料施工环境气温宜为-5℃-35℃；

聚合物改性沥青水乳型防水涂料施工环境气温宜为5℃-35℃；

聚合物改性沥青热熔型防水涂料施工环境气温不宜低于-10℃；

聚合物水泥涂料施工环境气温宜为5℃-35℃。

采用涂膜防水层渗漏修缮施工，应符合下列规定：

- 双组分或多组分防水涂料配比应准确，应采用电动机具搅拌均匀，已配制的涂料应及时使用；

防水涂料应多遍均匀涂布，涂膜总厚度应符合设计要求；

涂膜间夹铺胎体增强材料时，胎体增强材料宜选用40g/㎡-60g/㎡的无纺布，宜边涂布边铺胎体；胎体应铺贴平整，应排除气泡，并应与涂料粘结牢固。在胎体上涂布涂料时，应使涂料浸透胎体，并应覆盖完全，不得有胎体外露现象。最上面胎体上部的涂膜厚度不宜小于1.0㎜；

涂膜施工应先做好细部处理，再进行大面积涂布；

大面积施工时宜采用机械喷涂，刷涂时应多遍涂覆成膜；喷涂作业前，对易污染部位应采取遮挡措施；

屋面转角及立面的涂膜应薄涂多遍，不应流淌和堆积；

除可外露使用的防水涂料外，涂膜固化后应及时进行保护层施工；

新旧防水层搭接宽度不应小于100mm；

当遇有降雨时，未完全固化的涂膜应覆盖保护；

涂膜防水层的收头，应采用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严；

对已开裂、渗水的部位，应凿出V槽后再嵌填密封材料，并增设一层或多层带有胎体增强材料的附加层；

涂膜防水层应沿裂缝增设带有胎体增强材料的空铺附加层，其空铺宽度宜为100mm。

采用聚氨酯防水涂料、单组分聚脲防水涂料及聚甲基丙烯酸甲酯防水涂料渗漏修缮时，施工应符合下列规定：

- 基层应坚实、平整、干燥、干净；

采用涂刷法施工时，应多遍涂覆成膜；

普通聚氨酯涂膜固化后应尽快采取保护措施，避免暴晒。

采用聚合物水泥防水涂料渗漏修缮时，施工应符合下列规定：

- 基层表面应坚实、干净且无明水；

应有专人配料、计量，搅拌均匀，不得混入已固化或结块的涂料，配好的涂料应在规定时间内使用完。

采用喷涂速凝橡胶沥青防水涂料渗漏修缮时，施工应符合下列规定：

- 基层应坚实、平整、干燥，干净；

喷涂作业前，应按照同一方向对A组分进行缓慢、充分搅拌。不得在喷涂现场向A组分或B组分中添加任何物质，B 组分应按说明书要求现场配制溶解完全后使用。；

喷枪嘴应垂直于基层，喷枪嘴距喷涂面宜为400～600mm，均匀移动。应按照先细部构造后整体喷涂的顺序连续作业，一次多遍、交叉喷涂达到设计厚度。在立面或坡面施工时，喷枪应按照从下向上，由低到高的顺序喷涂；

大面积喷涂作业宜分区完成，两次喷涂接槎宽度不应小于150mm；

施工过程中应避开阳光照射的高温时段，喷涂后应干燥12h以上方可进行下道工序施工。

采用非固化橡胶沥青防水涂料渗漏修缮时，施工应符合下列规定：

- 基层表面应无明水或灰尘；

应采用具有加热和计量等功能的专用设备施工；

低温施工时，基层表面应保持干燥，不应有结冰；

卷材铺贴宜与涂料施工同步进行。

接缝密封防水施工

密封防水部位的基层应符合下列规定：

- 基层应牢固，表面应平整、密实，不得有裂缝、蜂窝麻面、起皮和起砂等现象；

基层应清洁、干燥，应无油污、无灰尘；

嵌入的背衬材料与接缝壁间不得留有空隙；

密封防水部位的基层宜涂刷基层处理剂，涂刷应均匀不得漏涂。

采用改性沥青密封材料渗漏修缮时，施工应符合下列规定：

- 采用冷嵌法施工时，宜分次将密封材料嵌填在缝内，并应防止裹入空气；

采热灌法施工时，应由下向上进行，并宜减少接头；密封材料熬制及浇灌温度，应按不同材料要求严格控制。

采用合成高分子密封材料渗漏修缮时，施工应符合下列规定：

- 单组分密封材料可直接使用。多组分密封材料应根据规定的比例准确计量，拌和均匀。每次拌和量、拌和时间和拌和温度，应按所用密封材料的要求严格控制；

密封材料可使用挤出枪或腻子刀嵌填，嵌填应饱满，不得有气泡和孔洞；

采用挤出枪嵌填时，应根据接缝的宽度选用口径合适的挤出嘴，应均匀挤出密封材料嵌填，并由底部逐渐充满整个接缝；

一次嵌填或分次嵌填应根据密封材料的性能确定；

采用腻子刀嵌填时，应先将少量密封材料批刮在缝槽两侧，分次将密封材料嵌填在缝内，并防止裹入空气，接头应采用斜槎；

密封材料嵌填后，应在表干前用腻子刀进行修整；

多组分密封材料拌合后，应在规定时间内用完，未混合的多组分密封材料和未用完的单组分密封材料应密封存放；

嵌填的密封材料表干后，方可进行保护层施工；

对嵌填完毕的密封材料，应避免碰损及污染；固化前不得踩踏。

瓦屋面施工

更换的平瓦应铺设整齐，彼此紧密搭接，并应瓦榫落槽，瓦脚挂牢，瓦头排齐。

更换的沥青瓦应自檐口向上铺设，相邻两层油毡瓦，其拼缝及瓦槽应均匀错开。

每片沥青瓦不应少于4个油毡钉，油毡钉应垂直钉入，钉帽不得外露油毡瓦表面；当屋面坡度大于150％（56.3°）时，应增加油毡钉或采用沥青胶粘贴防止瓦材下滑。

    - 金属屋面施工

金属屋面板锈蚀部位应进行除锈防锈，可使用机械打磨（角磨机、钢丝刷）或喷砂处理，彻底清除锈蚀层、剥落涂层至金属基材露出，确保基面干燥、无污染。

金属屋面板局部锈蚀穿孔处，采用同材质金属板补焊（焊缝高度≥3mm），焊后打磨平整，并涂刷防锈底漆。

防水卷材可采用机械固定法、粘结法或压铺法；采用机械固定时，屋面持钉层的压型钢板基板厚度应不宜小于0.75mm，基板厚度在0.63mm～0.75mm 时应通过拉拔试验验证钢板强度，并需经过风荷载设计计算，基板厚度小于0.63mm，则固定钉应固定在钢结构檩条上。

质量验收

    - 一般规定

渗漏修缮施工完成后，应按规定程序和组织方式进行质量验收。

渗漏修缮工程验收前，施工单位应提交下列文件并归档：

- 渗漏修缮工程专项防水设计文件、设计文件会审记录和设计变更文件；

渗漏修缮主要材料的产品合格证、质量检验报告和必要的进场抽样复验报告；

施工组织设计或施工方案，技术交底、安全交底文件；

隐蔽工程防水层基层、防水层、防水附加层和细部节点的现场影像资料及验收记录；

工程质量检验记录、渗漏水处理记录；

淋水、蓄水或雨后检验记录；

防水层的基层、防水层及附加层、檐口、檐沟、天沟、泛水、天窗、变形缝、女儿墙压顶、出屋面设施和屋脊等细部节点修缮应留存现场影像资料，形成隐蔽工程验收记录。

渗漏修缮工程质量验收应符合下列规定：

- 屋面整体防水翻修时宜按修缮面积每100㎡抽查一处，每处为10㎡，且不得少于3处。局部防水维修时可抽查维修工程量的20％～30％；

接缝密缝防水宜按每50m抽查一处，每处应为5m；

细部构造部位逐一进行检查。

渗漏修缮工程完工后，应进行雨后观察或淋水、蓄水试验，并应符合下列规定：

- 采用雨后观察时，降雨应达到中雨量级标准；

采用淋水试验时，持续淋水时间不应少于2h；

檐沟、天沟、雨水口等应进行蓄水试验，其最小蓄水高度不应小于20mm，蓄水时间不应少于24h。

渗漏修缮质量验收除应符合本文件外，尚应符合GB 50207的规定。

主控项目

防水材料、灌注浆材料、密封材料及其配套材料的质量应符合设计要求，且与原防水层材性、工艺相容。

- 检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和进场复检报告。对于局部维修时，应根据合同约定是否对防水材料做进场复检。

渗漏修缮工程屋面不应有渗水，结构背水面无湿渍。屋面不得有积水现象，有排水要求的部位排水应顺畅。

检验方法：雨后观察、蓄水或淋水检查。

天沟、内檐沟和水落口等部位防水应符合设计要求，并不应有渗漏现象。

检验方法：蓄水高度20mm、24h后观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

阴阳角、外天沟、檐口、泛水、变形缝和伸出屋面设施等部位防水应符合设计要求，并不应有渗漏现象。

检验方法：雨后或进行淋水2h，观察检查。

密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固，不得有气泡、开裂、脱落等缺陷。

- 检验方法：观察检查。

一般项目

混凝土屋面灌注浆局部渗漏修缮时，裂缝表面应平整，封缝材料无开裂、脱落，灌浆效果均匀饱满。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

卷材铺贴方向和搭接宽度应符合设计要求，卷材搭接缝应粘（焊）结牢固，封闭严密，不得有皱折、翘边和空鼓现象。卷材收头应采取固定措施并封严。

检验方法：观察检查。

涂膜防水层应涂布均匀，平均厚度应符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度的80%。

- 检验方法：针刺法或取样量测。

接缝宽度应符合设计要求，接缝宽度的允许偏差为±10%。

检验方法：尺量检查。

瓦屋面整体修缮时，瓦件的规格、品种、质量应符合修缮设计方案要求；局部维修时，应与原有瓦件规格、品种、色泽接近，外型应整齐，无裂缝、缺棱掉角等残次缺陷，新旧瓦件应顺茬搭接，相接吻合。

检验方法：观察检查。

上人屋面或其他有使用功能要求的面层，修缮后应按照原设计和修缮方案要求恢复使用功能。

检验方法：观察检查。

质量保修与维护

在保修范围和保修期限内出现的质量问题，渗漏修缮施工单位应履行保修义务。

渗漏修缮工程交付使用后，使用单位宜按下列规定进行定期或季节性检查、维护、清理，并应进行相关记录。检查发现影响屋面防水层正常使用的情况时，应进行评估、鉴定，并依据鉴定结果采取维修措施。

- 卷材、涂膜防水层外观质量状况、瓦件损坏状况，每12个月检查1次，并在雷、暴雨、暴雪、台风季节增加检查频次；

天沟积水与水落口堵塞情况、檐沟或天沟内灰尘、杂物、异物的堆积情况；天沟内防水材料完好状况，每6个月检查1次，并在雷、暴雨、暴雪、台风季节增加检查频次，应防止水落口、檐沟、天沟堵塞和积水。

严禁在屋面上凿孔打洞和重物冲击、使用明火或燃放烟花爆竹。严禁在裸露防水层上使用沥青、油脂、化学溶剂或其他可能对防水层使用寿命产生影响的物质。裸露的防水层上应防止刺穿或损坏。

金属屋面的防水密封胶达到材料正常使用年限时，应重新进行打胶密封。

标准实施及评价

结合实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。

制定标准实施方案，明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障（组织、制度、资金、人员和设备仪器等）、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。

针对相关方和具体对象/岗位进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。

标准实施主要在工程建设、维修改造等活动中开展。工程建设、技术改造活动标准实施的重点是落实国家的环境保护、健康、卫生、安全的要求。

标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。

对标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。

在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效果提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。

适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。

标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录B。

（资料性）
平屋面一级、二级防水设防方案

- 表A.1、表A.2分别表示了平屋面一级、二级防水做法和适用的防水等级。

平屋面一级防水设防方案

| 序号 | 防水层做法 |  | 防水等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上道 | 3.0mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材（PY类） | 一级防水 |
|  | 中道 | 3.0mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材（PY类） |  |
|  | 下道 | 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  |
| 2 | 上道 | 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类） | 一级防水 |
|  | 中道 | 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类） |  |
|  | 下道 | 2.0mm厚高强水性橡胶沥青防水涂料 |  |
| 3 | 上道 | 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜基） | 一级防水 |
|  | 中道 | 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜基） |  |
|  | 下道 | 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 |  |
| 4 | 上道 | 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类） | 一级防水 |
|  | 中道 | 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类） |  |
|  | 下道 | 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  |
| 5 | 上道 | 0.8mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材（芯材0.6）+1.3mm厚聚合物水泥防水粘结料 | 一级防水 |
|  | 中道 | 0.8mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材（芯材0.6）+1.3mm厚聚合物水泥防水粘结料 |  |
|  | 下道 | 1.5mm反应型高分子防水涂料 |  |
| 6 | 上道 | 1.5mm厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | 一级防水 |
|  | 中道 | 0.8mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材（芯材0.6）+1.3mm厚聚合物水泥防水粘结料 |  |
|  | 下道 | 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） |  |
| 7 | 上道 | 1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材 | 一级防水 |
|  | 中道 | 1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材 |  |
|  | 下道 | 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） |  |
| 8 | 上道 | 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜基） | 一级防水 |
|  | 中道 | 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜基） |  |
|  | 下道 | 1.5mm厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 |  |
| 9 | 上道 | 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜基） | 一级防水 |
|  | 中道 | 1.5厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 |  |
|  | 下道 | 1.5厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 |  |
| 10 | 上道 | 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类） | 一级防水 |
|  | 中道 | 1.5厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 |  |
|  | 下道 | 1.5厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 |  |

平屋面二级防水设防方案

| 序号 | 防水层做法 |  | 防水等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上道 | 0.8mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材（芯材0.6）+1.3mm厚聚合物水泥防水粘结料 | 二级防水 |
|  | 下道 | 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） |  |
| 2 | 上道 | 3.0mm厚（SBS）弹性体改性沥青防水卷材（PY类） | 二级防水 |
|  | 下道 | 1.5mm厚高强水性橡胶沥青防水涂料 |  |
| 3 | 上道 | 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类） | 二级防水 |
|  | 下道 | 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  |
| 4 | 上道 | 0.8mm聚乙烯丙纶复合防水卷材（芯材0.6）+1.3mm厚聚合物水泥防水粘结料 | 二级防水 |
|  | 下道 | 0.8mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材（芯材0.6）+2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  |
| 5 | 上道 | 1.5mm厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | 二级防水 |
|  | 下道 | 0.8mm聚乙烯丙纶复合防水卷材（芯材0.6）+1.3mm厚聚合物水泥防水粘结料 |  |
| 6 | 上道 | 3.omm厚聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | 二级防水 |
|  | 下道 | 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 |  |
| 7 | 上道 | 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜基） | 二级防水 |
|  | 下道 | 1.5mm厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 |  |
| 8 | 上道 | 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类） | 二级防水 |
|  | 下道 | 1.5mm厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 |  |
| 9 | 上道 | 3．0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类） | 二级防水 |
|  | 下道 | 1.5mm硅烷改性聚醚防水涂料 |  |
| 10 | 上道 | 1.5mm厚自粘自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） | 二级防水 |
|  | 下道 | 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 |  |
| 11 | 上道 | 3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类） | 二级防水 |
|  | 下道 | 1.5mm厚高强水性橡胶沥青防水涂料 |  |
| 12 | 上道 | 3.0mm（SBS）弹性体改性沥青防水卷材（PY类） | 二级防水 |
|  | 下道 | 1.5mm厚高强水性橡胶沥青防水涂料 |  |
| 13 | 上道 | 1.5mm热塑性聚烯烃防水卷材（TPO） | 二级防水 |
|  | 下道 | 1.5mm厚硅烷改性聚醚防水涂料 |  |

（规范性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

- 表B.1表示了湖北省地方标准实施信息及意见反馈表。

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 适用性 |  | 该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否相匹配？ |  | □是 □否 |
|  | 协调性 |  | 该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？ |  | □是 □否 |
|  | 执行情况 |  | 标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展相关工作？ |  | □是 □否 |
| 实施信息 | 标准实施过程中是否存在阻力和障碍？ |  |  |  | □是 □否 |
|  | 实施过程中存在的主要问题 |  |  |  |  |
| 修改意见 | 总体 意见 |  | □适用 □修改 □废止 |  |  |
|  | 具体修改 意见 |  | 需修改章节： 具体修改意见： |  |  |
| 反馈渠道 | □标准化行政主管部门 □省直行业主管部门 □专业标准化技术委员会（工作组） □标准起草组（牵头起草单位） |  |  |  |  |
| 反馈人 | 姓名： 单位： 联系方式： |  |  |  |  |

填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准

复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》，可根据实际情况在

表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。

湖北省地方标准

既有建筑屋面修缮技术规程

条文说明

既有建筑屋面修缮技术规程

4.1 本条规定渗漏修缮应在结构安全的前提下进行。当增设太阳能、照明、通风等屋面设施时，应确保屋顶承重安全和防护安全，不应破坏防雷设施的有效性，渗漏修缮不宜增设屋面绿化改造。

4.2 本条防水设计原则的“防排结合”宜为：平屋面构造设计是“防排结合，以防为主”；缓坡屋面构造设计是“防排结合，功能各半”；陡坡屋面和金属屋面构造设计是“防排结合，以排为主”。

4.3 本条规定施工前应编制施工方案，制定针对性的安全防护措施，并应编制应急预案。施工中应保证相关人员的安全和健康，各项安全管理制度、安全生产管理体系应符合GB 55034的规定。

4.9 为了既鼓励创新，又保证渗漏修缮质量，本条要求渗漏修缮采用的新材料、新技术、新工艺应有相关产品标准、应用技术规程及工程实践，其性能应符合GB 55030的要求后方可应用。

5.1 c) 本条规定屋面渗漏修缮现场检查应检查屋面防水层大面及细部构造出现的弊病及渗漏现象，并应对排水系统及细部构造重点检查。

6.1.3 本条所指的“外露”，是指不覆盖任何保护层，直接接触并长期暴露于阳光、雨水、温差等外界因素下的使用条件。

6.2.1 与常规产品标准相比较，GB 55034通用规范及GB 45320GB 45671这3项强制性国家标准特别关注到了产品的燃烧性能、闪点、有害物质限量等，是针对防水卷材、防水涂料的工程应用、安全、环保、耐久等方面的底线要求，也是市场上所有防水卷材、防水涂料都应符合的标准规定。

7.1.2 本条规定了整体翻修复合材料、维修新旧材料要有相容性，相邻材料间及其施工工艺不应产生有害的物理和化学作用。

7.1.3 由于既有建筑使用年限较长，渗漏修缮需谨慎对待。为避免导致结构不安全，故规定不得随意增加屋面的荷载，不能将原不上人屋面改为上人屋面、或将原上人屋面改为种植屋面、或在屋面修建水景，更不允许将原有屋面进行改造做为功能空间使用等有损结构安全的做法。

- 7.1.4 a)本条规定收集原防水设计文件，至少应有屋顶平面图、屋面构造做法和屋面节点详图等。

7.1.8 本条规定防水翻修时应综合考虑防水保温效果、经济性以及节能减排等方面。防水保温一体化板为模块化拼装施工，取消了现场保温层、防水层和保护层的施工工序。该施工技术工序简单，安装快捷，可大幅缩短渗漏修缮工程的施工周期。后期可局部分块拆除和替换安装，有利于屋面渗漏修缮。

7.1.9 屋面渗漏往往出现在细部构造节点部位，构造节点问题是造成屋面渗漏水的主要原因。若屋面渗漏能确认是某一部位或构造细部节点问题造成的，应对某一部位、或者只对构造细部节点部位进行维修；当渗漏部位不能对应防水层破损部位，不能确定渗漏水部位时，宜将防水层整体拆除翻修。

7.3.1 本条规定的微细裂缝、深层裂缝，指裂缝深度不同，但均为非贯穿性裂缝。

7.3.6 当屋面板是预应力钢筋混凝土圆孔板采用灌注浆渗漏修缮时，应了解圆孔板是否进行了堵头处理。如未进行堵头处理，应设计提供堵头技术方案，以确保渗漏水治理效果。

8.1.1本条规定的渗漏修缮方案施工工艺包括基层处理措施、细部修缮措施、防水层，保温层功能恢复、施工保护措施等内容。

8.1.2 c) 动火作业和有限空间作业易发生安全事故，本条对动火作业和有限空间作业管理提出安全管理要求。

8.1.2 f) 坡屋面施工存在安全带上固定端较短不好固定情况，所以本条提出需要安全绳先固定好后，将安全带扣在安全绳上方可施工。

- 8.1.2 g）本条规定施工现场应保持通风良好，特别是灌注浆施工时，应防止有机溶剂挥发导致人体危害，施工人员需配备防护手套、防护镜，避免灌注浆材料接触皮肤和眼睛。

- 8.1.4 本条规定整体防水翻修时的防水材料及配套辅助材料进场要求，局部防水维修且面积不大时，由委托单位和施工单位协商防水材料及配套辅助材料的复验要求。

- 8.1.6 本条规定的屋面建筑垃圾应及时运走, 建筑垃圾临时停放和物料、器具堆放不得超高、超重，防止坍塌事故发生。

8.3.2 本条规定了裂缝不同宽度时的灌注浆施工压力控制值，如：微渗裂缝时配合止水针头采用高压渗透为0.4-0.6MPa；静止裂缝时采用稳压注浆为：0.3-0.5MPa；活动裂缝时采用低压柔性灌注为：0.2-0.3MPa；贯穿裂缝时采用双液注浆，先注环氧树脂后注水泥基：0.5-1.0MPa。8.3.4 b) 本条规定背水面遇有渗水、明水时使用速凝防水砂浆等材料临时封堵，速凝防水砂浆可采用堵漏王等材料。

8.3.4 f) 本条规定动态裂缝补平后涂刷高弹性防水涂料,高弹性防水涂料可采用聚脲等材料。

- 8.4.10  聚乙烯丙纶复合防水卷材性能指标应符合GB 45320 、 GB / T 18173.1的要求，工程中禁止使用再生料聚乙烯丙纶防水卷材，即以再生聚乙烯合成高分子材料为主体原料，添加多种助剂，表面复合丙纶无纺布，经压延等工艺成型的防水卷材。

- 9.1.5 屋面渗漏修缮涉及工序多，工程量大小不一，差别较大，很多修缮项目达不到GB 50300中规定的分项工程检验批的要求。为保证渗漏修缮工程质量，本条规定屋面整体翻修的质量验收按修缮面积划分检验批，零星工程按比例抽查验收；鉴于细部构造是防水工程的薄弱环节，故细部构造应全数检查。