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[bookmark: _Toc240476524][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口。
本文件起草单位：武汉市政工程设计研究院有限责任公司、东南大学、武汉市城市管理执法委员会、武汉市城市道路桥隧事务中心、武汉市江汉区城市管理执法局、武汉市硚口区城市管理执法局、城市道路桥梁管理中心、湖北省交通规划设计院股份有限公司、武汉市城市建设投资开发集团有限公司、武汉誉城建设集团有限公司、武汉市市政工程机械化施工有限公司、湖北省标准化与质量研究院。
本文件主要起草人：吕锦刚 刘新民 许银行 陈祺 郭炎军 陈兴涛 柳子尧 田辉黎 邱蒙 张守城 曹勇 朱长青 董永 陆建 马永峰 胡晓健 马涛 时爽 陈丰 赵瑶洋 夏萧菡 等。
本文件实施应用中的疑问，湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-68873088，邮箱：bkc@hbszjt.net.cn。在执行过程中如有意见和建议，请反馈至武汉市政工程设计研究院有限责任公司，地址:湖北省武汉市江汉区常青路40号，电话:027-85603515，邮箱270636201@qq.com，邮编430023。
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[bookmark: _Toc240476525][bookmark: BookMark3]引言
城镇道路沥青路面快速维修是针对局部路面病害，通过快速判定病害维养需求、快速确定合理维修方案，并采用可快速施工、快速恢复交通的维修方式，以提高病害处治效率，减少养护作业对城市交通运行的影响。为提升湖北省城镇道路沥青路面病害养护资源配置的科学性和养护处治的规范性，保障通行安全、提升驾驶舒适性、美化城市景观，规范城镇道路沥青路面病害维养需求分类分级和快速维修养护方案，制定本文件。
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[bookmark: BookMark4]

城镇道路沥青路面快速维修技术规程
[bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc240476526][bookmark: _Toc24884218]范围
[bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了城镇道路沥青路面病害分类分级和快速维修处治方式标准。
本文件适用于湖北省行政区域内城镇道路中机动车道沥青路面局部病害维养需求的分类分级和快速维修处治。
[bookmark: _Toc240476527]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 6343　泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定
GB/T 8813　硬质泡沫塑料 压缩性能的测定
GB/T 1040.1　塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则
GB/T 11547　塑料耐液体化学试剂性能的测定
CJJ 36　城镇道路养护技术规范
JTG F40　公路沥青路面施工技术规范
JTG 3420　公路工程水泥及水泥混凝土试验规程
JTG 5210　公路技术状况评定标准
JTG/T 5142-01　公路沥青路面预防养护技术规范
JT/T 280　路面标线涂料
JT/T 740　路面加热型灌缝胶
JT/T 969　路面裂缝贴缝胶
[bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc240476528]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc82435485-6f63-46b2-bd4c-92116262e215][bookmark: _Toc204800691][bookmark: _Toc198198022][bookmark: _Toc198300059][bookmark: _Toc193461326][bookmark: _Toc198197251][bookmark: _Toc198198291]
路面病害 pavement distress
道路表面由于车辆载荷、材料老化、环境作用等引起的物理形态和结构的变化。本标准中，特指城镇道路机动车道沥青路面的裂缝、车辙、沉陷、拥包、坑槽等。

局部病害 localized pavement distress
发生于城镇道路沥青路面局部位置，影响范围相对集中，尚未形成连续性分布或大范围扩展的单点路面病害。

快速维修 rapid repair
针对城镇道路沥青路面局部病害，采用可快速施工、快速开放交通的维修技术，在保证维修质量的前提下，缩短施工作业和养生时间，快速恢复交通，减少对交通运行影响的维修方式。
[bookmark: _Toc035d094c-30b6-4e44-ba1a-49b1c103e824][bookmark: _Toc193461328][bookmark: _Toc198198293][bookmark: _Toc198198024][bookmark: _Toc204800693][bookmark: _Toc198197253][bookmark: _Toc198300061]
路面病害维养需求等级 pavement distress repair priority level
根据路面病害对路面结构安全、交通运行安全、驾驶舒适性和城市景观等方面的影响综合确定的维养需求及优先程度分级。 
[bookmark: _Toc198198025][bookmark: _Toc198300062][bookmark: _Toc198197254][bookmark: _Toc204800694][bookmark: _Toc193461329][bookmark: _Toc198198294][bookmark: _Tocdfdc41d2-2235-4c15-95b6-3c515bbb6ea0][bookmark: _Toc193461330][bookmark: _Toc198198026][bookmark: _Toc198198295][bookmark: _Toc198300063][bookmark: _Toc198197255][bookmark: _Toc204800695]
路面结构安全效应 pavement structural safety effect
[bookmark: OLE_LINK1]表征路面病害发展对道路路面设施产生破坏的影响程度。
[bookmark: _Toc193461331][bookmark: _Toc204800696][bookmark: _Toc198197256][bookmark: _Toc198198027][bookmark: _Toc198198296][bookmark: _Toc198300064][bookmark: _Tocbdea824a-898d-4870-ae45-f1898c738f50][bookmark: _Toc198197257][bookmark: _Toc193461332][bookmark: _Toc204800697][bookmark: _Toc198198028][bookmark: _Toc198198297][bookmark: _Toc198300065]
交通运行安全效应 traffic operational safety effect
[bookmark: _Tocdbfce43d-1919-44aa-b4b6-fddb4d579613][bookmark: _Toc198198299][bookmark: _Toc204800699][bookmark: _Toc198197259][bookmark: _Toc193461334][bookmark: _Toc198198030][bookmark: _Toc198300067][bookmark: _Toc198198032][bookmark: _Toc198300069][bookmark: _Toc198197261][bookmark: _Toc204800701][bookmark: _Toc193461336][bookmark: _Toc198198301]表征路面病害对交通事故风险影响程度。

驾驶舒适性效应 driving comfort effect
表征路面病害对通过车辆的驾驶人体验舒适性与驾驶专注度的影响程度。

城市景观效应 urban landscape effect
表征路面病害对城市景观产生的影响程度。
[bookmark: _Toc198198033][bookmark: _Toc204800702][bookmark: _Toc240476529]符号
下列符号适用于本文件。
[bookmark: _Toc198197263][bookmark: _Ref193124292][bookmark: _Toc204800703][bookmark: _Toc240476530][bookmark: _Toc193461338]病害特征指标
d——病害宽度或高差，横纵裂缝采用宽度，龟裂和块状裂缝无此项，其他病害采用最低(高)处与路表高差，单位：毫米（mm）；
S——病害影响面积，横纵裂缝采用长度（m）乘以0.2，其他病害采用实际面积，为其平行于道路的最小外接矩形面积，单位：平方米（m²）。
[bookmark: _Toc240476531][bookmark: _Toc204800704]道路特征指标
v——道路速度参数；
——道路等级参数。
[bookmark: _Toc240476532][bookmark: _Toc204800705]病害影响评价指标
FI——结构安全指数；
TI——运行安全指数；
CI——驾驶舒适指数；
UI——城市景观指数；
SI——路面病害综合影响指数；
RI——路面病害综合维养需求指数。
[bookmark: _Toc240476533]快速维修性能指标
t固——免养生冷补沥青固化时间；
δb——短养生水激发冷补液断裂延伸率；
[bookmark: _Hlk198292394]σb——短养生水激发冷补液拉伸强度；
η60——短养生环氧树脂60min黏度；
δr——短养生环氧树脂断裂延伸率；
σr——短养生环氧树脂拉伸强度。
[bookmark: _Toc204800706][bookmark: _Toc240476534]基本规定
[bookmark: _Toc204800526][bookmark: _Toc193461341][bookmark: _Toc198300076][bookmark: _Toc198197266][bookmark: _Toc204800708][bookmark: _Toc198198037][bookmark: _Toc198198308][bookmark: _Toc6b71fdd4-f5d5-44fe-ae17-23959e11a588]城镇道路沥青路面的主要巡检方法有：
a) [bookmark: _Toc204800709][bookmark: _Toc193461342][bookmark: _Toc198198038][bookmark: _Toc198197267][bookmark: _Toc204800527][bookmark: _Toc198300077][bookmark: _Toc198198309]人工发现方法，包括道路养护巡查、交通警察巡逻、公共区域视频巡查、专用道路检测车巡查、无人驾驶航空器机载视频巡查等；
b) [bookmark: _Toc204800710][bookmark: _Toc193461344][bookmark: _Toc198197268][bookmark: _Toc198198039][bookmark: _Toc198198310][bookmark: _Toc204800528][bookmark: _Toc198300078]道路巡查管理系统及平台智能识别，使用综合车载检测、智能识别、可视化交互为一体的系统等。
[bookmark: _Toc198300079][bookmark: _Toc204800529][bookmark: _Toc198198040][bookmark: _Toc204800711][bookmark: _Toc193461345][bookmark: _Toc198197269][bookmark: _Toc198198311][bookmark: _Toc198300090][bookmark: _Toc198198051][bookmark: _Toc204800540][bookmark: _Toc193461356][bookmark: _Toc198198322][bookmark: _Toc198197280][bookmark: _Toc204800722]城镇道路沥青路面病害维养需求计算前应进行病害尺寸特征测量,测量方法应符合现行行业标准JTG 5210的有关规定。测量时，应充分保障测量人员安全，减轻测量对路段交通的影响。
城镇道路沥青路面病害所在路段道路等级信息，可通过查阅相关道路资料获得。
[bookmark: _Toc204800723][bookmark: _Toc198198052][bookmark: _Toc198300091][bookmark: _Toc204800541][bookmark: _Toc193461358][bookmark: _Toc198197281][bookmark: _Toc198198323]城镇道路沥青路面病害维养需求依据路面病害的路面结构安全效应、交通运行安全效应、驾驶舒适效应、城市景观效应综合计算。
应编制城镇道路沥青路面快速维修养护月度计划，综合考虑各方面因素，确定养护投资、规模，并对满足养护实施条件的路段积极实施养护。
城镇道路沥青路面快速维修养护应包括道路基本信息收集、路况调查与评价、决策、设计、施工、工程质量控制、后评估等工作内容。
城镇道路沥青路面快速维修养护实施后，路面应满足结构稳定、运行安全、行驶舒适和景观协调等要求，并应符合下列规定：
a) 路面结构完整、稳定，满足正常使用功能要求；
b) 路面具备良好的通行条件，保障车辆安全、稳定运行；
c) 路面平整，车辆行驶应平顺、舒适；
d) 路面外观完整、整洁，并与周边道路环境相协调。
城镇道路沥青路面快速维修养护应以机械化施工为主，加快施工效率，提高施工质量，采取措施减少施工作业对交通的影响，做到安全生产、文明施工、节约资源、保护环境。
[bookmark: _Toc204800724][bookmark: _Toc240476535]路面病害分类
[bookmark: _Toc204800543][bookmark: _Toc198198054][bookmark: _Toc198300093][bookmark: _Toc204800725][bookmark: _Toc198198325]城镇道路沥青路面病害主要分为坑槽病害、裂缝病害、车辙病害、拥包病害和沉陷病害等5类。
[bookmark: _Toc204800726][bookmark: _Toc198300094][bookmark: _Toc204800544][bookmark: _Toc198198055][bookmark: _Toc198198326]坑槽病害是因局部材料松散剥落形成的凹槽状破损，包括水损型坑槽与疲劳型坑槽。
[bookmark: _Toc198198056][bookmark: _Toc198300095][bookmark: _Toc204800727][bookmark: _Toc204800545][bookmark: _Toc198198327]裂缝病害是因温度应力或荷载疲劳导致的线性开裂，包括横向裂缝与纵向裂缝，根据病害形成机理可分为温缩型裂缝与荷载型裂缝。
[bookmark: _Toc204800728][bookmark: _Toc198198328][bookmark: _Toc198300096][bookmark: _Toc198198057][bookmark: _Toc204800546]车辙病害是因车辆荷载反复作用导致的路面层状永久变形，包括磨耗型车辙与结构型车辙。
[bookmark: _Toc198300097][bookmark: _Toc198198058][bookmark: _Toc204800547][bookmark: _Toc204800729][bookmark: _Toc198198329]拥包病害是因沥青混合料高温抗剪性不足引发的波浪状隆起变形，包括推移型拥包与膨胀型拥包。
[bookmark: _Toc204800548][bookmark: _Toc204800730][bookmark: _Toc198198330][bookmark: _Toc198300098][bookmark: _Toc198198059]沉陷病害是因路基或基层强度不足引发的局部下陷变形，包括结构型沉陷与荷载型沉陷。
[bookmark: _Toc204800731][bookmark: _Toc240476536]路面病害的路面结构安全效应 
[bookmark: _Toc204800732][bookmark: _Toc240476537]路面结构安全效应
路面病害的路面结构安全效应用结构安全指数FI表征。FI越高，说明路面病害对路面结构安全的影响越大。结构安全指数FI的确定应综合考虑病害类型、尺寸、所在道路等级因素。
[bookmark: _Toc204800733][bookmark: _Toc240476538]结构安全指数计算
路面病害结构安全指数计算见公式（1）：
		式(1)

式中：
——结构安全指数，若取值大于100，则取100；
——道路等级参数，快速路、主干路、次干路、支路分别采用1.1、1.0、0.9、0.8；
——影响面积，横纵裂缝采用长度（m）乘以0.2，其他病害采用实际面积（m2）；
——宽度或高差（mm），横纵裂缝采用宽度，龟裂和块状裂缝无此项，其他病害采用最低(高)处与路表高差；
——模型参数，取值见表1。
表1 病害路面结构安全指数模型参数
	病害类型
	模型参数
	参数值

	裂缝
	横纵裂缝
	
	14.03

	
	
	
	0.55

	
	
	
	0.65

	
	龟裂
	
	63.80

	
	
	
	0.51

	
	
	
	-

	
	块状裂缝
	
	26.72

	
	
	
	0.43

	
	
	
	-

	坑槽
	
	25.04

	
	
	0.60

	
	
	0.60

	车辙
	
	11.59

	
	
	0.50

	
	
	0.50

	拥包
	
	9.28

	
	
	0.47

	
	
	0.56

	沉陷
	
	7.90

	
	
	0.45

	
	
	0.54



[bookmark: _Toc240476539][bookmark: _Toc204800734]路面病害结构安全指数
城镇道路路面病害的结构安全指数在0至100之间，数值越高，其对路面结构安全的影响越大。
若病害的结构安全指数在及以上时，应进行维养。若病害的结构安全指数低于，应结合其它指数综合加权计算，得到综合维养需求得分以进行病害维养需求分级。
[bookmark: _Toc204800735][bookmark: _Toc204800653][bookmark: _Toc204800553][bookmark: _Toc240476540][bookmark: _Toc204800736]路面病害的交通运行安全效应
[bookmark: _Toc240476541][bookmark: _Toc204800737]交通运行安全效应
路面病害交通运行安全效应用运行安全指数TI表征。TI越高，对交通运行安全的影响越大。运行安全指数TI的确定应综合考虑病害类型、尺寸、所在道路等级因素。
[bookmark: _Toc204800738][bookmark: _Toc240476542]运行安全指数计算
路面病害运行安全指数计算见公式（2）：
		式(2)

式中：
——运行安全指数，若取值大于100，则取100；
——影响面积，横纵裂缝采用长度（m）乘以0.2，其他病害采用实际面积（m2）；
——宽度或高差（mm），横纵裂缝采用宽度，龟裂和块状裂缝无此项，其他病害采用最低(高)处与路表高差；
——道路速度参数，快速路、主干路、次干路、支路宜分别采用80、60、40、20；
——模型参数，取值见表2。
表2 路面病害运行安全指数模型参数
	病害类型
	模型参数
	参数值

	裂缝
	横纵裂缝
	
	3.40

	
	
	
	0.59

	
	
	
	1.56

	
	
	
	0.24

	
	
	
	4.88

	
	龟裂
	
	15.31

	
	
	
	-

	
	
	
	-

	
	
	
	0.25

	
	
	
	9.78

	
	块状裂缝
	
	1.73

	
	
	
	-

	
	
	
	-

	
	
	
	0.25

	
	
	
	15.69

	坑槽
	
	119.89

	
	
	0.24

	
	
	1.07

	
	
	0.28

	
	
	7.58

	车辙
	
	7.72

	
	
	0.10

	
	
	1.75

	
	
	0.31

	
	
	5.04

	拥包
	
	1.51

	
	
	0.11

	
	
	1.87

	
	
	0.29

	
	
	10.61

	沉陷
	
	1.25

	
	
	0.08

	
	
	1.58

	
	
	0.26

	
	
	9.72



[bookmark: _Toc204800739][bookmark: _Toc240476543]路面病害运行安全指数
城镇道路路面病害的运行安全指数在0至100之间，数值越高，其对交通运行安全的影响越大。
若路面病害的运行安全指数在及以上时，应进行维养。若病害的运行安全指数低于，应结合其它指数综合加权计算，得到综合维养需求得分以进行病害维养需求分级。
[bookmark: _Toc204800740][bookmark: _Toc204800558][bookmark: _Toc204800658][bookmark: _Toc204800741][bookmark: _Toc240476544]路面病害的驾驶舒适性效应
[bookmark: _Toc204800742][bookmark: _Toc240476545]驾驶舒适性效应
路面病害驾驶舒适性效应用驾驶舒适指数CI表征。CI越高，对驾驶舒适性的影响越大。驾驶舒适指数CI的计算应综合考虑病害类型、尺寸、所在道路等级因素。
[bookmark: _Toc240476546][bookmark: _Toc204800743]驾驶舒适指数计算
路面病害驾驶舒适指数计算见公式（3）：
		式(3)

式中：
——驾驶舒适指数，若取值大于100，则取100；若取值小于0，则取0；
——影响面积，横纵裂缝采用长度（m）乘以0.2，其他病害采用实际面积（m2）；
——宽度或高差（mm），横纵裂缝采用宽度，龟裂和块状裂缝无此项，其他病害采用最低(高)处与路表高差；
——速度参数，快速路、主干路、次干路、支路宜分别采用80、60、40、20；
， ——模型参数，取值见表3所示。

表3 路面病害驾驶舒适指数模型参数
	病害类型
	模型参数
	参数值

	裂缝
	横纵裂缝
	
	1.21

	
	
	
	1.29

	
	
	
	4.82

	
	
	
	0.27

	
	
	
	13.70

	
	龟裂
	
	18.67

	
	
	
	0.69

	
	
	
	-

	
	
	
	0.32

	
	
	
	11.13

	
	块状裂缝
	
	13.56

	
	
	
	0.54

	
	
	
	-

	
	
	
	0.30

	
	
	
	10.52

	坑槽
	
	1.02

	
	
	1.17

	
	
	7.93

	
	
	0.40

	
	
	26.49

	车辙
	
	0.94

	
	
	1.23

	
	
	3.79

	
	
	0.33

	
	
	5.26

	拥包
	
	0.92

	
	
	1.28

	
	
	3.87

	
	
	0.34

	
	
	1.88

	沉陷
	
	0.84

	
	
	1.25

	
	
	3.54

	
	
	0.31

	
	
	1.83



[bookmark: _Toc204800744][bookmark: _Toc240476547]路面病害驾驶舒适指数
城镇道路路面病害的驾驶舒适指数在0至100之间，数值越高，对驾驶舒适性的影响越大。
路面病害的驾驶舒适性指数应结合其它指数综合加权计算，得到综合维养需求得分以进行病害维养需求分级。
[bookmark: _Toc204800745][bookmark: _Toc204800663][bookmark: _Toc204800563][bookmark: _Toc204800746][bookmark: _Toc240476548]路面病害的城市景观效应
[bookmark: _Toc240476549][bookmark: _Toc204800747]城市景观效应
路面病害城市景观效应用城市景观指数UI表征。UI越高，其对城市景观的影响越大。城市景观指数UI的确定应综合考虑病害类型、尺寸、道路维养等级因素。
[bookmark: _Toc240476550][bookmark: _Toc204800748]病害城市景观指数计算
路面病害城市景观指数计算见公式（4）：
		式(4)

式中：
——城市景观指数，若取值大于100，则取100; 若取值小于0，则取0；
——道路等级参数，快速路、主干路、次干路、支路分别采用1.1、1.0、0.9、0.8；
——影响面积，横纵裂缝采用长度（m）乘以0.2，其他病害采用实际面积（m2）；
——宽度或高差（mm），横纵裂缝采用宽度，龟裂和块状裂缝无此项，其他病害采用最低(高)处与路表高差；
， ——模型参数，取值见表4。
表4 路面病害城市景观模型参数
	病害类型
	模型参数
	参数值

	裂缝
	横纵裂缝
	
	3.51

	
	
	
	1.20

	
	
	
	14.02

	
	
	
	17.88

	
	龟裂
	
	51.50

	
	
	
	1.14

	
	
	
	-

	
	
	
	20.29

	
	块状裂缝
	
	17.80

	
	
	
	1.07

	
	
	
	-

	
	
	
	23.14

	坑槽
	
	115.69

	
	
	1.10

	
	
	13.50

	
	
	12.63

	车辙
	
	9.11

	
	
	1.05

	
	
	17.28

	
	
	11.45

	拥包
	
	9.62

	
	
	0.65

	
	
	7.37

	
	
	18.34

	沉陷
	
	7.72

	
	
	0.63

	
	
	6.15

	
	
	15.06


[bookmark: _Toc204800749][bookmark: _Toc240476551][bookmark: _Hlk198132231]路面病害城市景观指数
城镇道路路面病害的城市景观指数在0至100之间，数值越高，其对城市景观的影响越大。
路面病害的城市景观指数应结合其它指数综合加权计算，得到综合维养需求得分以进行病害维养需求分级。
[bookmark: _Toc204800750][bookmark: _Toc240476552]路面病害维养需求分级
[bookmark: _Toc204800568][bookmark: _Toc204800668][bookmark: _Toc204800570][bookmark: _Toc204800752][bookmark: _Toc204800751][bookmark: _Toc204800670][bookmark: _Toc204800753][bookmark: _Toc204800754][bookmark: _Toc198198348][bookmark: _Toc198197310][bookmark: _Toc198198077][bookmark: _Toc198300116]城镇道路沥青路面病害综合影响指数SI由病害的路面结构安全效应、交通运行安全效应、驾驶舒适性效应和城市景观效应四个维度的指数得分加权计算。SI的计算见公式（5）：
		式(5)
式中：
—— 在  中的权重；
—— 在  中的权重；
—— 在  中的权重；
—— 在  中的权重；
对普通道路，分别取0.4，0.35，0.15，0.1；
对重要商圈、政府部门等敏感区域， 宜分别取0.25，0.25，0.25，0.25，具体权重可根据实际需求调整。
[bookmark: _Toc204800756]城镇道路沥青路面病害依据病害的综合维养需求指数RI进行分级，RI计算见公式（6）。
		式(6)
[bookmark: _Toc204800758]城镇道路沥青路面病害依据综合维养需求指数 RI 分为三级，各等级标准见表5。
表5 城镇道路沥青路面病害维养需求等级
	综合维养需求指数
	
	
	

	维养需求等级
	I级
	II级
	III级


[bookmark: _Toc204800577][bookmark: _Toc204800677][bookmark: _Toc204800678][bookmark: _Toc204800578][bookmark: _Toc204800761][bookmark: _Toc204800760][bookmark: _Toc204800759][bookmark: _Toc204800680][bookmark: _Toc204800580][bookmark: _Toc204800679][bookmark: _Toc204800762][bookmark: _Toc204800579][bookmark: _Toc198198081][bookmark: _Toc198300120][bookmark: _Toc198198352][bookmark: _Toc204800763][bookmark: _Toc198197314]I级病害应立即维养。
[bookmark: _Toc198198082][bookmark: _Toc198300121][bookmark: _Toc198198353][bookmark: _Toc198197315][bookmark: _Toc204800764]II级病害宜按照综合加权得分排序依次维养。当道路的结构安全、运行安全、驾驶舒适或城市景观存在特殊需求时，可依据相应指数得分进行排序维养。其中，暂未维养的病害宜每月定期巡查不少于一次。
[bookmark: _Toc204800765][bookmark: _Toc198300122][bookmark: _Toc198198354][bookmark: _Toc198198083][bookmark: _Toc198197316]III级病害可暂不维养，宜每季度定期巡查不少于一次。
针对城镇交通高频次、高负荷的运行特点，应维养的病害宜采用快速维修技术。
城镇道路沥青路面病害维修技术应根据病害类型、病害特征、维修类别、施工环境及开放交通时限等因素综合确定，宜按表6进行选择。
表6 城镇道路沥青路面病害维养需求
	病害类型
	病害特征
	维修类别
	维修技术
	适用范围

	裂缝

	横纵
裂缝
	d＜10mm
	快速维修
	灌缝、贴缝
	适用于非结构性表面裂缝的封闭处治

	
	
	d≥10mm
	快速维修
	高聚物注浆
	适用于以沥青面层内部裂缝为主的病害处治

	
	
	
	
	地聚物注浆
	适用于基层或路基局部病害引起的裂缝处治

	
	龟裂
	
	常规维修
	带状挖补
	适用于由基层或路基病害引起的结构性裂缝，处治深度应达到受损结构层

	
	
	-
	快速维修
	坑槽快速维修技术
	适用于局部龟裂病害，可按坑槽修补方法进行处治

	
	
	-
	常规维修
	局部铣刨重铺
	适用于病害范围较大或面层破损较严重的龟裂处治

	
	块状裂缝
	S＜40m2
	快速维修
	灌缝、贴缝
	适用于以表面裂缝为主、路面结构整体稳定的块状裂缝处治

	
	
	
	
	高聚物注浆
	适用于以沥青面层内部裂缝为主的块状裂缝处治

	
	
	S≥40m2
	常规维修
	铣刨重铺
	适用于病害范围较大或裂缝伴随明显面层破损的块状裂缝处治

	坑槽
	-
	快速维修
	冷料冷补
	适用于应急抢修或不具备热拌施工条件的坑槽处治，必要时后续实施永久性修复

	
	
	
	免养生溶剂型冷补
	适用于需快速开放交通条件下的坑槽修补

	
	
	
	免养生环保型冷补
	适用于需快速开放交通且对施工环境要求较高的坑槽修补

	
	
	
	短养生水激发冷补
	适用于潮湿或多雨条件下的坑槽快速修补

	
	-
	常规维修
	就地热修补
	适用于沥青面层局部病害的现场加热再生修补

	
	
	
	热料热补
	适用于具备热拌混合料供应条件的集中维修作业

	车辙
	d≤5mm
	快速维修
	微表处
	适用于以表面功能恢复为主的轻、中度车辙处治

	
	5mm＜d＜15mm
	快速维修
	超薄罩面
	适用于以表面功能恢复为主的轻、中度车辙处治

	
	d≥15mm
	常规维修
	局部铣刨重铺
	适用于局部较严重车辙或面层材料失稳病害

	
	
	
	铣刨重铺
	

	拥包
	-
	快速维修
	短养生环氧基冷补
	适用于对高温稳定性和抗推移性能要求较高的局部拥包修补

	
	-
	常规维修
	就地热再生
	适用于沥青面层材料可再生且具备专用施工设备条件的拥包处治

	
	
	
	局部铣刨重铺
	铣平波浪拥包的鼓起部分，波谷部位填充热拌沥青混合料

	
	
	
	整体铣刨重铺
	适用于病害范围较大或面层整体失稳的拥包处治

	沉陷
	d<20mm
	快速维修
	沥青混合料填补整平
	适用于路面略有下沉、无破损或仅有少量轻微裂缝时

	
	d≥20mm
	常规维修
	结构性铣刨重铺
	适用于由基层、路基或桥涵台背等结构性病因引起的沉陷处治


路面病害处治宜根据病害影响层位和范围合理确定处治层级。沉陷宜采用结构性处治，车辙、拥包宜采用面状处治，裂缝和坑槽宜采用局部点线状处治。当同一路段存在多类病害或病害相互关联时，处治顺序宜按照结构性处治、面状处治、局部点线状处治的顺序确定。
12  [bookmark: _Toc240476553]裂缝病害快速维修技术
12.1  裂缝处治一般要求
1　 
1.1　 
裂缝处治时机应根据裂缝类型特点、严重程度及原因确定，并采取适宜的处治措施，及时进行裂缝封闭。
裂缝处治可采用灌缝、贴缝、带状挖补方式，或进行组合使用。
裂缝宽度在10mm以内的，宜采用灌缝机进行灌缝处理。
裂缝宽度在10mm及以上的，应除去已松动的裂缝边缘，清除缝中杂物，用细粒式热拌沥青混合料或乳化沥青混合料进行处理。
因基层及土基强度不足引起的裂缝，应先处理基层和土基后，再修复面层。
裂缝处治后出现明显变形、唧泥等破坏的，应采用带状挖补方法进行彻底处理，对损坏的基层宜采用大粒径透水性沥青混合料进行回填处理,面层应采用与原沥青混凝土面层相同的材料进行修补，并做好纵横向排水沟处理措施。
重度局部块裂、龟裂应按坑槽修补方法进行。
12.2  灌缝与贴缝
12.2.1 灌缝胶材料技术要求应符合现行行业标准JT/T740的有关规定。
12.2.2 贴缝胶材料技术要求应符合现行行业标准JT/T 969的有关规定。
12.2.3 灌缝与贴缝施工技术要求应符合现行行业标准CJJ 36的有关规定。
12.3  高聚物注浆
12.3.1 高聚物注浆材料
12.3.1.1双组分混合后形成的高聚物注浆材料性能应符合表7要求。
表7 高聚物注浆材料性能要求
	检测项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	固化时间
	min
	≤18
	JT/T 280

	自由发泡密度
	Kg/m3
	70±5
	GB/T 6343

	抗拉强度（25℃）
	MPa
	2~4
	GB/T 1040.1

	抗压强度（25℃）
	MPa
	3~5
	GB/T 8813

	耐化学腐蚀
	-
	良好
	GB/T 11547

	泡沫外表皮
	-
	表皮无粉化现象
	目测

	水中反应
	-
	整体浮在水面上，无散团现象
	目测


12.3.2 高聚物注浆施工
12.3.2.1根据路面坡度（纵坡、横坡），由高处注浆孔向低处注浆孔依次注浆。 
12.3.2.2 注浆时压力应控制在6.5 MPa—7.5 MPa。 
12.3.2.3 可单孔逐一注浆，也可多孔同时注浆。同时注浆时应确保同一方向间隔3个及以上注浆孔。 
12.3.2.4 注浆过程中如发现相邻注浆孔有水或泥浆冒出路面，应待注浆材料完全置换水或泥浆后停止该孔注浆。 
12.3.2.5 在注浆材料固化前，应对发生冒水或冒泥浆的注浆孔进行补注，直至达到设计注浆压力。 
12.3.2.6 注浆孔持续注浆仍未达到设计注浆压力时，应暂停该孔注浆，并进行相邻孔注浆，同时检查注浆区域是否存在漏浆或跑浆；存在漏浆或跑浆时，应采取封堵措施后继续注浆。 
12.3.2.7 未发现漏浆或跑浆时，宜与相邻注浆孔交替注浆，直至达到设计注浆压力。
12.4  地聚物注浆
12.4.1 地聚物注浆材料
12.4.1.1地聚合物材料按凝固时间和早期强度的不同，可分为普通型和快凝早强型两种类型。
12.4.1.2地聚合物混合料由地聚合物材料及水组成，其配合比为:地聚合物:水=1:0.3~0.4(重量比)。不应采用pH值<6.5的酸酸性水和工业废水。地聚合物混合料主要技术指标见表8，按照现行行业标准JTG 3420进行检测。其中抗压强度试险采用70.7mm×70.7mm×70.7mm试模成型试块，在标准条件下养护后测定立方体抗压强度。
表8 地聚物混合料主要技术指标
	类型
	流动度
S
	初凝时间
min
	终凝时间
min
	泌水率
%
	抗压强度
MPa

	
	
	
	
	
	4h
	1d
	7d
	28d

	普通型
	≤20
	≥300
	≤720
	≤0.4
	/
	≥5
	≥30
	≥35

	快凝早强型
	≤20
	≥45
	≤150
	≤0.4
	≥4
	≥20
	≥30
	≥35


12.4.2 地聚物注浆施工
12.4.2.1 注浆时应先启动注浆设备，调整压力进行注浆。 
12.4.2.2 注浆压力超过设计允许最大压力时，应立即停止注浆。 
12.4.2.3 注浆过程中应控制路面抬升高度，路面抬升高度不应大于2 cm，超出该控制值时，应立即停止注浆。 
12.4.2.4 注浆机活塞停止工作 15 s以上，应立即停止注浆。 
12.4.2.5 临近孔位返浆后，应先停止注浆，待将返浆孔封闭后，在原注浆孔继续注浆，直至浆液不再进入，或满足上述12.4.2.2—12.4.2.4所述条件后，再换孔注浆。 
12.4.2.6 如采用的布孔方式为水钻机，布孔结束后孔内和破损位置都留存了较多的水分和泥浆，应增加临孔返浆后的冒浆时间，待冒出浆液与新拌制浆液颜色相近后封孔。 
12.4.2.7 注浆头拔出时应用容器盛接防止浆液洒落路面，同时快速用塞子封闭注浆孔，并将洒溢在路面的浆液用布擦洗干净。单个施工区域注浆完毕，应用高压水对路面进行刷洗，同时用吸水布围挡吸收废液，并对废液进行收集盛装，集中处理。施工过程中环境保护应符合现行行业标准JTG/T 5142-01的有关规定。 
12.4.2.8 注浆管拔出后应立即封闭注浆孔，同时如不再进行注浆作业，应立即将注浆设备中的残料清除。
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13.1  坑槽处治一般要求
2　 
2.1　 
应根据坑槽病害类型、严重程度及原因，采取合理措施及时进行修补。
坑槽可采用就地热修补、热料热补、冷料冷补等方式，坑槽修补应符合下列规定：
a) 坑槽修补材料应具有足够的强度以及良好的高低温性能、抗水损坏和老化性能。
b) 应按“圆洞方补、斜洞正补”的原则，确定路面坑槽破损的边界。坑槽修补轮廓线与行车方向平行或垂直，并超过坑槽破损边界10—15cm。
c) 坑槽处治至损坏的最底部，修补后新填补部分应略高于原沥青路面。
d) 对于养护需求I级的坑槽处治，宜采用免养生类冷补技术。
e) 雨季和多雨地区，宜采用短养生水激发冷补技术。
f) 坑槽修补完成后，应清理作业区域，开放交通。
13.2  免养生溶剂型冷补技术
2.2　 
2.3　 
13.2.1 免养生溶剂沥青
13.2.1.1 免养生溶剂沥青宜采用符合JTG F40规范规定的70号、90号A级道路石油沥青，不宜选用改性沥青。
13.2.1.2 免养生溶剂沥青应根据季节与施工温度选择不同黏度的溶剂油作为稀释剂。
13.2.1.3 抗剥落剂宜选用多胺类的表面活性剂，应明显提升稀释沥青与集料间的黏附性能。
13.2.1.4 免养生溶剂沥青固化时间t固应不大于10min。
13.2.2 集料
集料应选择洁净、干燥的玄武岩、石灰岩、磷灰盐，集料最大公称粒径应根据不同坑槽修补厚度进行选择。集料级配应包括粗集料、细集料和填料。粗、细集料在满足传统规范要求基础上，应提高集料的坚固性、压碎值等指标。
13.2.3 混合料制备
13.2.3.1 配合比设计应根据坑槽深度设计相应的级配与油石比，以保证通车后不易产生泛油。
13.2.3.2基质沥青加热温度宜控制在110℃±10℃，溶剂油温度宜控制在室温加入基质沥青中制备稀释沥青。
13.2.3.3 混合料制备时，稀释沥青温度应控制在80℃±10℃，集料温度应为室温，出料温度应控制在40-60℃。
13.2.4 混合料施工与验收
13.2.4.1 免养生溶剂型冷补施工技术要求应符合现行行业标准CJJ 36的有关规定。
13.3   免养生环保型冷补技术
3. 免养生生物基稀释沥青
免养生生物基稀释沥青宜采用符合JTG F40规范规定的70号、90号A级道路石油沥青，不宜选用改性沥青。
回收地沟油，应对地沟油进行精馏塔分离油，应保证回收生物油的有效成分不少于95%。
应依据季节选择不同甲醇、乙醇、戊醇、十八醇等原材料对生物油进行甲酯化制备改性生物油。
抗剥落剂剂宜选用多胺类的表面活性剂，应明显提升稀释沥青与集料间的黏附性能。
免养生生物基稀释沥青固化时间t固应不大于10min。
3. 集料
集料应选择洁净、干燥的玄武岩、石灰岩、磷灰盐，集料最大公称粒径应根据不同坑槽修补厚度进行选择。集料级配应包括粗集料、细集料和填料。粗、细集料在满足传统规范要求基础上，应提高集料的坚固性、压碎值等指标。
3. 配合比设计
配合比设计应根据坑槽深度设计想用的级配与油石比，以保证通车后不易产生泛油。
基质沥青加热温度宜控制在110℃±10℃，溶剂油温度宜控制在室温加入基质沥青中制备稀释沥青。混合料制备时，稀释沥青温度应控制在90℃±10℃，集料温度应为室温，出料温度应控制在60-80℃。
3. 混合料施工与验收
免养生环保型冷补施工技术要求应符合现行行业标准CJJ 36的有关规定。
13.4  短养生水激发冷补技术
2. 
4. 短养生水激发冷补液
水激发冷补液宜选用单组分聚氨酯材料，单组分聚氨酯固化后断裂延伸率δb不低于400%，拉伸强度σb不低于2MPa。
4. 集料
集料应选择洁净、干燥的玄武岩、石灰岩、磷灰盐，集料最大公称粒径应根据不同坑槽修补厚度进行选择。
集料级配应包括粗集料、细集料和填料。粗、细集料在满足传统规范要求基础上，应提高集料的坚固性、压碎值等指标。
4. 混合料制拌
短养生水激发冷补料宜在现场拌合现场修补，拌合设备宜采用水泥卧罐。制拌设备应满足原材料计量、温度控制及混合料拌合的要求。
将特定级配的石料加入到卧罐中，拌合三分钟，加入一定量水激发冷补料，搅拌五分钟，最后加入矿粉再搅拌五分钟制备出水激发冷补料。
4. 混合料施工与验收
短养生水激发冷补施工技术要求应符合现行行业标准CJJ 36的有关规定。
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14.1  车辙处治一般要求
3　 
3.1　 
应根据车辙病害类型、范围、严重程度及原因，合理确定采取局部车辙处治或大范围直接填充、铣刨重铺等措施。
当车辙在15mm以上时，可采用铣刨机清除；当联结层损坏时，应将损坏部位全部挖除，重新修补；因基层局部下沉而造成的车辙，应先修补基层。
局部车辙处治可采用微表处填充，也可采用坑槽等病害综合热修补车进行现场加热、耙松、补料与压实处理，还可采取局部铣刨重铺措施。
车辙直接填充材料采用微表处，也可采用热拌或温拌沥青混合料、高模量沥青混合料、功能性罩面材料等。
车辙铣刨重铺材料可采用热拌温拌或冷拌沥青混合料、高模量沥青混合料、功能性罩面材料等。
14.2  微表处
3. 
3. 
14.2.1  阳离子型乳化沥青
微表处应采阳离子型改性沥青，改性剂剂量（改性剂有效成分占纯沥青的质量百分比）不宜小于3%，其技术指标应符合JTG F40中相关规定。
14.2.2  集料
微表处矿料可采用不同规格的粗细集料、矿粉等掺配而成，粗集料应选择坚硬粗糙、耐磨、洁净的集料，细集料宜采用碱性石料生产的机制砂，其技术指标应满足现行行业标准JTG F40中的相关规定。
14.2.3  填料
微表处填料可采用矿粉、水泥、消石灰等，应干燥、疏松，无结团，并符合现行行业标准JTG F40中相关规定。
14.2.4  添加剂与纤维
14.2.4.1  微表处添加剂可采用无机盐类添加剂、有机类添加剂等，添加剂的掺加不应对混合料性能产生不利影响，未经试验验证的添加剂不应在施工中采用。
14.2.4.2  掺入微表处的纤维类型可选用玻璃纤维、聚酯纤维、矿物纤维或玄武岩纤维状态为卷轴式纤维盘，长度为6mm、8mm或12mm。
14.2.5  黏层材料
同步微表处黏层材料应采用符合现行行业标准JTG F40中规定的改性乳化沥青，其蒸发残留物含量不应小于62%。
14.2.6  配合比设计
用于车辙填充的微表处混合料配合比设计，其矿料级配宜在MS-3型级配范围的中值和下限之间，级配范围与混合料使用性能应符合现行行业标准JTG F40中的相关规定。
14.2.7  施工工艺
14.2.7.1 微表处应采用专用摊铺机摊铺，微表处摊铺机的拌和箱应为大功率双轴强制搅拌式，摊铺箱应带有两排布料器，摊铺机应具有精确计量系统并可记录或显示矿料、改性乳化沥青等的用量。
14.2.7.2 掺入纤维的微表处应采用同步微表处摊铺机进行黏层喷洒、纤维切割添加和微表处摊铺的同步施工方法。原路面表面光滑时，宜采用同步微表处摊铺机进行黏层喷洒和微表处摊铺的同步施工方法，过于光滑的原路面表面可采用拉毛处理，保证微表处与原路面黏结良好而不脱落。
14.2.7.3 微表处施工环境要求以及拌和、摊铺、供料、人工找补、纵横缝搭接、养生等工艺应符合JTG F40中的有关规定执行。
14.2.7.4 深度不大于15mm的不规则车辙或轻度车辙，可按要求一次全宽刮平摊铺；深度为15—30mm的车辙填补应采用专用的V形摊铺箱，并按两层进行摊铺，宜在第一层摊铺完开放交通24h后进行第二层摊铺。
14.3  超薄罩面
3. 集料
一般规定
沥青路面使用的各种材料运至现场后应取样进行质量检验，经检验合格后可使用；不应以供应商提供的检测报告或商检报告代替现场检测。
沥青路面集料选择应进行料源调查，料源宜就地选择，质量应符合使用要求。
集料粒径规格以方孔筛为准，不同料源、品种、规格的集料不应混杂堆放。
粗、细集料
密级配超薄铺装应采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近立方体颗粒的碎石，粒径大于2.36mm。应控制细长扁平颗粒含量，确保粗集料的质量。
密级配超薄铺装采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的人工轧制的机制砂，不应采用山场下脚料。
矿粉
宜采用石灰岩等碱性石料经磨细得到的矿粉。
拌和机回收的粉料不宜用于拌制沥青混合料，以确保沥青面层的质量。
矿粉应干燥、清洁。
沥青
沥青宜采用I-C、I-D、PG76-22 SBS改性沥青等。
复合增效剂
复合增效剂宜选用经过试验验证，有良好的路用性能的外掺剂，不宜采用未经过实际应用的同类产品。为确保施工和易性，复合增效剂融滴点宜控制在120-140℃。
粘层油
为保证施工质量，粘层油宜采用高黏粘层油、不粘轮乳化沥青等。
3. 混合料配合比设计
设计原则
密级配超薄铺装的配合比设计，应充分考虑使用要求、原路面状况、交通量、气候条件等因素，选择适当的密级配超薄铺装类型，确定施工方案。
密级配超薄铺装混合料的设计，应遵循现行规范关于热拌沥青混合料配合比设计的目标配合比、生产配合比以及试拌试铺验证三个阶段，确定矿料级配及最佳沥青用量。
密级配超薄铺装混合料配合比具体设计流程可遵循现行行业标准JTG F40中热拌沥青混合料配合比设计进行。
设计标准
密级配超薄铺装混合料矿料级配应采用密级配。
复合增效剂掺量确定
复合增效剂掺量的选择应考虑以下因素：复合增效剂的种类与性能，且根据工程项目的交通、气候、环境条件及设计使用层位进行适当的调整。
3. 施工工艺
超薄罩面施工技术要求应符合现行行业标准JTG/T 5142-01的有关规定。
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15.1  拥包处治一般要求
4　 
4.1　 
根据拥包病害类型及产生原因，可采用局部铣刨、局部铣刨重铺、整体铣刨重铺等处治方式，重铺材料可采用热拌或冷拌沥青混合料、功能性罩面材料、高性能冷补材料等。
因沥青面层引起不同程度的路面波浪拥包，可采用下列方法进行处治：
a) 在波谷部位喷洒沥青，均匀撒布适当粒径的矿料，找平并压实。
b) 采用机械铣刨方法铣平波浪拥包的鼓起部分，必要时采用冷拌或温拌沥青混合料进行摊铺与压实。
c) 采用就地热再生进行处治。
d) 铣刨或挖除沥青面层，重铺沥青面层。
因沥青面层与基层之间存在不稳定的夹层引起的波浪拥包，应铣刨或挖除沥青面层，清除不稳定的夹层后，喷洒黏层沥青，重铺沥青面层。
因基层引起的路面波浪拥包，可采用下列方法进行处治：
a) 因基层局部强度不足、稳定性差、局部松散等原因引起的波浪拥包，铣刨或挖除沥青面层，处治或重做基层后，重铺沥青面层。
b) 因基层局部积水使面层与基层间结合不良、水稳定性不好等原因引起的波浪拥包，铣刨或挖除沥青面层，晾晒干基层表面水分并增设排水盲沟，或清除基层用水稳定性较好的材料更换基层后，重铺沥青面层。
15.2  短养生环氧基冷补技术
4. 
4. 
15.2.1 短养生环氧树脂材料
环氧基冷补料宜采用双组份环氧，应控制主剂与固化剂混合料后60min黏度η60不大于3Pa·S，固化后环氧树脂断裂延伸率δr不低于20%，拉伸强度σr不低于8MPa。
15.2.2 集料
集料应选择洁净、干燥的玄武岩、石灰岩、磷灰盐，集料最大公称粒径应根据不同拥包修补厚度进行选择。集料级配应包括粗集料、细集料和填料。粗、细集料在满足传统规范要求基础上，应提高集料的坚固性、压碎值等指标。
15.2.3 混合料制拌
短养生环氧基冷补施工技术要求应符合现行行业标准CJJ 36的有关规定。
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16.1  沉陷病害处治措施确定
沉陷处治技术措施和结构层位应根据沉陷病害类型、发生部位、严重程度及原因合理确定。
16.2  基层问题造成的路面沉陷
因基层局部强度不足或松散造成的路面沉陷，应铣刨或挖除沥青面层，处理好基层后，重铺沥青面层。
16.3  路基问题引起的路面沉陷
5　 
5.1　 
5.2　 
5.3　 
路面略有下沉、无破损或仅有少量轻微裂缝时，可在沉陷部位喷洒黏层沥青用沥青混合料将沉陷部分填补，并压实、整平。
路面出现较大范围的不均匀下沉时，可对沉陷路段两端衔接部位各10m范围内分层、分台阶铣刨沥青面层，纵向台阶搭接宽度不宜小于30cm，横向台阶搭接宽度不宜小于20cm，清理干净下承层，喷洒黏层沥青，在侧壁涂覆乳化沥青后，分层重铺沥青面层。
路基密实稳定且不再继续下沉后，应进行沥青面层处治。
16.4  桥涵台背问题引起的路面沉陷
5.4　 
台背回填材料选择不适的，宜采用强度高、透水性好且级配合理的材料进行换填处理。
台背回填压实不足的，可采用重新压实处理，台背死角处采用夯实机械进行压实。
可采用台背注浆进行加固处理。
可铣刨或挖除沥青面层，在沉陷部分加铺基层后，重铺沥青面层。
可直接按沉陷病害进行处治。
17  [bookmark: _Toc240476558]维修效果检验与评价
17.1  病害维修前应记录病害位置、类型、尺寸及影响区域，并留存影像资料作为维修效果复检的依据。
17.2  病害影响区域应根据维修前病害调查结果确定。横纵裂缝为裂缝中心线两侧各0.1m的带状区域；其他病害为病害外缘的最小外接矩形区域，其边线宜平行或垂直于道路方向。
17.3  维修质量检验与验收范围应覆盖原病害影响区域。
17.4  城镇道路沥青路面病害维养完成后，应在规定期限内对原病害影响区域进行维修效果复检。复检时应调查原病害是否存在残余或复发，并对残余或复发病害的尺寸特征进行重新测量。
17.5  维修效果复检时间应根据病害类型确定，裂缝宜在维修完成三个月后进行，坑槽宜在两个月后进行，车辙宜在六个月后进行，拥包宜在三个月后进行，沉陷宜在一个月后进行。
17.6  复检时原病害影响区域内未发现原病害残余或复发，维修效果应判定为合格；发现原病害残余或复发时，维修效果应判定为不合格，并应按照本文件第7章至第11章规定，先重新计算病害综合维养需求指数RI，再确定维养需求等级和维养方案。
18  [bookmark: _Toc240476559]标准实施及评价
18.1  标准实施准备。结合湖北省城镇道路沥青路面病害快速维修实际，认真做好本文件实施准备。依据路面病害调查、评价及维养需求分级结果，制定快速维修实施方案，做好方案准备；明确道路管理单位、养护实施单位、养护设计单位、施工单位、检测单位等相关单位和人员的职责，并对相关人员开展标准培训，重点掌握病害分类、病害特征测量、路面结构安全效应、交通运行安全效应、驾驶舒适性效应和城市景观效应评价、维养需求分级、快速维修技术选择及施工工艺等内容，做好组织准备和知识准备；根据所采用的维修技术，配备路况调查检测仪器、维修施工设备和安全防护设施，按照有关标准和本文件要求做好材料检验、配合比设计等工作，做好手段准备和物质条件准备。
18.2  标准实施方案。本方案适用于湖北省行政区域内城镇道路机动车道沥青路面局部病害维养需求分类分级和快速维修处治全流程。从组织、制度、资金、人员、设备仪器、材料等方面提供实施保障，按照病害调查与分类、病害影响效应评价、维养需求分级、维修技术选择、维修效果检验与评价流程，合理配置人员、资金、设备等资源，明确关键环节和控制要求。根据所采用的维修技术，对材料性能、施工温度、注浆压力、摊铺厚度、压实质量、开放交通条件等关键技术指标进行控制，同时加强安全生产、交通组织和环境保护等注意事项。
18.3  标准宣贯培训。面向城镇道路主管部门、养护管理单位、养护设计单位、施工单位、检测机构及一线作业人员等相关方，对不同岗位职责开展针对性培训，明确各环节的责任人与职责边界，通过现场演示、实操考核等方式确保作业人员掌握技术要领，保障标准规范实施。
18.4  标准实施。本标准实施于城镇道路沥青路面病害快速维修活动，应落实国家环境保护、健康卫生及安全生产要求，维护道路通行安全，保障作业安全。实施过程应确保作业设计、材料规格、施工工艺、质量控制等指标明确统一，推动病害处治标准化、快速化，通过提高维修质量和耐久性，减少养护作业对城市交通运行的影响，实现长期养护成本的有效控制。
18.5  标准实施检查。检查标准实施所需的人员、技术配备、作业装备、物资材料等支持条件情况，核查病害分类分级、维修技术选择是否与病害实际状况相匹配，检验维修效果是否按标准执行，并记录未实施内容的原因或理由。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。
18.6  标准实施评价。在快速维修完成并达到本文件第17章规定的维修效果复检时间后，进行综合评价。对照实施方案及本标准技术要求，评价病害维养需求分级是否准确、快速维修技术选择是否合理、维修后病害是否残余或复发；维修效率、交通影响和养护成本是否优化等实际问题。
18.7  标准修订。适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。
18.8  标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录A。






























附录A 
[bookmark: _Toc151390230][bookmark: _Toc151390325][bookmark: _Toc151389568][bookmark: _Toc240476560]（资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表A.1所示。
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表
	标准名称及编号
	

	总体评价
	适用性
	该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否
相匹配？
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps1.png]是  [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps2.png]否

	
	协调性
	该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps3.png]是  [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps4.png]否

	
	执行
情况
	标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展
相关工作？
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps5.png]是  [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps6.png]否

	实施信息
	标准实施过程中是否存在阻力和障碍？
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps7.png]是  [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps8.png]否

	
	实施过程中存在的主要问题
	

	修改意见
	总体
意见
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps9.png]适用    [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps10.png]修改    [image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps11.png]废止

	
	具体修
改意见
	需修改章节：
具体修改意见：

	反馈渠道
	[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps12.png]标准化行政主管部门
[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps13.png]省直行业主管部门
[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps14.png]专业标准化技术委员会（工作组）
[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml11916\wps15.png]标准起草组（牵头起草单位）

	反馈人
	姓名：           单位：                      联系方式：


填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。
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